福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-XXX-20XX

住房城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

稳定型橡胶改性沥青路面

施工技术规程

Specification for Construction Technology of Stabilized Rubber Modified Asphalt and Asphalt Mixtures

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                 XXXX-XX-XX实施

前言

根据福建省住房和城乡建设厅闽建科［2010］36号文的要求，规范编制组经过广泛调查研究，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：总则、术语和符号、材料、稳定型橡胶改性沥青混合料路面、施工质量管理和验收等。

本规范由省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位：福建省金泉建设集团有限公司

福建省鑫海湾建材科技有限公司

（地址：厦门市观音山国际商务营运中心5号楼1002，邮编：361008）

本规范参编单位：厦门市建设工程质量安全监督站

漳州市建设工程质量监督站

山东建筑大学

本规范主要起草人：尚培东   郑海锋   王立志   林联泉

何伯奇   陈  健    赖春华   张剑雄

李  圃   邱觉新    弥宏嘉

目    录

1  总 则	1

2  术语、符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号及代号	3

3  材料	6

3.1  一般规定	6

3.2  稳定型橡胶改性沥青	6

3.3  矿料	7

3.4  填料	11

3.5  纤维稳定剂	12

4  稳定型橡胶改性沥青混合料路面	14

4.1  一般规定	14

4.2  施工准备	14

4.3  配合比设计	15

4.4  试拌及试验路验证	20

4.5  施工工艺技术要求	22

5  施工质量管理和验收	30

5.1  一般规定	30

5.2  施工质量控制管理	30

5.3  交工验收阶段的工程质量检查与验收	37

附录A  热拌沥青混合料设计方法	39

A.1  一般规定	39

A.2  确定工程设计级配范围	39

A.3  材料的选择与准备	39

A.4  矿料配合比设计	37

A.5  确定设计沥青用量	38

A.6  配合比设计性能检验	38

附录B  SMA混合料配合比设计方法	39

B.1  一般规定	39

B.2  材料选择	39

B.3  设计矿料级配的确定	39

B.4  确定设计沥青用量	40

B.5  配合比设计检验	41

附录C  LSPM混合料配合比设计方法	42

C.1  一般规定	42

C.2  材料选择	42

C.3  设计矿料级配的确定	42

C.4  确定设计沥青用量	42

C.5  配合比设计检验	43

附录D  本规范用词说明…………………………………..………………….44

条 文 说 明	46

1  总   则

1.0.1  为指导稳定型橡胶改性沥青及沥青混合料在福建地区的应用，特制定本规范。

1.0.2  稳定型橡胶改性沥青混合料可用于各种等级公路新建、改建及养护工程中，适用于沥青路面的各结构层位。

1.0.3  稳定型橡胶改性沥青是一种性能优良的结构防水、粘结材料，可以作为防水、粘结、应力吸收的功能层用在沥青路面结构层、旧水泥混凝土路面加铺沥青的结构层中。

1.0.5  本规程规定了稳定型橡胶改性沥青和沥青混合料的技术指标、配合比设计、施工工艺、质量控制、验收方法和验收标准。

1.0.6  稳定型橡胶改性沥青混合料在施工和设计时除应符合本规程外，同时尊重现行国家和行业标准、规范的要求。未尽事宜可参照现行国家和行业有关沥青路面施工技术标准、规范。

1.0.7  本规程中高等级道路主要指高速公路、一级公路和城市道路中的快速路和主干道，其他等级道路主要指二级及其以下的公路和城市道路中的次干道和支路。

2  术语、符号

2.1  术   语

2.1.1  橡胶沥青(Asphalt Rubber)

指废胎橡胶粉与沥青（有的掺加一定比例的添加剂）按一定比例拌和而得到的满足相关技术指标要求的产物，其中废胎胶粉的掺量不小于15%（内掺）或17.6%（外掺），又称沥青橡胶。

2.1.2  橡胶改性沥青(Rubber Modified Binder)

指废胎胶粉、沥青和其他某种聚合物改性剂共同拌和得到的产物。

2.1.3  废胎胶粉(Crumb Rubber)

汽车废轮胎经过粉碎得到，具有一定细度规格的轮胎胶粉。

2.1.4  路用废胎胶粉(Road Crumb Rubber)

是指满足道路路用性能技术指标的废胎胶粉。

2.1.5  溶胀(Swelling)

在橡胶沥青的范畴内，溶胀是指废胎胶粉在高温的沥青中发生的一种物理性质的相互作用过程。在这一过程中废胎胶粉的表面部分吸收沥青的轻质组分，并释放出某些油分，其体积膨胀，形成一种凝胶状的物质，但其核心仍保持着固体的颗粒。

2.1.6  稳定型橡胶沥青改性剂(Stabilized Rubber Modified Binder Agent)

利用废胎胶粉与助剂在特定的工艺条件下混炼而成的接枝化合物，用于生产稳定型橡胶改性沥青。

2.1.7  稳定型橡胶改性沥青(Stabilized Rubber Modified Asphalt Binder)

指一定比例的稳定型橡胶沥青改性剂与基质沥青经特定的工艺加工，再经一定的发育时间后得到的满足相关技术指标要求的产物。

2.1.8  黏度(Viscosity)

流体或半流体抵抗流动的一种特性。黏度是评价稳定型橡胶改性沥青性能的一项主要指标。

2.1.9  稳定型橡胶改性沥青混合料(Stabilized Asphalt Rubber Hot Mixtures)

由矿料与稳定型橡胶改性沥青拌和而成的混合料的总称。

2.1.10  稳定型橡胶改性沥青混凝土(Stabilized Asphalt Rubber Concrete)

稳定型橡胶改性沥青混合料摊铺碾压成型后称为稳定型橡胶改性沥青混凝土。

2.1.11  稳定型橡胶改性沥青路面(Stabilized Asphalt Rubber Pavement)

由稳定型橡胶改性沥青混凝土铺筑的可供行车的路面。

2.1.12  大粒径透水性沥青混合料(Large Stone Porous Asphalt Mixtures)

指沥青混合料最大公称粒径大于26.5mm，具有一定空隙率能够将水分自由排出路面结构的沥青混合料，通常用作路面结构的基层。

2.2  符号及代号

本规程有关材料的符号、代号及意义见表2-1。

表2-1  有关材料的符号及代号

| 编号 | 符号或代号 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | CRM | 废胎胶粉 |
| 2.2.2 | AR | 橡胶沥青 |
| 2.2.3 | ARHM | 橡胶沥青混合料 |
| 2.2.4 | ARC | 橡胶沥青混凝土 |
| 2.2.5 | ARP | 橡胶沥青路面 |
| 2.2.6 | SARHM | 稳定型橡胶改性沥青混合料 |
| 2.2.7 | SCRA | 稳定型橡胶沥青改性剂 |
| 2.2.8 | SMA | 沥青玛蹄脂碎石混合料，Stone Matrix Asphalt(Stone Mastic Asphalt)之略语 |
| 2.2.9 | LSPM | 大粒径透水性沥青混合料，Large Stone Porous Asphalt Mixtures之略语 |
| 2.2.10 | OAC | 沥青混合料的最佳沥青用量，Optium Asphalt Content之略语 |
| 2.2.11 | MS | 马歇尔稳定度 |
| 2.2.12 | FL | 马歇尔流值 |
| 2.2.13 | γse | 沥青混合料中合成矿料的有效相对密度 |
| 2.2.14 | γsb | 沥青混合料中矿料的合成毛体积相对密度 |
| 2.2.15 | γsa | 沥青混合料中矿料的合成表观相对密度 |
| 2.2.16 | γb,fa | 细集料的毛体积密度 |
| 2.2.17 | γb,fi | 填料的毛体积密度 |
| 2.2.18 | Gm | 压实混合料的毛体积相对密度 |
| 2.2.19 | γCA | 粗集料骨架混合料的合成毛体积相对密度 |
| 2.2.20 | ρb | 粗集料骨架的合成毛体积密度 |
| 2.2.21 | γL | 按自然堆积法测定的粗集料的自然堆积密度 |
| 2.2.22 | γS | 按捣实法测定的粗集料的捣实密度 |
| 2.2.23 | Pa | 沥青混合料的油石比 |
| 2.2.24 | Pb | 沥青混合料中的沥青含量 |
| 2.2.25 | γb | 沥青的密度 |
| 2.2.26 | γt | 沥青混合料的最大理论相对密度 |
| 2.2.27 | Va | 压实沥青混合料的空隙率，即矿料及沥青以外的空隙(不包括矿料自身内部的孔隙)的体积占试件总体积的百分率，Volume of air voids之略语 |
| 2.2.28 | VMA | 压实沥青混合料的矿料间隙率，即试件全部矿料部分以外的体积占试件总体积的百分率，Voids in mineral aggregate之略语 |
| 2.2.29 | VFA | 压实沥青混合料中的沥青饱和度，即试件矿料间隙中扣除被集料吸收的沥青以外的有效沥青结合料部分的体积在VMA中所占的百分率，Voids filled with Asphalt之略语 |
| 2.2.30 | VCA | 粗集料骨架间隙率 percent air voids in coarse aggregate之略语 |
| 2.2.31 | VCAmix | 压实沥青混合料的粗集料骨架间隙率，即试件的粗集料骨架部分以外的体积占试件总体积的百分率，Voids in coarse aggregate of Asphalt mix之略语 |
| 2.2.32 | VCADRC | 捣实状态下的粗集料松装间隙率，Voids in coarse aggregate之略语 |
| 2.2.33 | VCADRL | 自然堆积状态下的粗集料骨架的松装间隙率 |
| 2.2.34 | DS | 沥青混合料车辙试验的动稳定度,Dynamic Stability之略语 |
| 2.2.35 | PSV | 石料磨光值，Polished Stone Value之略语 |
| 2.2.36 | RTFOT | 沥青的旋转薄膜加热试验 Rolling thin Film Oven Test之略语 |
| 2.2.37 | SUPERPAVE | 美国SHRP(Stratebic Highway Reseach Program)沥青混合料配合比设计体系的注册名称，Superior Performing Asphalt Pavements之略语 |
| 2.2.38 | ASTM | 美国试验与材料协会，American Society for Testing and Materials之略语 |
| 2.2.39 | FHWA | 美国联邦公路局, Federal Highway Administration之略语 |

# 3  材料

3.1  一般规定

3.1.1  沥青路面使用的各种材料运至现场后必须取样进行质量检验，经评定合格后方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检验。

3.1.2  沥青路面集料的选择必须经过认真的料源调查，确定料源应尽可能就地取材。质量符合使用要求，石料开采必须注意保护环境，防止破坏生态平衡。

3.1.3  集料粒径以方孔筛为准。不同料源、品种、规格的集料不得混杂堆放。

3.2  稳定型橡胶改性沥青

3.2.1  稳定型橡胶改性沥青的使用

稳定型橡胶改性沥青可用于沥青混凝土、应力吸收层、应力吸收中间层、防水黏结层、碎石封层或其他的路面结构功能层。

3.2.2  稳定型橡胶改性沥青的技术指标

稳定型橡胶改性沥青的质量应符合表3-1规定的技术要求。

表3-1  稳定型橡胶改性沥青的技术标准

| 检测项目 |  | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s) 0.1mm |  | 60-80 | T0604 |
| 延度 ( 5cm/min，5℃) cm |  | >8 | T0605 |
| 软化点 (环球法) ℃ |  | ≥55 | T0606 |
| 闪点 (开口) ℃ |  | ≥230 | T0611 |
| 针入度指数PI |  | >0.0 | T0604 |
| 177℃表观粘度 Pa·s |  | ≤2.0 | T0625 |
| 135℃表观粘度 Pa·s |  | ≤8.0 | T0625 |
| 离析,软化点差(165℃, 48hr) ℃ |  | <7.0 | T0661 |
| 弹性恢复25℃ % |  | ≥70 | T0622 |
| 薄膜 烘箱 试验 | 质量变化 % | ≤±1.0 | T0609 |
|  | 针入度比 % | ≥70 | T0604 |
|  | 延度 5℃ cm | ≥5 | T0605 |
| PG分级 |  | PG76-28 | - |

注：表中稳定型橡胶改性沥青的技术标准为针对福建地区的气候和交通环境提出。

3.2.3  稳定型橡胶改性沥青在贮运、使用及存放过程中应有良好的防水措施，避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青中。

3.3  矿   料

3.3.1 集料规格

1、面层用集料应严格分级加工、堆放，并采取有效的隔离措施。用于轧制碎石的片石、砾石应不带风化层，不带泥土而且强度符合要求。

2、为利于稳定型橡胶改性沥青混合料的级配设计和质量控制，混合料用各粗集料的规格均应满足表3-2的要求，细集料的规格应满足表3-3的要求，

表3-2  稳定型橡胶改性沥青混合料用粗集料规格

| 规格 名称 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S5 | 20-40 | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |
| S6 | 15-30 |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S7 | 10-30 |  | 100 | 90-100 | - | - | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S8 | 10-25 |  |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S9 | 10-20 |  |  |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S10 | 10-15 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S11 | 5-15 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-15 | 0-5 |  |
| S12 | 5-10 |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |
| S13 | 3-10 |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-20 | 0-5 |
| S14 | 3-5 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-5 | 0-3 |

表3-3  稳定型橡胶改性沥青混合料用细集料规格

| 规格 | 公称粒径 | 水洗法通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0-5 | 100 | 90-100 | 60-90 | 40-75 | 20-55 | 7-40 | 2-20 | 0-10 |
| S16 | 0-3 | 100 | 100 | 80-100 | 50-80 | 25-60 | 8-45 | 0-25 | 0-15 |

3、天然砂可采用有适当颗粒级配的河砂或山砂，通常宜采用粗、中砂，其规格应符合表3-5的规定，砂的含泥量超过规定时应水洗后使用。稳定型橡胶改性沥青混合料中天然砂的用量通常宜小于矿料总量的10%，不宜超过矿料总量的15%。当用于重载交通道路或表面层时，为了提高混合料的高温稳定性，一般不宜掺加天然砂。如为了调整级配确需要掺加时，掺量也不宜大于矿料总量的8%。

表3-5  天然砂规格要求

| 筛孔尺寸 | 通过各筛孔的质量百分率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| 2.36 | 65-95 | 75-90 | 85-100 |
| 1.18 | 35-65 | 50-90 | 75-100 |
| 0.6 | 15-30 | 30-60 | 60-84 |
| 0.3 | 5-20 | 8-30 | 15-45 |
| 0.15 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 0.075 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |

注：根据实际情况，可参照本指南的天然砂掺配比例要求，粗砂、中砂可代替集料规格中部分3~5mm、0~3mm的细集料；细砂可代替集料规格中部分0~3mm的细集料。

3.3.2 粗集料

1、粗集料可由具有生产许可证的石料厂生产或施工承包商自行加工。

2、粗集料应采用石质坚硬、耐磨、洁净、干燥、不含风化颗粒、表面粗糙、近立方颗粒的碎石或破口砾石。当单一规格集料针片状颗粒含量达不到表中指标要求，而按照集料配合比合成的混合料符合要求时，工程上允许使用。对受热易变质的集料，宜采用经拌和机烘干后的集料进行检验。混合料用粗集料技术要求见表3-6。

表3-6  稳定型橡胶改性沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 试验项目 | 单位 | 高速公路及一级公路 |  | 其他等级 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 | 公路 |  |
| 石料压碎值，不大于 | % | 24 | 26 | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 28 | 30 | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度，不小于 | - | 2.6 | 2.5 | 2.45 | T 0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 2 | 3 | 3 | T 0304 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | 12 | - | T 0314 |
| 针片状颗粒含量(混合料)，不大于 | % | 15 | 18 | 20 | T 0312 |
| 其中粒径大于9.5mm，不大于 | % | 12 | 15 | - |  |
| 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % | 18 | 20 | - |  |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 3 | 3 | 3 | T 0320 |

3、混合料用粗集料与沥青的粘附性及高速公路、一级公路表面层(或磨耗层)的粗集料的磨光值应符合表3-8的要求。

表3-8  混合料用粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求

| 试验项目 | 单位 | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗集料的磨光值PSV，不小于 | % | 42 | T 0321 |
| 粗集料与沥青的粘附性 高速公路、一级公路表面层，不小于 | % | 4 | T 0616 |
| 高速公路、一级公路的其他层次 及其他等级的各个层次，不小于 | % | 4 | T0663 |

4、当混合料用粗集料与沥青粘附性不满足要求时，可掺加水泥、消石灰粉或生石灰粉等无机抗剥落剂，也可在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的有机抗剥落剂，如聚酰胺类有机抗剥落剂。无机抗剥落剂可替代部分填料，推荐用量为矿料总质量的1%~3%；聚酰胺类有机抗剥落剂的推荐用量为沥青质量0.3%~0.4%，具体掺量应通过试验确定。

5、混合料用粗集料的破碎面应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中条文4.8.7的技术要求。

6、碎石加工质量控制要点

(1) 成品集料不得堆放在泥土地上。存放成品集料的场地必须硬化，硬化层可采用铺(15~20)cm的C10贫混凝土或7天强度不小于2.5MPa的水泥稳定碎石(砂砾)。

(2) 采石场在生产过程中必须彻底清除覆盖层及泥土夹层。生产碎石用的原石不得含有风化岩、土块、杂物。

(3) 不同规格的成品集料应采用隔墙措施分别存放。

(4) 粗集料须采用二级或三级破碎工艺，第二级及第三级破碎不得采用颚式破碎机加工生产。第一级采用颚式破碎的碎石粒径不得小于10cm。多个石料厂供应集料，应统一振动筛筛孔尺寸。

7、沥青拌和厂粗集料堆放措施

(1) 存放粗集料的场地必须硬化，硬化层可采用铺15cm~20cm的C10贫混凝土或7天强度不小于2.5MPa的水泥稳定碎石(砂砾)。

(2) 各种规格的粗集料必须采用隔墙措施分别存放。

(3) 集料进场宜采用分层堆料方式，每一层料堆顶部经推土机推成平台后，采用平堆卸料。

3.3.3 细集料

1、沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料必须由具有生产许可证的料场、机制砂场生产或施工承包商自行加工。

2、细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，其质量应符合表3-7的规定。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm含量的百分数表示，机制砂以砂当量(适用于0~4.75mm)或亚甲蓝值(适用于0~2.36mm或0~0.15mm)表示。

3、为了提高机制砂的洁净程度，保证机制砂0.075mm筛孔通过率小于10％的规格要求及颗粒形状，应采用立式冲击破碎设备生产机制砂，同时必须安装有效除尘设备。混合料用细集料的质量要求见表3-9。

表3-9  稳定型橡胶改性沥青混合料用细集料质量要求

| 试验项目 | 单位 | 高速公路、 | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级公路 |  |  |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.5 | 2.45 | T 0328 |
| 坚固性[1](>0.3mm部分)，不小于 | % | 12 | － | T 0340 |
| 水洗法[2](小于0.075mm的含量)，不大于 | % | 3 | 5 | T 0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 60 | 50 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | － | T 0349 |
| 棱角性(流动时间)，不小于 | S | 30 | － | T 0345 |

注：1.坚固性试验可根据需要进行。

2.如采用天然砂，则要求含泥量（＜0.075mm含量）不大于3％。

4、加工细集料的质量控制要点

(1) 加工厂存放石屑或机制砂的场地硬化要求同粗集料，原石或用于加工的碎石或细集料成品不得存放在泥土地上。

(2) 用石灰岩或白云岩碎石加工机制砂时，必须采用5mm以上符合粗集料质量指标要求的优质碎石进行加工。

(3) 加工厂在生产石屑的过程中应具备抽吸设备或增加0.1mm筛网(也可用双层0.3mm筛网)。

(4) 加工好的细集料要及时搭棚存放或覆盖，以防雨淋。

3.4  填    料

稳定型橡胶改性沥青混合料中使用的填料包括矿粉、水泥、消石灰粉或生石灰粉。当混合料骨架为玄武岩等中性或酸性石料时，为了改善混合料的水稳定性，宜采用水泥或消石灰代替矿粉。消石灰的掺量为矿料总质量的1%~3%，水泥可全部替代矿粉。生产LSPM混合料时，为提高混合料的抗水损坏能力，填料宜采用干燥消石灰粉或生石灰粉，技术要求可根据当地情况而定，但至少应满足III级要求。

矿粉应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨细得到，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出。矿粉必须采用有效的防潮措施。有关技术标准见表3-10。

表3-10  稳定型橡胶改性沥青混合料用矿粉质量要求

| 项 目 |  | 单位 | 高等级道路 | 其他等级路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 |  | t/m3 | 2.50 | 2.45 | T0352 |
| 含水量，不小于 |  | % | 1 | 1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围 | <0.6mm | % | 100 | 100 | T0351 |
|  | <0.15mm | % | 90-100 | 85-100 |  |
|  | <0.075mm | % | 75-100 | 70-100 |  |
| 外观 |  | - | 无团粒结块 | - |  |
| 亲水系数 |  | - | <1 | - | T0353 |
| 塑性指数 |  | % | <4 |  | T0354 |
| 加热安定性 |  | - | 实测记录 | - | T0355 |

3.5  纤维稳定剂

3.5.1  在沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜选用木质素纤维、矿物纤维等。木质素纤维的质量应符合表3-11的技术要求。

表3-11  木质素纤维质量技术要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维长度，不大于 | mm | 6 | 水溶液用显微镜观测 |
| 灰分含量 | % | 18±5 | 高温590~600℃燃烧后测定残留物 |
| pH值 | - | 7.5±1.0 | 水溶液用pH试纸或pH计测定 |
| 吸油率，不小于 | - | 纤维质量的5倍 | 用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量 |
| 含水量(以质量计)，不大于 | % | 5 | 105℃烘箱烘2h后冷却称量 |

3.5.2  纤维应放在250℃的干燥温度不变质、不发脆，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在混合料拌和过程中能充分分散均匀。

3.5.3  矿物纤维宜采用玄武岩等矿石制造，易影响环境及造成人体伤害的石棉纤维不宜直接使用。

3.5.4  纤维应存放在室内或有棚盖的地方，松散纤维在运输及使用过程中应避免受潮，不结团。

3.5.5  纤维稳定剂的掺加比例以沥青混合料总量的质量百分率计算，通常情况下用于SMA路面的木质素纤维不宜低于0.3%，矿物纤维不宜低于0.4%，必要时可适当增加纤维用量。纤维用量的允许误差不超过±5%。

4  稳定型橡胶改性沥青混合料路面

4.1  一般规定

4.1.1  稳定型橡胶改性沥青混合料适用于各种等级公路的沥青路面。大粒径透水性稳定型橡胶改性沥青混合料LSPM用作柔性基层。

4.1.2  稳定型橡胶改性沥青混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。各层应连续施工并连结成为一个整体。当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时，应进行修改、调整，以确保沥青路面的使用性能。

4.1.3  沥青面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大，并与压实层厚度相匹配。采用连续密级配稳定型橡胶改性沥青混合料时，沥青层一层的压实厚度不宜小于公称最大粒径的2.5~3倍，对于SMA类混合料不宜小于公称最大粒径的2~2.5倍。LSPM混合料用于柔性基层时，其一层的压实厚度不宜小于公称最大粒径的3~4倍。

4.1.4  稳定型橡胶改性沥青混合料配合比设计应遵循目标配合比设计、生产配合比以及生产配合比验证3个阶段。

4.2  施工准备

4.2.1  铺筑沥青层前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符要求的不得铺筑沥青层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑稳定型橡胶改性沥青混合料。

4.2.2  稳定型橡胶改性沥青混合料的施工温度应根据实际经验并参照表4-1选择。

表4-1  稳定型橡胶改性沥青混合料的正常施工温度范围

| 工 序 | 相应于不同工序下的控制温度，℃ |
| --- | --- |
| 沥青加热温度 | 180-185 |
| 集料加热温度 | 190-220 |
| 出厂温度 | 175-180 |
| 废弃温度 | 200 |
| 混合料贮存温度 | 拌和出料后降低不超过10℃ |
| 摊铺温度，不低于 | 170 |
| 初压开始温度，不低于 | 160 |
| 碾压终了的表面温度，不低于 | 100 |
| 开放交通时的路表温度，不高于 | 50 |

4.3  配合比设计

4.3.1  稳定型橡胶改性沥青混合料必须在对同类公路配合比设计和使用情况调查研究的基础上，充分借鉴成功的经验，选用符合要求的材料进行配合比设计。

4.3.2  矿料级配应符合工程设计规定的级配范围。各类型稳定型橡胶改性沥青混合料可以参考表4-2~表4-4的级配范围进行设计。

表4-2  密级配稳定型橡胶改性沥青混合料矿料级配范围

| 混合料 类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88-94 | 51.5-63 | 32-43.5 | 22-31.5 | 15-23 | 10-16 | 7-11 | 5-8 |
| AC-13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90-97 | 69-82 | 40-51 | 24.5-35 | 15.5-23.5 | 11-17 | 8-12 | 5-8 | 4-6 |
| AC-16 | 100 | 100 | 100 | 90-97 | 79-90 | 61-73 | 36-46.5 | 21-31 | 13-21 | 9.5-15.5 | 7.5-11 | 5.5-8 | 4-7 |
| AC-20 | 100 | 100 | 91-98 | 79-91 | 64-78 | 47-60 | 27-39 | 17-26 | 11-19 | 8-14 | 5.5-11 | 4-9 | 3-7 |
| AC-25 | 100 | 93-98 | 81-88.5 | 70-81 | 58-70 | 43-53 | 25-36 | 16-26 | 11-17 | 7.5-12 | 5-9 | 4-7 | 3-6 |

表4-3  SMA稳定型橡胶改性沥青混合料矿料级配范围

| 混合料 类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| SMA-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 28-60 | 20-32 | 14-26 | 12-22 | 10-18 | 9-16 | 8-13 |
| SMA-13 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 50-75 | 20-34 | 15-26 | 14-24 | 12-20 | 10-16 | 9-15 | 8-12 |
| SMA-16 | 100 | 100 | 90-100 | 65-85 | 45-65 | 20-32 | 15-24 | 14-22 | 12-18 | 10-15 | 9-14 | 8-12 |
| SMA-20 | 100 | 90-100 | 72-92 | 62-82 | 40-55 | 18-30 | 13-22 | 12-20 | 10-16 | 9-14 | 8-13 | 8-12 |

表4-4  LSPM稳定型橡胶改性沥青混合料矿料级配范围

| 混合料类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| LSPM-25 | 100 | 100 | 100 | 70-98 | 50-85 | 32-62 | 20-45 | 6-29 | 6-18 | 3-15 | 2-10 | 1-7 | 1-6 | 1-4 |
| LSPM-30 | 100 | 100 | 90-100 | 70-95 | 40-76 | 28-58 | 19-39 | 6-29 | 6-18 | 3-15 | 2-10 | 1-7 | 1-6 | 1-4 |
| LSPM-35 | 100 | 75-98 | 67-96 | 50-80 | 25-60 | 15-40 | 10-35 | 6-25 | 6-18 | 3-15 | 2-10 | 1-7 | 1-6 | 1-4 |

4.3.3  稳定型橡胶改性沥青混合料设计标准

1、稳定型橡胶改性沥青混合料的设计方法

对于AC类和SMA类稳定型橡胶改性沥青混合料，宜采用马歇尔试验方法，对于LSPM类混合料，宜采用旋转压实法，无条件时也可采用大型马歇尔法。

2、稳定型橡胶改性沥青混合料的技术指标

(1) AC类混合料马歇尔试验的技术指标要求见表4-5。

表4-5  AC类混合料马歇尔试验技术标准

| 试验项目及指标 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 击实次数(双面)，次 | 75 |  |  |  |  |  |
| 试件尺寸，mm | Φ101.6mm×63.5mm |  |  |  |  |  |
| 空隙率VV，% | 3-6 |  |  |  |  |  |
| 马歇尔稳定度(kN)，不小于 | 8 |  |  |  |  |  |
| 流值(mm） | 1.5-4 |  |  |  |  |  |
| 矿料间隙率VMA(%)， 不小于 | 设计空隙率(%) | 相应于以下公称最大粒径(mm)的最小VMA和VFA技术要求(%) |  |  |  |  |
|  |  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 |
|  | 3 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
|  | 4 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
|  | 5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
|  | 6 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| 沥青饱和度VFA（%） |  | 55-70 | 65-75 |  |  | 70-85 |

(2) SMA类混合料马歇尔试验的技术指标要求见表4-6。

表4-6  SMA混合料马歇尔试验技术标准

| 试验项目及指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数(双面)，次 | 75 | T0702 |
| 试件尺寸，mm | φ101.6mm×63.5mm | T0702 |
| 空隙率VV[1]，% | 3-4 | T0705 |
| 矿料间隙率VMA[2](%)，不小于 | 17 | T0705 |
| 粗集料骨架间隙率VCAmix[3]，不大于 | VCADRC | T0705 |
| 沥青饱和度VFA(%) | 75-85 | T0705 |
| 马歇尔稳定度[4](kN)，不小于 | 6.0 | T0709 |
| 谢伦堡沥青析漏试验结合料损失(%)，不大于 | 0.1 | T0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验(%)，不大于 | 15 | T0733 |

注：1. 对高温稳定性要求较高的重载交通路段，设计空隙率允许放宽到4.5%。

2. 对高温稳定性要求较高的重载交通路段，矿料间隙率允许放宽到16.5%（SMA-16）或16%（SMA-20）。

3. 试验粗集料骨架空隙率的关键筛孔，对SMA-20、SMA-16、SMA-13是指4.75mm，对SMA-10是指2.36mm。

4. 稳定度难以达到要求时，容许放宽到5.5kN，但动稳定度检验必须合格。

(3) LSPM的最大公称粒径不小于26.5mm，应采用旋转压实仪成型方法或大型马歇尔成型方法，具体成型参数见表4-7、表4-8。

表4-7  旋转压实仪成型参数

| 参数 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 初始压实次数（次） | 8 |
| 设计压实次数（次） | 100 |
| 试件直径(mm) | 150 |

表4-8  大型马歇尔击实仪成型参数

| 参数 | 技术要求 | 偏差要求 |
| --- | --- | --- |
| 试件直径(mm) | 152.4 | ±0.2 |
| 试件标准高度(mm) | 95.3 | ±2.5 |
| 锤重(g) | 10210 | ±10 |
| 落锤高度(mm) | 457.2 | ±2.5 |
| 击实次数（次，双面） | 112 | - |

LSPM的最佳沥青用量采用沥青膜厚度、设计空隙率并综合析漏与飞散试验方法确定，配合比设计技术标准如表4-9所示。

表4-9  LSPM设计技术标准

| 试验指标 | 单位 | 技术标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称最大粒径 | mm | ≥26.5mm | - |
| 空隙率VV | % | 13~18 | T0708、附录B |
| 沥青膜厚度 | μm | >12 | 附录A |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 | % | ≤0.2 | T0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 | % | ≤20 | T0733 |
| 参考沥青用量 | % | 3-3.5 | - |

4.3.4  公称最大粒径等于或小于19mm的密级配稳定型橡胶改性沥青混合料（AC）以及SMA混合料，在配合比设计的基础上，需进行以下路用性能指标检测，不符合要求的混合料，必须更换材料或重新进行配合比设计。

1、AC类稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能的技术要求见表4-10。

表4-10  AC类稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能技术要求

| 试验项目及技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温性能 | 车辙试验动稳定度(次/mm)，不小于 | 3500 | T0719 |
| 低温性能 | 低温弯曲试验破坏应变(με)，不小于 | 2600 | T0715 |
| 水稳定性 | 冻融劈裂试验残留强度比(%)，不小于 | 80 | T0729 |

2、SMA稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能的技术要求见表4-11。

表4-11  SMA稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能技术要求

| 试验项目及技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温性能 | 车辙试验动稳定度(次/mm)，不小于 | 4000 | T0719 |
| 低温性能 | 低温弯曲试验破坏应变(με)，不小于 | 2600 | T0715 |
| 水稳定性 | 冻融劈裂试验残留强度比(%)，不小于 | 80 | T0729 |

3、LSPM大粒径透水性稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能的技术要求见表4-12。

表4-12  LSPM大粒径透水性稳定型橡胶改性沥青混合料技术性能要求

| 试验项目及技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温性能[1] | 车辙试验动稳定度(次/mm)，不小于 | 2600 | T0719 |

注：1. LSPM车辙试验试件尺寸为300mm×300mm×80mm。

4、宜利用轮碾成型的车辙试验试件，脱模架进行渗水试验，并符合表4-13的要求。

表4-13稳定型橡胶改性沥青混合料试件渗水系数技术要求

| 级配类型 | 渗水系数要求（ml/min） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| AC类密级配，不大于 | 120 | T0730 |
| SMA类，不大于 | 80 | T0730 |

4.3.5  高速公路、一级公路、城市主干道沥青混合料的配合比设计应在调查以往同类材料的配合比设计经验和使用效果的基础上，按以下步骤进行。

1、目标配合比设计阶段。用工程实际使用的材料按附录A、附录B、附录C的方法，优选矿料级配、确定最佳沥青用量，符合配合比设计技术标准和配合比设计检验要求，以此作为目标配合比，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用。

2、生产配合比设计阶段。对间歇式拌和机，应按规定方法取样测试各热料仓的材料级配，确定各热料仓的配合比，供拌和机控制室使用。同时选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，尽量使各热料仓的供料大体平衡。并取目标配合比设计的最佳沥青用量OAC、OAC±0.3%等3个沥青用量进行试验和试拌，通过室内试验及从拌和机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用量，由此确定的最佳沥青用量与目标配合比设计的结果的差值不宜大于±0.2%。对连续式拌和机可省略生产配合比设计步骤。

3、生产配合比设计阶段。拌和机按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进行马歇尔试验，同时从路上钻取芯样观察空隙率的大小，由此确定生产用的标准配合比。标准配合比的矿料合成级配中，至少应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm及公称最大粒径筛孔的通过率接近优选的工程设计级配范围的中值，并避免在0.3~0.6mm处出现“驼峰”。对确定的标准配合比，对于AC类和SMA类稳定型橡胶改性沥青混合料，宜再次进行车辙试验和水稳定性检验；对于LSPM类混合料，宜再次进行飞散试验。

4、确定施工级配允许波动范围。根据标准配合比及第5章质量管理要求中各筛孔的允许波动范围，制订施工用的级配控制范围，用以检查沥青混合料的生产质量。

5、经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。生产过程中应加强跟踪检测，严格控制进场材料的质量，如遇材料发生变化并经检测沥青混合料的矿料级配、设计技术指标不符要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料的质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

6、二级及二级以下其他等级公路热拌沥青混合料的配合比设计可按上述步骤进行。当材料与同类道路完全相同时，也可直接引用成功的经验。

4.4  试拌及试验路验证

4.4.1  试验路铺设的目的

1、高等级道路的稳定型橡胶改性沥青路面在施工前应铺筑试验段。其他等级道路在缺乏施工经验或初次使用重大设备时，也应铺筑试验段。

2、试验路段铺设应达到以下目的：

(1) 确定稳定型橡胶改性沥青相关参数和掺量；

(2) 验证混合料配合比设计；

(3) 检验机械设备运转是否正常，是否满足正常工程的要求；

(4) 检验各个工艺流程；

(5) 确定施工参数，如混合料的松铺系数、合理的碾压次数等；

(6) 检查热料仓在大规模生产过程中，各个料仓是否均衡。如有严重失衡现象，如等料、溢料严重，需及时与实验室配合，调整料仓的比例。

4.4.2  铺筑试验路前的准备

1、试验路段的长度应根据试验目的确定，通常宜为100~200m，宜选在正线上铺筑。

2、试验路段的铺设应按照正常施工时的条件，在各种机械设备、人员到位的条件下，方可开工。

3、试验路段应在生产配合比完成后，经业主和监理同意后，方可开工。

4.4.3  试验路的施工

1、试验路施工应严格按照生产配合比确定的配比参数、按照正常的施工状态(包括施工机械和人员)进行施工。

2、稳定型橡胶改性沥青混合料性能试验的材料应从摊铺现场取料。

3、在混合料拌和过程中，应注意热料仓的进料是否均衡。在级配范围允许的条件下，确定是否需要调整热料仓比例，并进行相应的混合料性能试验。

4.4.4  试验路的总结

试验路的总结应包括以下几方面主要内容：

1、完整的配合比设计资料。

2、试验路施工参数：拌和温度、拌和时间、运输情况、摊铺情况、松铺系数、碾压机械的组合和碾压次数。

3、工程质量检测：生产混合料的级配、油石比、马歇尔试验、水稳定性试验结果、车辙试验结果，压实度水平和现场空隙率、平整度水平。

4、评判是否满足设计要求，以及改进措施。

5、制定正式施工的工艺手册。

4.5  施工工艺技术要求

4.5.1  稳定型橡胶改性沥青混合料的拌和

1、拌和厂的准备

(1) 拌和厂的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。

(2) 拌和厂与工地现场距离应充分考虑交通堵塞的可能，确保混合料的温度下降不超过规定要求，且不致因颠簸造成混合料离析。

(3) 拌和厂应具有完备的排水设施。各种集料必须分隔存储，细集料料场应设防雨棚，料场及场内道路应作硬化处理，严禁泥土污染集料。

2、沥青混合料可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制。高等级道路宜采用间歇式拌和机拌和。连续式拌和机使用的集料必须稳定不变，一个工程从多处进料、料源或质量不稳定时，不得采用连续式拌和机。

3、沥青混合料拌和设备的各种传感器必须定期检定，周期不少于每年一次。冷料供料装置需标定得出集料供料曲线。

4、间歇式拌和机应符合下列要求

(1) 总拌和能力满足施工进度要求。拌和机除尘设备完好，达到环保要求。

(2) 冷料仓的数量满足配合比需要，通常不宜少于5~6个。

(3) 冷料仓之间的隔板高度不宜低于70cm，避免在生产过程中造成料仓中原料混杂。

5、拌和机的矿粉仓应配备振动装置以防止矿粉起拱。添加消石灰、水泥等外掺剂时，宜增加粉料仓，也可由专用管线和螺旋升送器直接加入拌和锅，若与矿粉混合使用时应避免二者因密度不同发生离析。

6、拌和机必须有二级除尘装置，一级除尘部分可直接回收使用，二级除尘部分可进入回收粉仓使用(或废弃)。对因除尘造成的粉料损失应补充等量的新矿粉。

7、沥青混合料拌和时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀裹覆集料为度。间歇式拌和机每盘的生产周期不宜少于50~60s(其中干拌时间不少于15~20s)。

8、间歇式拌和机宜备有保温性能好的成品储料仓，储存过程中混合料温降不得大于5℃，且不能有沥青滴漏。稳定型橡胶改性沥青混合料宜随拌随用，储存时间不宜超过10h。

9、应充分利用拌和楼的热料仓。

10、稳定型橡胶改性沥青混合料的拌和温度宜根据实际经验并参照表4-14执行。

表4-14  混合料的拌和温度参数

| 石料加热温度(℃) | 沥青温度(℃) | 出料温度(℃) | 废弃温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 190-220 | 180-185 | >180 | 200 |

4.5.2  稳定型橡胶改性沥青混合料的运输

1、稳定型橡胶改性沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，或紧急制动、急弯掉头使透层、封层造成损伤。运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车等候。对高等级道路，待等候的运料车宜多于5辆后开始摊铺。

2、运料车每次使用前后必须打扫干净，在车厢板上涂一薄层防止沥青黏结的隔离剂或防黏剂，但不得有余液积聚在车厢底部。从拌和机向运料车上装料时，应多次挪动汽车位置，平衡装料，减少混合料离析。运料车运输混合料宜用棉被覆盖保温、防雨、防污染，直到摊铺前方可将覆盖物打开。如果沥青混合料不符合施工温度要求，或已经结成团块，已遭雨淋的不得铺筑。

3、摊铺过程中运料车应在摊铺机前1~3m处停住，空档等候，由摊铺机顶上运料车，运料车边前进边缓缓卸料，应避免料车撞击摊铺机。在有条件时，运料车可将混合料卸入转运车经两次拌和后向摊铺机连续均匀地供料。运料车每次卸料必须倒净，如有剩余，应及时清除，防止硬结。

4、由储料仓向运料车装混合料时，要尽量缩短储料仓出口到车厢板的距离，要分别在车厢的后部装一部分料，然后再在车厢中部装一部分料，再在车厢的前部装一部分料。如车厢的容量大，可以分成5次装料，先在车厢后部装两堆料，再在车厢前部装两堆料，最后在车厢中间装一堆料。这样可减轻装料过程中集料的离析现象。

5、摊铺机的摊铺速度应与拌和机的正常生产能力，或每小时的产量相匹配。运料车需要有足够的数量，能将拌和机生产的混合料及时运送到铺筑现场。

6、现场应设专人指挥运料车就位，并使其配合摊铺机卸料。

4.5.3  稳定型橡胶改性沥青混合料的摊铺

1、稳定型橡胶改性沥青混合料的摊铺宜使用履带式摊铺机。在开始摊铺沥青混合料前1h，应加热摊铺机的分料器和熨平板等有关装置。

2、运料车向摊铺机受料斗中卸料时，要根据受料斗的容量，尽可能快速一次将受料斗装满，以减少集料离析。但要注意不要一次卸料过多，使料溢出料斗散落到待铺下承层上。

3、应将散落在下承层上的沥青混合料，用铁锹铲出放到受料斗内，不能将料就地铲平。因摊成的薄层料的温度下降很快，摊铺机铺上新混合料和碾压后，实际上会导致沥青混凝土层局部温度的不均匀性。散落在下承层上的少量沥青混合料，应铲起甩出路外。

4、受料斗中的沥青混合料要及时送到后面分料室中。分料室的旋转分料器要及时将料分向两侧，直到混合料的高度达到全长螺旋分料器的3/4高度，即混合料的高度要超过旋转分料器的转轴，并将上部分料器淹埋1/2然后再开始摊铺。在摊铺过程中，受料斗中的沥青混合料要连续不断向后面分料室送料，旋转分料器也要不间断地将混合料向两侧分料，并始终保持螺旋粉料器周围混合料的高度。混合料的高度不能忽高忽低，分料器的转轴不能时隐时现，也不能使转轴的两端在混合料内，中间外漏，或中间在混合料内，两端外露。因为这些现象都将影响铺成沥青混凝土的均匀性和平整度。

5、在受料斗内混合料不多时，指挥人员应估计运料车中剩余混合料能否一次卸完到受料斗中。如果一次卸完，应指挥运料车驾驶员将混合料一次卸入受料斗中。但要注意不使混合料溢出受料斗和散落在下承层上，同时指挥卸完料的运料车尽快离开摊铺机，并指挥卸料的运料车尽快后退到摊铺机受料斗前，准备卸料。

6、受料斗两侧翼板内的混合料，通常是粗颗粒较多的离析混合料。在料斗中间部分混合料较少时，摊铺机操作员习惯上会将两侧翼板内的离析混合料向中间翻倒。如果这部分混合料被单独送到分料室中，并摊铺在下承层上，则摊铺机后面接近两侧铺成的沥青混凝土会产生片状离析现象。为避免发生上述现象，指挥人员要指挥已到受料斗前待卸料的运料车，在受料斗中部离析混合料还没有被向后面分料室输送前，及时向受料斗中卸入新混合料，使新混合料与原离析混合料一起被送到分料室中，并由螺旋分料器将新旧混合料混合均匀，这样能减少集料离析现象。

7、为避免发生片状离析现象，也可以不将两侧翼板内的离析混合料向中间翻倒。中间混合料不足时，运料车及时向受料斗内倾卸混合料。在中断摊铺时，将两侧翼板内的混合料废弃不用。

8、摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在1~3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、托痕时，应分析原因，予以消除。

9、摊铺机应采用自动找平方式，下面层或基层采用钢丝绳引导的高程控制方式，上面层宜采用平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式，中面层根据情况选用找平方式。直接接触式平衡梁的轮子不得黏附沥青。

10、稳定型橡胶改性沥青路面施工的最低气温应不低于15℃，寒冷季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑稳定型橡胶改性沥青混合料。热拌沥青混合料的最低摊铺温度不宜低于170℃。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。

11、为减少摊铺过程中的离析问题，提高路面的摊铺质量，宜采用运料转输车配合摊铺使用。

12、对高等级道路，稳定型橡胶改性沥青混合料的松铺系数应通过试验路段的试铺试压确定。对于低等级道路松铺系数可通过试验路确定，也可按照经验确定，一般为1.18~1.20。

4.5.4  稳定型橡胶改性沥青混合料的压实

1、稳定型橡胶改性沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于100mm。

2、稳定型橡胶改性沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压(包括成型)的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。铺筑高等级道路双车道沥青路面的压路机数量不宜少于5台。施工气温低、风大、碾压层薄时，压路机数量应适当增加。

3、压路机轮上的淋水喷头，应疏通、调试好，应能够有效控制喷水量。在碾压过程中，根据情况应随时调整喷水的大小，且不得过度喷水碾压。同时，给压路机添水的水车，应随时跟在压路机后面，便于压路机及时加水。

4、在整个碾压过程中，应有专人指挥，负责碾压各个阶段的衔接。

5、压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合表4-15的规定。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料推移。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而推进，横向不得在相同的断面上。

表4-15  压路机碾压速度(km/h)

| 压路机类型 | 初压 |  | 复压 |  | 终压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 钢筒式压路机 | 2-3 | 4 | 3-5 | 6 | 3-6 | 6 |
| 轮胎压路机 | 2-3 | 4 | 3-5 | 6 | 3-6 | 8 |
| 振动压路机 | 2-3 (静压或振动) | 3 (静压或振动) | 3-4.5 (振动) | 5 (振动) | 3-6 (静压) | 5 (静压) |

6、稳定型橡胶改性沥青混凝土的碾压温度应根据实际经验并参照表4-16选择。工序不同，碾压温度亦不同。

表4-16  稳定型橡胶改性沥青混合料的碾压温度

| 工序 | 相应于不同工序下碾压温度(℃) |
| --- | --- |
| 初压开始温度，不低于 | 160 |
| 复压温度，不低于 | 140 |
| 终压的结束温度，不低于 | 100 |
| 开放交通时的路表温度，不低于 | 50 |

7、稳定型橡胶改性沥青混合料的初压应符合下列要求：

(1) 初压应在紧跟摊铺机后进行，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压实，减少热量散失。

(2) 稳定型橡胶改性沥青混合料宜采用重型钢轮压路机初压2~3遍，提高混合料碾压的密实性。压路机吨位应不小于25t。胶轮压路机上路碾压前，应将轮胎清理干净，并用水与煤油(或柴油)的混合液(比例1:1左右)擦拭轮胎。在整个碾压过程中，要保持高温碾压。

(3) 当采用振动压路机初压时，可直接采用“高频、低幅”的模式碾压1~2遍。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。在整个过程中应控制钢轮上的洒水量，以刚好不黏轮的洒水量为宜。

(4) 初压后应检查平整度、路拱，有严重缺陷时进行修整乃至返工。

8、稳定型橡胶改性沥青混合料的复压应符合下列要求：

(1) 复压应紧跟在初压后进行，且不得随意停顿。压路机碾压段的总长度应尽量缩短，通常不超过50m。采用不同型号的压路机组合碾压时宜安排每一台压路机作全幅碾压，防止不同部位的压实度不均匀。

(2) 宜优先采用振动压路机复压。钢轮压路机的静压力不应低于11t。振动压路机的振动频率宜为35~50Hz，产生较大的激振力，厚度较薄时采用高频率低振幅，以防止集料破碎。相邻碾压带重叠宽度为100~200mm。振动压路机折返时应先停止振动。

(3) 当采用三轮钢筒式压路机时，总质量不宜小于12t，相邻碾压带重叠后轮1/2宽度，并不应少于200mm。

(4) 对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大型压路机难以碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

9、终压可选用双轮钢式压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍，至无明显轮痕为止。

10、在复压结束后，应由施工人员用3m直尺检测路面的纵向平整度，结合终压及时修补，以保证良好的平整度水平。

4.5.5  稳定型橡胶改性沥青混凝土路面施工接缝的处理

1、沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平整，不得形成明显的接缝离析。上、下层的纵缝均应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。接缝施工应用3m直尺检查，确定平整度符合要求。

2、纵向接缝部位的施工应符合下列要求：

(1) 摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下100~200mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后作跨缝碾压以消除缝迹。

(2) 当半幅施工或因特殊原因而产生纵向冷接缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，但不宜在冷却后采用切割机作纵向接缝。加铺另半幅前应涂洒少量沥青，重叠在已铺层上50~100mm，再铲走铺在前半幅上面的混合料，碾压时由边向中碾压留下100~150mm，再跨缝挤紧压实。或者先在已压实路面上行走碾压新铺层150mm左右，然后压实新铺部分。

(3) 高速公路和一级公路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝，以下各层可采用自然碾压的斜接缝，沥青层较厚时也可作阶梯形接缝。其他等级公路的各层均可采用斜接缝。

(4) 斜接缝的搭接长度与层厚有关，宜为0.4~0.8m。搭接处应洒少量沥青，混合料中的粗集料颗粒应予剔除，并补上细料，搭接平整，充分压实。阶梯形接缝的台阶经铣刨而成，并洒粘层沥青，搭接长度不宜小于3m。

(5) 平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。当采用切割机制作平接缝时，宜在铺设当天混合料冷却但尚未结硬时进行。刨除或切割不得损伤下层路面。切割时留下的泥水必须冲洗干净，待干燥后涂刷粘层油。铺筑新混合料接头应使接茬软化，压路机先进行横向碾压，再纵向碾压成为一体，充分压实，连接平顺。

4.5.6  开放交通及其他

1、稳定型橡胶改性沥青混合料摊铺结束后，经24h或路面温度低于50℃后方可开放交通。

2、沥青路面雨季施工应符合下列要求：

(1) 注意气象预报，加强工地现场、沥青拌和厂及气象台站之间的联系，控制施工长度，各项工序紧密衔接。

(2) 运料车和工地应备有防雨设施，并做好基层及路肩排水。

3、铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在沥青层上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。

5  施工质量管理和验收

5.1  一般规定

5.1.1  稳定型橡胶沥青混凝土路面的施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定，达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性。

5.1.2  施工前应对拌和机、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行认真检查、标定，并得到监理工程师的认可。

5.1.3  稳定型橡胶沥青混凝土路面正式开工前，各种原材料的试验结果，以及据此进行的目标配合比设计和生产配合比设计结果，应在规定的期限内向业主及监理提出正式报告，待取得正式认可后方可使用。

5.2  施工质量控制管理

5.2.1  生产过程化的控制

为保证稳定型橡胶改性沥青混凝土的质量，强调生产施工的过程化、动态控制。

5.2.2  原材料质量控制

生产稳定型橡胶改性沥青混合料的粗集料、细集料、矿粉、沥青、纤维稳定剂等按现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）规定的抽检项目和频度进行检查。为确保稳定型橡胶改性沥青的质量，除针入度、软化点、延度、弹性恢复、老化试验外，还应检验黏度、离析指标。以上各试验指标的数据应满足相应工程设计文件的要求。

5.2.3  稳定型橡胶改性沥青混合料生产的质量控制

稳定型橡胶改性沥青混合料拌和厂必须按以下步骤对其混合料的生产过程进行控制，并按表5-1及表5-2规定的项目和频率检查混合料产品的质量，如实计算产品的合格率。单点检查评价方法应符合相关试验规程的试样平行试验的要求。

1、从料堆和皮带运输机随时目测各种材料的质量和均匀性，检查泥块，检查冷料仓有无窜仓。目测混合料拌和是否均匀、有无花白料、油石比是否合理，检查集料和混合料的离析情况。

2、检查控制室拌和机各项参数的设定值、控制屏的显示值，核对计算机采集和打印记录的数据与显示值是否一致。

3、检测混合料的材料加热温度、混合料出厂温度，取样用燃烧炉法检测混合料的矿料级配、油石比。筛分应至少检查0.075mm、4.75mm、9.5mm、公称最大粒径及中间粒径等5个筛孔的通过率。

4、取样成型试件，测定空隙率、稳定度、流值等技术指标，计算VMA、VFA。

5、应严格控制混合料生产过程中的拌和温度和拌和时间，特别是稳定型橡胶改性沥青的温度和干拌时间。

6、以上各试验数据应满足相应工程设计文件的要求。如发现问题应及时调整，必要时需要停工，待问题解决后方可开工。

表5-1  AC类、SMA类混合料检验频率与质量要求

| 项目 |  | 检查频度及单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料外观 |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象 | 目测 |
| 拌和 温度 | 沥青、集料的加热温度 | 逐锅检测评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印 |
|  | 混合料出厂温度 | 逐车检测评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印，按T0981人工检测 |
|  |  | 逐锅测量记录，每天取平均值评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印 |
| 矿料级配 | 0.075mm | 逐锅在线监测 | ±1% | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36mm |  | ±4% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±5% |  |
|  | 0.075mm | 逐锅检查，每天汇总1次取平均值评定 | ±1% | 总量检验 |
|  | ≤2.36mm |  | ±2% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±2% |  |
|  | 0.075mm | 每台拌和机每500~1000吨1次，以2个试拌样的平均值评定 | ±1% | 燃烧炉法（附录D）水洗筛分与标准级配比较的差 |
|  | ≤2.36mm |  | ±3% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±4% |  |
| 沥青用量（油石比） |  | 逐锅在线监测 | ±0.3% | 计算机采集数据计算 |
|  |  | 逐锅检查，每天汇总1次取平均值评定 | ±0.1% | 总量检验 |
|  |  | 每台拌和机每500~1000吨1次，以2个试拌样的平均值评定 | ±0.2% | 燃烧炉法 |
| 马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值、VMA、VFA、线膨胀量 |  | 每台拌和机每500~1000吨1次，以4~6个试拌样的平均值评定 | 符合本规程规定 | T 0702、T 0709 |
| 浸水马歇尔试验 |  | 必要时（试件数同马歇尔试验） | 符合本规程规定 | T 0702、T 0709 |
| 车辙试验 |  | 必要时（以3个试件的平均值测定） | 符合本规程规定 | T0719 |

表5-2  LSPM检验频率与质量要求

| 项目 |  | 检查频度及单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料外观 |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象 | 目测 |
| 拌和 温度 | 沥青、集料的加热温度 | 逐锅检测评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印 |
|  | 混合料出厂温度 | 逐车检测评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印，按T0981人工检测 |
|  |  | 逐锅测量记录，每天取平均值评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印 |
| 矿料级配 | 0.075mm | 逐锅在线监测 | ±1% | 计算机采集数据计算 |
|  | 4.75、9.5mm |  | ±5% |  |
|  | ≥9.5mm |  | ±6% |  |
|  | 0.075mm | 逐锅检查，每天汇总1次取平均值评定 | ±1% | 总量检验 |
|  | 4.75、9.5mm |  | ±2% |  |
|  | ≥9.5mm |  | ±3% |  |
|  | 0.075mm | 每台拌和机每500~1000吨1次，以2个试拌样的平均值评定 | ±1% | T0725抽提筛分与标准级配比较的差值 |
|  | 4.75、9.5mm |  | ±3% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±5% |  |
| 沥青用量（油石比） |  | 逐锅在线监测 | ±0.3% | 计算机采集数据计算 |
|  |  | 逐锅检查，每天汇总1次取平均值评定 | ±0.15% | 总量检验 |
|  |  | 每台拌和机每500~1000吨1次，以2个试拌样的平均值评定 | ±0.2% | 抽提T0722、T0721 |

5.2.4  稳定型橡胶改性沥青混合料铺筑过程中的质量控制

稳定型橡胶改性沥青混凝土结构层铺筑过程中必须随时对铺筑质量进行控制，质量检查的内容、频度、允许差应符合表5-3的规定。

表5-3  稳定型橡胶改性沥青混凝土施工过程中质量控制标准

| 项 目 |  | 检查频度及 单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |  |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，不得有明显轮迹、裂缝、推挤、油盯、油包等缺陷，且无明显离析 |  | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密平整、顺直、无跳车 |  | 目测 |
|  |  | 逐条缝检测评定 | 3mm | 5mm | T 0931 |
| 施工 温度 | 摊铺温度 | 逐车检测评定 | 符合本规程规定 |  | T 0981 |
|  | 碾压温度 | 随时 | 符合本规程规定 |  | 插入式温度计实测 |
| 厚度① | 每一层次 | 随时，厚度50mm以下 厚度50mm以上 | 设计值的5％ 设计值的8％ | 设计值的8％ 设计值的10％ | 施工时插入法量测松铺厚度及压实厚度 |
|  | 每一层次 | 1个台班区段的平均值 厚度50mm以下 厚度50mm以上 | -3mm -5mm | — — | 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录G总量检验 |
|  | 总厚度 | 每2000m2一点单点评定 | 设计值的-5％ | 设计值的-8％ | T 0912 |
|  | 上面层 | 每2000m2一点单点评定 | 设计值的-10％ | 设计值的-10％ |  |
| 压实度② |  | 每2000m2检查1组逐个试件评定并计算平均值 | 实验室标准密度的98％ 最大理论密度的94％ 试验段密度的99％ |  | T 0924、T 0922 |
| 平整度(最大间隙)③ | 上面层 | 随时，接缝处单杆评定 | 3mm | 5mm | T 0931 |
|  | 中下 面层 | 随时，接缝处单杆评定 | 5mm | 7mm | T 0931 |
| 平整度(标准差) | 上面层 | 连续测定 | 1.2mm | 2.5mm | T 0932 |
|  | 中面层 | 连续测定 | 1.5mm | 2.8mm |  |
|  | 下面层 | 连续测定 | 1.8mm | 3.0mm |  |
| 宽度 | 有侧石 | 检测每个断面 | ±20mm | ±20mm | T 0911 |
|  | 无侧石 | 检测每个断面 | 不小于 设计宽度 | 不小于 设计宽度 |  |
| 纵断面高程 |  | 检测每个断面 | ±l0mm | ±15mm | T 0911 |
| 横坡度 |  | 检测每个断面 | ±0.3％ | ±0.5％ | T 0911 |
| 沥青层层面上的渗水系数④ |  | 每1km不少于5点，每点3处取平均值 | 200ml/min |  | T 0971 |

注：1. 表中厚度检测频度指高速公路和一级公路的钻坑频度，其他等级公路可酌情减少状况，且通常采用压实度钻孔试件测定。上面层的允许误差不适用于磨耗层。

2. 用无核密度仪等无破损检测压实度时，每13个测点的平均数作为一个测点进行评定是否符合要求。实验室密度是指与配合比设计相同方法成型的试件密度。以最大理论密度作标准密度时，由每天的矿料级配和油石比计算得到。

3. 3m直尺主要用于接缝检测，对正常生产路段，采用连续式平整度仪测定。

4. 渗水系数适用于公称最大粒径等于或小于19mm的沥青混合料，应在铺筑成型后未遭行车污染的情况下测定，且仅适用于要求密水的密级配橡胶（粉）沥青混合料。表中渗水系数以平均值评定，计算的合格率不得小于90％。

5.3  交工验收阶段的工程质量检查与验收

5.3.1  交工验收阶段的工程质量检查与验收应按照《公路工程质量检验与评定标准 土建分册》（JTG F80/1）执行。

5.3.2  稳定型橡胶改性沥青混凝土每2000m2检测一组压实水平，采用压实度和现场空隙率双指标控制。控制标准见表5-5及表5-6。

表5-5  AC类、SMA类混合料压实水平的控制标准

| 层位 | 上面层 | 中、下面层 | 计算标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实度（%），≥ | 98 | 97 | 试验室标准密度 |
| 现场空隙率（%），≤ | 7① | 7 | 混合料最大理论密度 |

注：当采用10型混合料时，现场空隙率要求不大于8%。

表5-6  LSPM类混合料压实水平的控制标准

| 层位 | 基层 | 计算标准 |
| --- | --- | --- |
| 压实度（%），≥ | 98 99 | 试验室标准密度 试验段密度 |
| 现场空隙率（%），≤ | 20 | 混合料最大理论密度 |

5.3.3  稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的外观、厚度、平整度、宽度、纵断面高程、横坡度、沥青用量、碎石用量等验收标准，参考现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中沥青表面处治验收标准。

附录A  热拌沥青混合料设计方法

A.1  一般规定

A.1.1  本方法适用于AC类稳定型橡胶改性沥青混合料。

A.1.2  热拌沥青混合料的配合比设计应通过目标配合比设计、生产配合比设计以及生产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的材料品种及配合比、矿料级配、最佳沥青用量。本规程采用马歇尔试验及各项配合比设计检验。

A.1.3  配合比设计的试验方法必须遵照现行试验规程的方法执行。混合料的拌和必须采用小型沥青混合料拌和机进行。

A.2  确定工程设计级配范围

A.2.1  沥青路面工程的混合料设计级配范围由工程设计文件或招标文件规定，密级配沥青混合料的设计级配宜在本规程4.3.2规定的级配范围内，根据公路等级、工程性质、气候条件、交通条件、材料品种等因素通过研究后调整确定。

A.2.2  调整工程设计级配范围宜遵循下列原则：

(1) 为确保高温抗车辙能力，同时兼顾低温抗裂性能的需要。配合比设计时宜适当减少公称最大粒径附近的粗集料用量，减少0.6mm以下部分细粉的用量，使中等粒径集料较多，形成S型级配曲线，并取中等或偏高水平的设计空隙率。

(2) 沥青混合料的配合比设计应充分考虑施工性能，使沥青混合料容易摊铺和压实，避免造成严重的离析。

A.3  材料的选择与准备

A.3.1  配合比设计的各种矿料必须按现行《公路工程集料试验规程》规定的方法，从工程实际使用的材料中取代表性样品。进行生产配合比设计时，取样至少应在干拌5次以后进行。

A.3.2  配合比设计所用的各种材料必须符合气候和交通条件的需要。当单一规格的集料某项指标不合格，但不同粒径规格的材料按级配组成的集料混合料指标能符合规范要求时，允许使用。

A.4  矿料配合比设计

A.4.1  沥青路面矿料配合比设计宜借助电子计算机的电子表格用试配法进行，

A.4.2  矿料级配曲线按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》T0725的方法绘制。

A.4.3  根据经验预估公式选择适宜的沥青用量，分别制作几组级配的马歇尔试件，测定VMA，初选一组满足或接近设计要求的级配作为设计级配。

A.4.4  按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录B的方法计算矿料的合成毛体积相对密度γsb、合成表观相对密度γsa、有效相对密度γse。

A.5  确定设计沥青用量

A.5.1  根据所选的设计级配和初试油石比试验的空隙率结果，以0.3%～0.5%为间隔，调整三个不同的油石比，制作马歇尔试件，计算空隙率等各项体积指标。一组试件数不宜少于4～6个。

A.5.2  进行马歇尔稳定度试验，检验稳定度和流值是否符合本指南规定的技术要求。

A.5.3  根据设计空隙率，确定油石比，作为最佳油石比OAC。所设计的沥青混合料应符合本指南规定的各项技术标准。

A.5.4  如初试油石比的混合料体积指标恰好符合设计要求时，可免去这一步，但宜进行一次复核。

A.6  配合比设计性能检验

A.6.1  沥青混合料配合比设计的性能检验主要包括高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性等。配合比设计检验应符合本规程的相关技术要求，不符合要求的必须重新进行配合比设计。

附录B  SMA混合料配合比设计方法

B.1  一般规定

B.1.1  除本方法另有规定外，应遵照附录A热拌沥青混合料配合比设计方法的规定执行。

B.1.2  SMA混合料的配合比设计采用马歇尔试件的体积设计方法进行，马歇尔试验的稳定度和流值并不作为配合比设计接受或者否决的唯一指标。

B.2  材料选择

B.2.1  对用于配合比设计的各种材料按附录A规定选择，其质量必须符合本指南规定的技术要求。

B.3  设计矿料级配的确定

B.3.1  设计初试级配

(1) SMA路面的工程设计级配范围宜直接采用本规程4.3.2规定的矿料级配范围。公称最大粒径等于或小于9.5mm的SMA混合料，以2.36mm作为粗集料骨架的分界筛孔，公称最大粒径等于或大于13.2mm的SMA混合料以4.75mm作为粗集料骨架的分界筛孔。

(2) 在工程设计级配范围内，调整各种矿料比例，设计3组不同粗细的初试级配，3组级配的粗集料骨架分界筛孔的通过率处于级配范围的中值，中值±3%附近，矿粉数量均为10%左右。

B.3.2  按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录B的方法计算矿料的合成毛体积相对密度γsb、合成表观相对密度γsa、有效相对密度γse。

B.3.3  把每个合成级配中小于粗集料骨架分界筛孔的集料筛除，按《公路工程集料试验规程》T0309的规定，用捣实法测定粗集料骨架的自然堆积密度γS，按式(B.3.3)计算粗集料骨架混合料的合成毛体积相对密度γCA。

(B.3.3)

式中：P1、P2、Pn——粗集料骨架部分各种集料在全部矿料级配混合料中的配比；

γ1、γ2、n——各种粗集料相应的毛体积相对密度。

B.3.4  按式(B.3.4)计算各组初试级配的自然堆积状态下的粗集料松装间隙率VCADRC

(B.3.4)

式中：VCADRC 粗集料骨架的松装间隙率(％)；

γCA粗集料骨架的毛体积密度（g/cm3）；

γS粗集料骨架的松方毛体积密度。

B.3.5  按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录B中B5.5的方法预估SMA混合料的适宜油石比Pa，作为马歇尔试件的初试油石比。

B.3.6  按式(B.3.6)的方法计算不同沥青用量条件下SMA混合料的最大相对密度，其中纤维部分的比例不得忽略。

(B.3.6)

式中：γse——矿料的有效相对密度；

Pa——沥青混合料的油石比，%；

γb——沥青的相对密度(25℃/25℃)，无量纲；

Px——纤维用量，以矿料质量的百分数计，%；

γx——纤维稳定剂的密度，由供货商提供或由比重瓶实测得到。

B.3.7  按式(B.3.7)计算SMA马歇尔混合料时间中的粗集料骨架间隙率VCAmix，试件的集料各项体积指标空隙率VV、集料间隙率VMA、沥青饱和度VFA按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录B的方法计算。

(B.3.7)

式中：PCA沥青混合料中粗集料的比例，即大于分界筛孔的颗粒含量（％）；

γCA粗集料骨架部分的平均毛体积相对密度，由式B.3.3确定；

γf 沥青混合料试件的毛体积相对密度，由表干法测定。

B.3.8  根据马歇尔试验结果选择设计级配时，必须符合VCAmix＜VCADRC，且VMA满足本指南的要求，当有1组以上的级配同时符合要求时，以粗集料骨架分界筛孔集料通过率大且VMA较大的级配为设计级配。

B.4  确定设计沥青用量

B.4.1  根据所选择的设计级配，和初试油石比试验的空隙率结果，以0.2%~0.4%作为间隔，调整3个不同的油石比，制作马歇尔试件，计算空隙率等各项体积指标。一组试件数不宜少于4~6个。

B.4.2  进行马歇尔稳定度试验，检验稳定度和流值是否符合本指南规定的技术要求。

B.4.3  根据期望的设计空隙率，确定油石比，作为最佳油石比OAC。所设计的SMA混合料应符合本指南条文4.3规定的各项技术标准。

B.4.4  如初试油石比的混合料体积指标恰好符合设计要求时，可以省去此步骤，但宜进行一次复核。

B.5  配合比设计检验

B.5.1  除附录A规定项目外，SMA混合料的配合比设计还必须进行谢伦堡析漏试验及肯塔堡飞散试验。配合比设计检验应符合本指南4.3的技术要求，不符合要求的必须重新进行配合比设计。

B.6  配合比设计报告

B.6.1  配合比设计结束后，必须按附录A的要求及时出具配合比设计报告。

附录C  LSPM混合料配合比设计方法

C.1  一般规定

C.1.1  LSPM混合料宜采用旋转压实方法进行，无条件时可采用大型马歇尔试验方法。

C.2  材料选择

C.2.1  对用于配合比设计的各种材料按附录A规定选择，其质量必须符合本指南规定的技术要求。

C.3  设计矿料级配的确定

C.3.1  设计初试级配

(1) LSPM作为柔性基层，其工程设计级配范围宜采用本规程4.3.2规定的矿料级配范围。根据公称最大粒径尺寸的0.22倍所对应相近尺寸的筛孔孔径作为粗集料骨架的分界筛孔。

(2) 在工程设计级配范围内，调整各种矿料比例，设计3组不同粗细的初试级配，3组级配的粗集料骨架分界筛孔的通过率处于级配范围的中值，中值±3%附近。

C.3.2  按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录B的方法计算矿料的合成毛体积相对密度γsb、合成表观相对密度γsa、有效相对密度γse。

C.3.3  预估LSPM混合料的适宜油石比Pa，以估计油石比为中值按0.3%~0.5%间隔变化，取3~4个不同的油石比，采用本规程条文4.3要求的方法成型试件。

C.3.4  按式(C.3.4)的方法计算不同沥青用量条件下LSPM混合料的最大理论相对密度。检测试件的体积指标，推荐采用Corelok法测定。

(C.3.4)

式中：γse——矿料的有效相对密度；

Pa——沥青混合料的油石比，%；

γa——沥青的相对密度(25℃/25℃)，无量纲；

C.4  确定设计沥青用量

C.4.1  按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）规定的方法进行不同油石比的飞散试验和析漏试验。

C.4.2  按经验公式(C.4.2)估算不同油石比时的沥青膜厚度。

(C.4.2)

式中：h为沥青膜厚度(μm)；SA的计算公式如下：

，其中Pi为第i级筛孔的通过率(%)。

C.4.3  以油石比为横坐标，以测定的密度、空隙率、飞散损失、析漏损失、沥青膜厚正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

C.5  配合比设计检验

C.5.1  LSPM配合比设计检验应符合本指南的相关技术要求，不符合要求的必须重新进行配合比设计。

附录D  本规范用词说明

为了准确地掌握规程条文，对执行规程严格程度的用词作如下规定：

- 表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况均应这样做的用词

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

福建省工程建设地方标准

稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程

DBJ/T13-XXX-20XX

JXXXXX-20XX

- 条 文 说 明

# 1  总 则

1.0.1  使用橡胶沥青混合料降低路面行车噪声早已得到国际上的公认。1981年，比利时科学家在布鲁塞尔首先证明了橡胶沥青混凝土的减噪效果，随后世界各国相继开展了这方面的研究，修筑了大量的试验路。表1-1为美国几个州的研究结果。

表1-1  美国一些州使用橡胶沥青路面的减噪效果

| 州 | 城 市 | 年 份 | 减 噪 效 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚利桑那 | 凤凰城(Phoenix) | 1990 | 10dB |
|  | 图森(Tucson) | 1989 | 6.7dB |
| 加利福尼亚 | 萨克拉门托(Sacramento) | 1993 | 7.7-5.1dB |
|  | 奥兰治(Orange) | 1992 | 3-5dB |
|  | 洛杉矶(Los Angeles) | 1991 | 3-7dB |

我国也开展了这方面的一些研究，交通部公路科学研究院的研究表明，采用橡胶沥青后，沥青路面的行车噪声比北京市常用的SMA路面降低了2~3dB。

稳定型橡胶改性沥青克服了废橡胶粉与沥青难相容、易分离易沉降的缺点；在保持橡胶沥青优点的同时，有效地降低了沥青的高温粘度，不仅具有良好的施工和易性，其存储稳定性也得到了有效改善，为橡胶沥青在我国道路工程中的进一步推广应用起到良好的促进作用。

1.0.2  国内外研究表明，橡胶沥青混凝土在用于老路改建工程时，对较少路面的反射裂缝、提高路面的整体承载能力十分有利，在相同的使用效果前提下，适当使用废胎胶粉可减薄沥青混凝土面层的厚度。表1-2和表1-3是以美国加利福尼亚州橡胶改性沥青混凝土技术指南为基础，分别从承载能力和减少反射裂缝角度，提出的橡胶改性沥青混凝土与一般沥青混凝土厚度的对比。

表1-2  按结构整体强度标准减薄面层厚度（inch）

| DGAC | ARHM-GG | ARHM-GG+SAMI |
| --- | --- | --- |
| 0.15 | 0.10 | - |
| 0.20 | 0.10 | - |
| 0.25 | 0.15 | 0.10 |
| 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| 0.35 | 0.20 | 0.15 |
| 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 0.45 | - | 0.20 |

表1-3  按减少反射裂缝标准减薄面层厚度（inch）

| DGAC | ARHM-GG | ARHM-GG+SAMI |
| --- | --- | --- |
| 0.15 | 0.10 | - |
| 0.20 | 0.10 | - |
| 0.25 | 0.15 | - |
| 0.30 | 0.15 | - |
| 0.35 | 0.15-0.20 | 0.10 |

注：1. DGAC为连续级配沥青混凝土，ARHM-GG为断级配废胶粉沥青混合料。

2. SAMI为橡胶改性沥青应力吸收中间层(1inch=0.0254m)

从表1-2和表1-3中数据可以看出，无论是承载能力标准还是减少反射裂缝标准，沥青混凝土中参加废胎胶粉后，沥青面层的厚度可减薄30%~70%，当沥青结构层中使用橡胶改性沥青的应力吸收中间层时，厚度还可以进一步减薄。

稳定型橡胶改性沥青属于橡胶沥青，除具备常规橡胶沥青的优良性能外，其施工和易性和存储稳定性均优于常规的橡胶沥青，因此用于道路工程中更具优势。

# 2  术语、符号

## 2.1  术语

2.1.1  一般来说，橡胶改性沥青的工程概念比较广泛，凡是橡胶类材料改性的沥青均可广义称为橡胶改性沥青，如SBR改性沥青等。稳定型橡胶改性沥青也是一种橡胶改性沥青。

2.1.7  稳定型橡胶改性沥青中尽管也掺加一定比例的废胎胶粉，但克服了废橡胶粉与沥青难相容、易分离易沉降的缺点；在保持橡胶沥青优点的同时，有效地降低了沥青的高温粘度，不仅具有良好的施工和易性，其存储稳定性也得到了有效改善，为了与普通橡胶改性沥青相区别，将其称为稳定型橡胶改性沥青。

2.1.11  大粒径透水性沥青混合料（Large Stone Porous asphalt Mixes，LSPM）是指混合料最大公称粒径大于26.5mm，具有一定空隙率能够将水分自由排出路面结构的沥青混合料，LSPM通常用作路面结构中的基层。LSPM是针对影响和决定路面结构性能优劣的关键技术——传统路面材料尤其是基层与面层间的过渡层存在种类匮乏、综合性能不适宜的技术瓶颈，以及制约和影响高速公路路面使用寿命的关键技术——传统路面结构组合存在难以克服的各结构层性能不协调、易出现反射裂缝和水损坏等病害的技术难题，开发的新型高性能“单粒径骨架连通空隙结构”混合料。LSPM既能发挥原半刚性基层强度高、造价低的优点，又具有良好的透水性、抗车辙、抗反射裂缝和抗疲劳等综合性能，是路面材料领域中一项重大技术突破。

# 3  材料

橡胶沥青的使用一般分为撒布型和拌和型。洒布型是将橡胶沥青直接洒布在路面的某个结构层上，作为某种功能层使用，如防水黏结层、应力吸收层或者碎石封层等，其效果好于一般的SBS改性沥青。我国高等级道路上最早使用的应力吸收层就是采用橡胶沥青，经过长达近10年的使用检验证明，其对延缓半刚性路面的反射裂缝，减少水损坏起到重要的作用。美国加利福尼亚州的规范中明确指出当采用橡胶沥青作为应力吸收层（或称防水黏结层）可减薄沥青面层厚度1/4~1/3左右。在澳大利亚一些高速公路和干道上采用橡胶沥青碎石封层作为表面层，起到了良好的效果。

拌和型是指橡胶沥青与级配矿料相拌和生产橡胶沥青混合料。这种方法在美国加利福尼亚州、亚利桑那州、德克萨斯州，佛罗里达州等和南非、澳大利亚等国家使用比较普遍。一般作为抗滑表层使用，具有十分显著的降低行车噪声的效果。同时，南非研究认为，对于超载或重载交通，使用橡胶沥青混凝土有显著的效果。

稳定型橡胶改性沥青作为橡胶沥青的一种，除具有常规橡胶改性沥青的优点之外，具有更好的施工和易性和存储稳定性，试验表明稳定型橡胶改性沥青的135℃布氏粘度小于8 Pa.S，177℃布氏粘度小于2 Pa.S，离析试验软化点差小于7℃，均低于普通的橡胶沥青。稳定型橡胶改性沥青可以现场加工生产，也可以作为成品沥青用于道路工程中。

# 4  稳定型橡胶改性沥青混合料路面

## 4.3  配合比设计

4.3.2  橡胶改性沥青混合料抗老化、抗裂的性能比较好，且具有较明显的降低行车噪声的效果，通常橡胶改性沥青混合料推荐采用间断级配或开级配。试验表明，稳定型橡胶改性沥青用于连续密级配的沥青混合料也可取得较好的使用效果，沥青含量与常规沥青混合料基本相同，且室内试验表明其路用性能指标良好。鉴于此，本指南在大量试验的基础上，在现行规范级配范围的基础上加以改进，提出了优化后的连续密级配沥青混合料的级配范围。

现行规范的SMA级配范围参考了国内外的成功经验，并根据一些工程的实际情况进行了调整，工程实际表明其级配范围是比较合理的，其标准级配基本上就是工程设计级配范围，因此仍采用现行规范的SMA混合料级配范围作为稳定型橡胶改性沥青混合料的设计范围。

山东省交通厅公路局对LSPM进行了大量的研究工作，其研究成果在大修和改建工程中得到大量的应用并编制了《大粒径透水性沥青混合料柔性基层设计与施工指南》。《大粒径透水性沥青混合料柔性基层设计与施工指南》提出的LSPM的设计级配范围对沥青材料具有适用性，同样适合于稳定型橡胶改性沥青。本指南中LSPM稳定型橡胶改性沥青混合料的借鉴了《大粒径透水性沥青混合料柔性基层设计与施工指南》关于级配范围的研究成果。

4.3.4  稳定型橡胶改性沥青混合料的技术性能

根据我国交通荷载水平，将其划分为4个等级，见表4-1。

表4-1  交通荷载等级分级说明

| 交通等级 | 级别 | 累计轴载作用次数（万次） |
| --- | --- | --- |
| 轻交通 | I | <800 |
| 中交通 | II | 800-2000 |
| 重交通 | III | 2000-4000 |
| 超重交通 | IV | >4000 |

当用于纵坡大于3%的山区公路，或红绿灯路口较多和公交车站较多的城市干道时，交通等级提高1~2级。

混合料高温性能采用车辙试验方法评价，按现场压实度水平成型试件。试验表明，车辙试验稳定型橡胶改性沥青混合料的动稳定度多数均能达到3500次/mm以上，具有较好的高温稳定性。

建议混合料的冻融劈裂试验按照混合料现场压实度水平采用静压法成型，此时的冻融劈裂的强度比值不小于65%。

混合料低温弯曲试验的试件应按照混合料现场压实度水平成型。

沥青面层在车辆荷载周期性重复作用下，基层裂缝处会产生疲劳损伤，进而裂缝会逐渐向上发展直至路面破坏，因此有必要对沥青混合料的疲劳性能加以研究。沥青混合料的疲劳特性可以用各种不同的室内试验方法测定，各国尚无统一的规定。但国内外有关研究认为四点弯曲疲劳试验最能代表路面的实际受力状况，是疲劳试验的首选方法。本研究中采用四点弯曲小梁疲劳试验对各种类型稳定型橡胶改性沥青混合料的疲劳性能进行了测定，试验结果如表4-2所示。

表4-2  沥青混合料疲劳试验结果(@20℃, 10Hz, 800με)

| 混合料 类型 | 沥青用量 (%) | 初始劲度 模量(MPa) | 终止劲度 模量(MPa) | 疲劳寿命 (次) | 累积耗散能 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-10 | 5.1 | 3795.3 | 1897.7 | 21220 | 62.861 |
| AC-13 | 4.7 | 3730.2 | 1865.1 | 14504 | 43.7326 |
| AC-25 | 3.9 | 3932 | 1966 | 7417 | 24.350 |
| SMA-10 | 6.3 | 2871.6 | 1435.8 | 55440 | 120.0104 |
| SMA-16 | 6.2 | 2271.4 | 1135.7 | 25302 | 44.4794 |

从试验结果来看，沥青含量、级配类型、最大公称粒径等对稳定型橡胶改性沥青混合料的疲劳寿命均有影响，进行更详细的研究需要积累大量的试验数据，因此暂未提出各种类型沥青混合料的疲劳寿命技术指标要求。虽然沥青混合料的疲劳寿命尚未作为一项指标纳入我国规范，但将其用于不同类型混合料疲劳性能的比对具有应用价值。

## 4.5  施工工艺技术要求

稳定型橡胶改性沥青混合料配合比设计的含义不仅仅是室内试验，也包括拌和场机械设备的调整，确定相关的拌和与施工参数，并最终通过试验路段进行验证，得到混合料的拌和、运输、摊铺、碾压等一系列的工艺参数和工艺要求，以指导正常的施工。

4.5.1  稳定型橡胶改性沥青混合料的拌和

国际上通用间歇式和连续式两类沥青拌和设备，经我国的试验和使用实践证明，采用间歇式拌和机更符合我国国情。这是因为我国目前使用的材料品种较杂，变异性大，再加上拌和厂大都是露天料场，材料含水量受天气影响较大，所以主张采用间歇式拌和机。近年来一些地方引进了美国的连续式拌和机，须注意必须确保原材料是均匀一致的，否则很难保证配合比。

由于LSPM的矿料中细颗粒成分较少，在干燥筒中容易过热，拌和时会促使沥青老化，故应对拌和温度进行严格控制。拌和试件由试拌来确定，必须使所有颗粒全部裹附沥青结合料，并以沥青混合料拌和均匀为度。LSPM由于最大粒径比较大、粗集料多而且沥青用量少，为此必须延长拌和试件，一般至少为45s，以提高混合料的均匀性。

4.5.2  稳定型橡胶改性沥青混合料的运输

近年来在美国等发达国家，一种称为转运机的装置已经开始越来越多的出现在沥青路面施工中，我国有的省份也已经开始使用。它介于运料车与摊铺机之间，运料车将混合料卸在转运车上，转运车一边对混合料进行二次拌和，一边与摊铺机完全同步前进，向摊铺机供料。由于运料车的混合料不直接卸在摊铺机上，可有效地改善混合料的离析和温度不均匀的问题。同时在国外，随着转运车的出现，摊铺机也在改进，一些摊铺机加设了再次拌和的功能，这些都是为减少离析、提高沥青路面综合质量的重要措施。

4.5.3  稳定型橡胶改性沥青混合料的摊铺

“摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析”是摊铺的核心。在沥青路面施工工序中，厚度、压实度及平整度是3个最重要的指标。这里需要摆正平整度和压实度的关系，一定要在确保压实度的前提下努力提高平整度。一些工程由于片面追求平整度，造成压实不足，导致路面早起损坏，其教训是惨痛的。同时平整度十分重要，需要努力提高平整度，问题是不能牺牲压实度，应从以下方面入手提高平整度：

(1) 从基层做起，逐层提高平整度。

(2) 保证充分供料，摊铺机均匀、连续地摊铺，避免间隙和停顿。

(3) 采用比较长的平衡梁控制方式的自动找平装置，有条件时尽量采用非接触式平衡梁。

(4) 控制摊铺宽度，避免全幅摊铺，做好摊铺机接缝。

(5) 科学地安排压路机，均衡地跟在摊铺机后面及时碾压。碾压时保持直线方向、均衡慢速，折返时关闭振动，渐渐地改变方向，折返点错开不得在同一个断面上。对轮胎压路机和振动压路机要采取合理的组合排序，通常是轮胎压路机在前，压实效果好，平整度通过振动压路机弥补。

(6) 压路机的对桥涵、通道等构造物的接头以及各种特殊部位，特别要注意接缝的平整度，要仔细操作以避免造成跳车。

(7) 除了迫不得已的情况外，要避免摊铺后人工修正。

(8) 所有机械不能在未冷却结硬的路面上停留。

平整度是沥青路面的最重要的指标之一。每铺筑一层能使平整度减小标准差0.2~0.3mm，但分层多了将影响沥青层的整体性，很可能得不偿失。因此提高平整度不能寄希望于增加分层，能2层铺筑的最好不要分3层。本条规定了摊铺机的自动找平方式，现在大都采用越来越长的平衡梁，但平衡梁太多太重会粘结沥青，形成压痕和凹陷。近年来，越来越多在高速公路上使用非接触式的平衡梁，实践证明有良好的使用效果。这种非接触式的平衡梁是利用声呐系统检测路面高程，调整摊铺层厚度的。例如丹麦的TF-Trading A/S的超声波测量系统，发射频率为200kHz，发射周期为5微秒，所对应的距离变化仅0.825mm，高频对于测试精度特别重要。它特别适用于粘度大的改性沥青和SMA混合料，以及转弯半径小、起步、终点、匝道等特殊的路段，使用非接触式平衡梁的平整度能比接触式的提高5%以上。

4.5.4  稳定型橡胶改性沥青混合料的压实

热拌沥青混合料压实层的最大厚度，与压路机的类型及吨位有着密切的关系，随着压路机吨位不断加重，允许的压实层厚度也放宽了。对密级配沥青混合料，美国沥青协会规范MS-8规定不得大于100mm，日本规定一般不大于70mm（沥青稳定碎石基层不大于100mm）。但对LSPM类大粒径沥青混合料基层，由于沥青结合料数量较少，压实阻力也小，容许厚一些，工程中可以通过实验论证，通常以不超过120mm为好。

压路机的折返很有技巧，要密切注意在折返过程中会不会产生推移拥包。有的压路机是在前进多靠近摊铺机时曲线拐弯，然后倒退错轮，这样容易在未碾压段落产生横向推移。

复压是整个压实过程中的关键，采用什么样的压路机十分重要。不同的压路机具有不同的特点，它与压实层厚度关系很大，薄压实层适宜于采用静态的刚性碾，不宜用振动压路机。轮胎压路机可以适宜于不同厚度的压实层，使用最“皮实”。对沥青黏度较大、或者较厚的压实层，静态的刚性碾可能难以达到要求的压实度。近年来国外不断出现一些较重型的压路机，甚至有30t以上的振动压路机。有的压路机吨位太大，为了防止石料压碎，在压路机上套上靴子。在法国，要求轮胎压路机的吨位保证每个轮胎不小于5t，日本为了增加轮胎压路机的压强，减少轮胎的数目到只有5~7个。相比之下，我国国产的轮胎压路机吨位轻，轮数多，压实效果将受到影响。

国内外的文献和实践证明，轮胎压路机具有几大优点：具有特别好的搓揉作用，密水性效果好，碾压均匀，不需要洒水，不会出现发裂，能比刚性碾达到更大的密实度，不如振动碾那么操作难度大，有较大的温度适应范围等。所以在欧洲和日本，轮胎压路机和振动压路机组合碾压，对防止水损坏已经起到了明显的效果。但对于粗集料含量多、粒径大的混合料，尤其是大粒径沥青稳定碎石基层，以及SMA混合料，采用轮胎压路机碾压的效果将不及振动压路机。对SMA混合料，由于沥青含量高，采用轮胎压路机碾压可能使沥青玛蹄脂胶浆挤出来，所以通常不能使用轮胎压路机。

轮胎压路机和振动压路机同时使用时谁前谁后的问题，各地的做法不尽相同。通常情况下，振动压路机在开始阶段比轮胎压路机好，而轮胎压路机的后期揉搓压实效果好。但为使轮胎压路机的轮胎尽快发热，应放在最前面趁高温碾压使轮胎发热，再调到后面。为了减少有风天气轮胎容易降温发生粘附沥青的情况，给轮胎压路机做围裙是国外一种常用的方法。工程上经常反映轮胎压路机轮迹不容易清除，对此要客观分析，有的看似轮迹，实际上并不是轮迹；另一方面即使有极轻微轮迹，通车后也很快消除，不必计较。

4.5.5  稳定型橡胶改性沥青混凝土路面施工接缝的处理

由于沥青路面的纵向接缝不好造成纵向开裂的情况屡见不鲜，严重影响了路面寿命。沥青路面的纵缝，对二级及二级以下公路缺乏摊铺机或旧路罩面不能中断交通等情况而言，半幅施工的冷接缝就无法避免。对高速公路和一级公路等有中央分隔带的路面来说，冷接缝通常是不允许的。如在旧路上加铺罩面不能中断交通而不得不采用半幅摊铺的冷接缝时，国外常采用在压路机上安装一个圆盘式切刀，碾压边缘时放下来将边缘切齐。这种切割方法比冷却以后用切割机切割要好。

目前沥青路面的横向接缝仍是一个薄弱环节，接缝跳车或开裂是一种常见病。对横向接缝常用平接缝还是斜接缝，不能一概而论。平接缝固然容易做好平整度，但连续性较差，易在此开裂；反之斜接缝则不易搭接得好，容易形成接头跳车。在高速公路施工时，我国习惯于采用切缝，目的是整齐美观。实践证明，切缝两侧不容易粘结成为一个整体，尤其是在切割后不用水清洗干净，或者清洗后未等水分干燥，或者未涂刷粘层油，铺筑混合料很难与老沥青层粘结。在接缝上钻孔往往可以发现接缝两侧是分开的。相比国外，如美国等一些国家，常采用凿岩机在尚未硬化的沥青层上凿成凹凸不平的横向缝，便于工作缝的接茬牢固，不易开裂。

# 5  施工质量管理和验收

## 5.1  一般规定

5.1.1  施工质量管理的基本目的是“达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性”。但往往大家都注重于达到规范要求，而对质量稳定不重视，其实，保持稳定、减小变异性才是最主要的目的。沥青路面之所以会造成局部的早期损坏，就是因为有局部的原因，而最主要的就是变异性。所以，我们在整个施工质量管理过程中，都必须抓住减小变异性这个关键。

## 5.2  施工质量控制管理

5.2.1  生产过程化的控制

近年来，各国对施工质量的“过程控制”及“动态质量管理”十分重视，它是在连续的生产线上及时发现不合格的工序和单元，防止它流入下一个工序和单元，这样可以保证最后的产品是合格品。“过程控制”首先是工艺控制，即所采用的施工工艺不致产生不合格产品。同时需要提供一种可靠的施工过程中的检测方式，以降低承包商生产的混合料和铺筑的路面产品被拒收的风险。

5.2.2  原材料质量控制

材料是保证沥青路面建设质量的第一个，也是最重要的一个环节。保证质量要注意三个环节：首先是招标及订货关。供货单位必须提出各种材料的质量检测报告。然后是进货关。供货单位供应的材料有可能违背投标时的承诺，进货时必须重新检验，尤其是砂石料的来源较杂，必须以“批”为单位进行控制，施工单位和监理都必须下功夫。现在不少工程单位在采石场派驻监理和材料员，对生产供应的材料进行监督，是个好办法。第三是使用及保管关。有的材料本来是不错的，可是拌和厂在进货时对堆放场地、堆料顺序马马虎虎，场地和运输路线没有硬化，不同材料之间没有隔离，使用时相互混杂，或者在装载机装料时将泥土混入材料，把本来不错的材料弄得很脏。还有像桶装沥青经常是无序堆放，上面不加盖毡布，导致雨水从桶口漏入。所以，材料进场后的存贮、堆放、管理情况都必须重视。

5.2.4  稳定型橡胶改性沥青混合料生产的质量控制

沥青混合料生产过程的总量检验主要控制矿料级配、油石比、拌和温度。沥青混合料产品质量检验，包括取样抽提、筛分，马歇尔试验等。根据近年来的实际情况及国外规范的变化，对矿料级配允许波动幅度进行了调整。拌和厂对沥青混合料的体积指标的检验必须与配合比设计时采用完全相同的条件和试验方法。因为空隙率受试件毛体积密度和最大理论密度的影响，而它们都与测试条件有关。由于马歇尔试验的成型温度对体积指标、标准密度影响很大，必须严格按配合比设计相同的温度进行。

5.2.5  施工阶段质量控制

对高速公路、一级公路这些重大工程来说，铺筑试验段是不可缺少的步骤。通过铺筑试验路段，进行稳定型橡胶改性沥青混合料的试拌、试铺和试压试验，确定拌和温度、拌和时间，验证矿料级配和沥青用量，确定摊铺温度和摊铺速度，确定了压实温度、压路机类型、压实工艺及压实遍数，据此制定正式施工程序。

沥青路面铺筑过程中的质量检查包括工程质量及外形尺寸两部分。在这个阶段，类似于在线监测的过程控制主要是摊铺过程中不断的量测松铺厚度，碾压过程中不断地利用核子仪检测密度等无破损检测，其他尚无切实可行的方法。因此，质量管理的重点放在路面质量检查上。

## 5.3  交工验收阶段的工程质量检查与验收

交工验收与竣工验收不同，交工验收是对施工各个阶段中的每一个工序验收。竣工验收则是对全部工程项目完工且交付使用（通车），经过一段时间的考验，由国家主管部门（或投资部门）对工程项目的包括质量、工程量、财政等各方面进行的检查验收，是属于政府的行政行为。交工验收是工程单位建设单位、施工单位、监理、质量监督单位自身的职责，通过验收对工程质量进行检查认可。