福建省工程建设地方标准

DBJ 13-42-2012

建设部备案号：JXXXXX-2012

代替DBJ 13-42-2008

预拌混凝土生产施工技术规程

Technical specification for production

and construction of ready-mixed concrete

(征求意见稿)

2012-XX-XX发布                    2012-XX-XX实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

预拌混凝土生产施工技术规程

Technical specification for production

and construction of ready-mixed concrete

DBJ 13-42-2012

建设部备案号：JXXXXX-2012

主编部门：福建省建筑科学研究院等

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2012年X月X日

2012年   福州

前    言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅闽建科[20XX]XX号文的要求，由福建省建筑科学研究院、福建省建筑业协会混凝土分会为主编单位，以福建源润建材有限公司、福建源鑫建材有限公司为参编单位共同编制而成的。

在本规程修订过程中，编制组充分考虑了近年来福建省各地原材料的一些变化，参照了许多国家标准及行业标准，针对近年来省内预拌混凝土在生产和施工中出现的新的问题进行了总结，广泛收集资料并注意调查研究和实验验证，对一些主要问题反复修改，最后经审查定稿。本次修订的主要内容如下：

1、根据相关标准及管理要求，对预拌混凝土掺合料使用限量进行了规定；

2、根据我省目前原材料应用水平，对采用人工砂、淡化海砂等其它类型骨料及钢渣、沸石粉等其他品种矿物掺合料的混凝土应组织专家论证后方可进行生产应用；

3、对预拌混凝土出厂检验、交货检验和用于检查结构构件混凝土质量的检验三者的区别作了进一步明确的规定；

4、强调混凝土生产企业生产使用配合比应定期进行性能验证。

本规程由总则、原材料控制、生产过程质量控制、混凝土质量检验、施工过程质量控制共五章组成。

本规程由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容解释。在执行本规程的过程中，希望各单位注意积累资料，总结经验，随时将意见和建议反馈给福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001），以供今后再次修订时参考。

编制单位：福建省建筑科学研究院

福建省建筑业协会混凝土分会

参编单位：福建源润建材有限公司

福建源鑫混凝土有限公司

本规程主要起草人：郑敏升  黄文巧  何希铨  高庆强  邹可建

陈周与  王世杰  刘振光  张健全  陈乘鑫

郑金福  陈德育  黄有龄

本规程主审人员：

本规程审定人员：

目    录

1、总则………………………………………………………………………………（1）

2、原材料质量控制…………………………………………………………………（2）

2.1  一般规定………………………………………………………………… （2）

2.2  水泥……………………………………………………………………… （2）

2.3  骨料……………………………………………………………………… （3）

2.4  水………………………………………………………………………… （4）

2.5  外加剂…………………………………………………………………… （4）

2.6  矿物掺合料……………………………………………………………… （5）

3、生产过程质量控制………………………………………………………………（6）

3.1  一般规定………………………………………………………………… （6）

3.2  混凝土配合比确定与调整……………………………………………… （6）

3.3  计量与搅拌……………………………………………………………… （7）

3.4  混凝土生产开盘鉴定及生产过程中的抽查…………………………… （8）

3.5  运输……………………………………………………………………… （9）3.6  设备维护………………………………………………………………… （9）

4、混凝土质量检验…………………………………………………………………（10）

4.1  一般规定…………………………………………………………………（10）4.2  质量检验…………………………………………………………………（10）

4.3  合格判定…………………………………………………………………（11）

5、施工过程质量控制………………………………………………………………（13）

5.1  一般规定…………………………………………………………………（13）

5.2  混凝土输送………………………………………………………………（13）

5.3  浇筑………………………………………………………………………（15）

5.4  养护………………………………………………………………………（15）

附录A 混凝土开盘鉴定表格………………………………………………………（18）

附录B 混凝土交货检验表格………………………………………………………（19）

附录C 规范性引用文件……………………………………………………………（20）

条文说明

1、总则………………………………………………………………………………（22）

2、原材料质量控制…………………………………………………………………（23）

3、生产过程质量控制………………………………………………………………（26）

4、混凝土质量检验…………………………………………………………………（31）

5、施工过程质量控制………………………………………………………………（33）

1  总    则

1．0．1  为适应福建省建筑业迅速发展的需要，提高混凝土施工技术水平，加强预拌混凝土生产与施工质量管理，确保建设工程质量，制定本规程。

1．0．2  本规程适用于福建省预拌混凝土生产企业生产过程的质量控制以及预拌混凝土施工过程的质量控制。

1．0．3  预拌混凝土生产企业必须取得相应的资质等级证书，建立完善、切实可行的规章制度，设置技术与质量管理机构，并配备技术合格的检测人员和试验设备齐全的试验室。

1．0．4  预拌混凝土生产企业必须保存并积累完整的生产全过程的技术资料和质量检验资料，分类整理归档并至少保存五年。

1．0．5  预拌混凝土生产、施工及检验的岗位操作人员均应持证上岗。

1．0．6  预拌混凝土生产、施工除应执行本规程规定外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定及环保要求。

2 原材料质量控制

2.  1  一般规定

2．1．1  预拌混凝土所使用的各种原材料必须符合国家现行标准、规范的规定，原材料进厂必须根据有关国家标准、规范的要求按批取样、检验，检验结果必须符合有关标准、规范的要求，合格后方可使用。

2．1．2  预拌混凝土生产企业应建立原材料质量管理体系，对原材料供应商的产品质量、供货能力、质量管理体系进行综合评价并以书面形式确认。进厂的原材料必须有相应的产品说明书、每批产品的合格证和出厂检验报告（编号应与原材料实物一致）以及具抽样型式检验报告等技术资料，预拌混凝土企业不得使用上述资料不齐全的产品。

2．1．3  预拌混凝土生产企业对其生产用原材料必须进行检验。检验不合格的原材料不得使用。

2．1．4  预拌混凝土生产企业对其供应的产品质量负责，建设、施工、设计以及监理等单位不得要求预拌混凝土生产企业使用其指定的水泥、外加剂与掺合料等原材料产品。

2.  2  水泥

2．2．1  水泥的技术指标应符合国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB 175）的要求。

2．2．2  选用水泥品种应符合下列规定：

2．2．2．1  应根据工程特点和设计、施工的要求及所处环境，选用适当的水泥品种和等级；

2．2．2．2  应使用旋窑工艺生产的质量合格的散装水泥，并相对固定水泥供应厂家。

2．2．3  散装水泥进厂必须同时附有合格证、出厂检验报告和散装水泥卡片，按不同的品种、等级分别存储在专用的仓罐内，做好明显标记并对其品种、级别、散装仓号、出厂日期等进行检查。

2．2．4  进厂水泥应按国家标准逐批进行检验，安定性、凝结时间、需水量比、细度和三天强度检验合格后方可使用。对同一水泥厂生产的同品种、同等级的散装水泥，以一次进厂的同一编号水泥为一批，但一批的总量不得超过500吨，不足500吨仍按一批进行检验，且每批抽样检验不得少于一次。

2．2．5  预拌混凝土生产企业应对进厂的散装水泥进行温度监控。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，应重新检验并相应调整配合比。

2．3  骨料

### 2．3．1  砂石的技术指标应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 （JGJ 52）、《建设用砂》（GB/T 14684）、《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685）、《人工砂混凝土应用技术规程》（JGJ/T 241）、《混凝土中人工砂应用技术规程》（DBJ/T 13-116）《海砂混凝土应用技术规范》(JGJ 206)的要求。

2．3．2  进厂的砂、石原材料应附有出厂合格证和产品检验报告，且每半年由具有相应资质的第三方检测单位进行一次抽样型式检验。当使用新产源的砂或石时，应增加骨料碱活性检验。

2．3．3  砂、石原材料应按不同产地、规格分别堆放，堆放场地应搭设雨棚并设置分隔挡板，不得混杂，并有明显标记。在其装卸与运输、贮存过程中应保持洁净，严禁混入影响混凝土性能的有害物质。

2．3．4  进厂的砂、石原材料须经检验合格后方可使用，且应以同一产地、同规格且不超过400m3或600t为一批，不足上述规定数量者也按一批进行检验。砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。

2．3．5  当使用淡化海砂、有氯离子污染的砂、人工砂、混合砂等其他类型骨料时，应由具备相应资质的第三方检测机构对其可能影响混凝土性能的指标进行试验，经专家论证确认符合混凝土质量要求并对混凝土的各项性能无不良影响时方可使用。

2. 3. 6  对于淡化海砂或有氯离子污染的砂，应以同一产地、同规格且不超过200m3或300t为一批，不足上述规定数量者也按一批进行检验。此外，氯离子含量及贝壳含量应符合表2.3.6要求。

表2.3.6 淡化海砂或有氯离子污染的砂氯离子含量及贝壳含量要求

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土强度等级≥C40 | 混凝土强度等级C35～C30 | 混凝土强度等级C25～C15 |
| 氯离子含量（％） | ≤0.02 |  |  |
| 贝壳含量（按质量计,%） | 3 | 5 | 8 |

2. 3. 7  对于人工砂及混合砂，应以同一产地、同规格且不超过400m3或600t为一批，不足上述规定数量者也按一批进行检验。此外，石粉含量应符合表2.3.7要求。

表2.37  人工砂及混合砂的石粉含量要求

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土强度等级≥C60 | 混凝土强度等级C55～C30 | 混凝土强度等级≤C25 |
| 石粉含量（%） | MB＜1.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤10.0 |
|  | MB≥1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |

2．3．8 对于长期处于潮湿环境的混凝土结构用砂、石料，应采用砂浆棒（快速法）或砂浆长度法进行骨料的碱活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时，应控制混凝土中的碱含量不超过3kg/m3，或采用经论证能有效抑制碱-骨料反应的措施。

2．4  水

2．4．1  混凝土生产用水的技术指标应符合现行行业标准《混凝土用水标准》（JGJ63）的要求。

2．4．2  除自来水外，其它来源的水必须应由具备相应资质的第三方检测机构对其可能影响混凝土性能的指标进行试验，经专家论证确认符合混凝土质量要求并对混凝土的各项性能无不良影响时方可使用。

2．4．3  混凝土企业设备回收水可使用在部分混凝土中，但不宜用于预应力混凝土、装饰混凝土及暴露于腐蚀环境的混凝土的拌制，且不得用于使用碱活性或潜在碱活性骨料的混凝土的拌制。

2．5  外加剂

2．5．1  预拌混凝土用外加剂技术指标应符合《混凝土外加剂》（GB 8076）、《混凝土膨胀剂》（GB 23439）、《混凝土防水剂》（JC 474）以及《混凝土外加剂应用技术规程》（GB 50119、DBJ 13-77）的要求。用于防水工程中的外加剂技术指标还应同时符合福建省工程建设地方标准《建筑防水材料应用技术规程》（DBJ 13-39）中对外加剂的要求。

2．5．2  预拌混凝土生产企业应根据混凝土性能要求、施工工艺及气候条件，结合混凝土的原材料性能、配合比以及外加剂对水泥的适应性等技术条件，通过试验确定使用外加剂的品种与掺量。

2．5．3  预拌混凝土生产企业应选用产品质量长期稳定、质量管理体系健全的外加剂供应商。

2．5．4  进厂的外加剂必须同时附有产品说明书（并标明产品主要成分）、出厂检验报告及合格证和掺外加剂混凝土性能检验报告，必须每半年由具有相应资质的第三方检测单位进行一次抽样型式检验。对于首次使用的外加剂，必须经型式检验合格后方可使用。存放期超过三个月或使用间断三个月以上的外加剂，使用前应重新检验，并相应调整配合比。

2．5．5  外加剂产品应按批检验合格后方可使用。检验数量以同一厂家、同一品种、同一出厂编号且供应量50吨（抗裂防水剂与膨胀剂为200吨）为一批，不足供应量亦按一批进行检验。

2．6  矿物掺合料

2．6．1  粉煤灰的技术指标应符合国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GBJ 146）和《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）的要求；磨细矿渣的技术指标应符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046）和《粒化高炉矿渣粉在水泥混凝土中应用技术规程》（DBJ 13-66）的要求。

2. 6. 2  预拌混凝土应使用II级以上的粉煤灰、S95以上级别的磨细矿渣粉，其掺入量应根据原材料与工程情况进行配合比试验后确定。使用单种掺合料时，掺合料与水泥比例不得超过1:4（大体积混凝土掺合料与水泥比例不得超过1:2）；使用两种掺合料时，掺合料与水泥比例不得超过1:3（大体积混凝土掺合料与水泥比例不得超过1:1.5）。当水泥中混合材掺量在20%以上时，混合材超出部分应计入掺合料掺量。

2. 6. 3  当使用钢渣、沸石粉等其他品种矿物掺合料时，应由具备相应资质的第三方检测机构对其可能影响混凝土性能的指标进行试验，经专家论证确认符合混凝土质量要求并对混凝土的各项性能无不良影响时方可使用。

2．6．4  掺合料进厂时必须同时附有产品合格证、出厂质量检验报告及散装卡片，且每半年由具有相应资质的第三方检测单位进行一次抽样型式检验。

2．6．5  掺合料应按不同等级、品种分别储存在专用的仓罐内，做好明显标志并防止受潮或其它有害物质混入。

2．6．6  掺合料必须逐批检验合格后方可使用。检验数量以同一厂家、同一品种、同一等级、同一出厂编号为一批，且每批不得超过200t。

3  生产过程质量控制

3．1  一般规定

3．1．1  预拌混凝土生产过程的质量控制应包括混凝土组成材料的计量、搅拌、混凝土质量检验、运输等工序的控制。

3．1．2  混凝土生产企业的主要生产设备应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）技术条件》（GB 10172）的规定。

3．1．3  在混凝土生产工序中应取得相关质量数据，采用相应质量管理统计方法定期进行统计分析，指导后续生产。

3．1．4  交货时，生产企业必须向需方提供有关质量证明资料以及每车发货单。发货单内容应符合《预拌混凝土》（GB/T 14902）的有关要求。

3．1．5  在混凝土生产过程中，生产企业应做好有关天气、生产、检验等记录，根据天气变化对混凝土生产做出相应调整。此外，对水泥入仓温度影响混凝土性能应采取相应处理措施。

3．1．6  生产浇筑同一部位的混凝土，应使用同一厂家、同一品种、同一规格原材料。

3．1．7  施工单位应及时提供与使用预拌混凝土有关的项目作业性进度计划，其内容包括混凝土浇注时间、浇注部位、数量、强度等级、抗渗等级等。混凝土生产通知单应于混凝土浇注前三天由需方以书面形式通知混凝土生产企业。

3．2  混凝土配合比确定与调整

3．2．1  预拌混凝土配合比设计应按《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55）和《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）的有关规定进行。

3．2．2  预拌混凝土生产坍落度的确定应考虑天气变化、运输距离、现场停置时间、施工条件准备、卸料时间长短等因素。

3．2．3  预拌混凝土的用水量应符合以下规定:

3．2．3．1  卵石不应大于180kg/m3，碎石不应大于190kg/m3。

3．2．3．2  混凝土强度设计等级不大于C15可不受此限制。在保证预拌混凝土可泵性要求下应尽量降低混凝土砂率。

3．2．4  应建立相关的预拌混凝土生产技术储备及生产备用配合比的使用管理制度。生产使用配合比应进行性能验证，且频率一年不应少于一次。首次使用的配合比应由第三方检测单位进行性能验证。当出现下列情况之一时，应对混凝土配合比重新进行设计，并经混凝土生产企业的技术负责人审定：

1)  对混凝土性能指标有特殊要求时；

2)  混凝土原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时。

3. 2. 5  混凝土生产配合比的输入应由混凝土生产人员严格按照试验室提供的配合比执行，并经试验室人员复核后方可进行生产。在改变混凝土品种及交接班时，应有试验室人员予以核对并记录。

3. 2. 6  混凝土生产过程中，试验室人员应根据反馈的混凝土质量动态信息及时调整配合比，做好记录。当混凝土生产开盘鉴定出现异常时应进行混凝土拌合物性能验证，并由试验室负责人予以调整及签字确认，其他部门不得擅自改变配合比。

3．3  计量与搅拌

3．3．1 计量设备

3．3．1．1 计量设备的精度应满足《混凝土搅拌站（楼）技术条件》（GB 10172）有关规定。

3．3．1．2 计量设备应具有法定部门签发的有效合格证且应定期检定。在预拌混凝土生产过程中不应使用检定不合格或超过检定期限的计量设备。

3．3．1．3 计量设备除及时送检计量部门外，还应根据日期、仪器、环境等要求制定自校规程，每月应进行一次自校准。

3．3．1．4 计量设备必须能连续计量不同配合比混凝土的各种材料。计量控制应采用微机控制，计量控制系统应具有粗精称功能、误差自动修正和补偿功能。

3．3．2 计量

3．3．2．1 各种原材料的计量应按质量计，水和外加剂溶液的计量可按体积计，材料的计量允许偏差不应超过表3．3．2规定的范围。

表3．3．2  混凝土原材料计量允许偏差

| 原材料品种 | 水泥（％） | 集料（％） | 水（％） | 外加剂（％） | 掺合料（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 累计计量允许偏差 | ±1 | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 |

注：累计计量允许偏差是指每一运输车各盘混凝土的每种材料计量偏差，该项指标仅适用于采用微机控制计量的混凝土生产企业。

3．3．2．2  拌制混凝土期间，应测定骨料的含水率，每一工作班不应少于一次。当含水率有显著变化时，应增加测定次数。然后根据测定结果及时调整用水量及骨料用量。

3．3．3 搅拌机

搅拌机应符合《混凝土搅拌》（GB/T 9142）的规定，宜采用固定式搅拌机。每年应对搅拌机搅拌匀质性指标进行检查。

3．3．4 搅拌车

搅拌车应符合《混凝土搅拌运输车》（JG/T 5094）的规定。每年应进行匀质性指标检验，不符合要求或出现运送的混凝土拌合物发生分层离析现象时，应及时更换搅拌螺旋或滚筒。

3．3．5 搅拌

3．3．5．1 预拌混凝土应采用符合本规程3．3．3条规定的搅拌机进行搅拌；当采用配料站配料搅拌车搅拌时，应采用符合本规程3．3．4规定的混凝土搅拌车进行搅拌，并严格按设备说明书的规定使用。

3．3．5．2 搅拌的最短时间应符合设备说明书的规定，同时应满足混凝土拌合料搅拌均匀的最短时间要求。

3．4  混凝土生产开盘鉴定及生产过程中的抽查

3．4．1 为确保预拌混凝土生产严格按照混凝土配合比进行，必须对预拌混凝土实行开盘鉴定。参加开盘鉴定的人员为：监理工程师或业主代表、施工项目技术部门或质量检验部门人员、混凝土生产企业质量检验部门人员。开盘鉴定表格见附录A。

3．4．2 参加开盘鉴定人员应在生产前到混凝土生产企业检查生产使用的原料、混凝土设计强度等级、混凝土生产配合比、工程名称及部位是否与混凝土配合比报告单、生产任务通知单相符。混凝土运送至现场后应检查其坍落度、粘聚性是否满足配合比或合同规定的要求。参加见证各方均应在开盘鉴定记录上签字确认并保存归档。

3．4．3 在预拌混凝土生产供应过程中，用于混凝土生产的计算机中应有配合比记录并及时打印。需方项目技术负责人及监理工程师有权抽查、核对配合比及生产记录。

3．5  运输

3．5．1 预拌混凝土生产企业宜使用混凝土搅拌运输车运送混凝土，装料前装料口就应保持清洁、桶体内不得有积水、积浆。

3．5．2 在装料及运输过程中，应保持运输车滚筒按(3～6)r/min旋转，保持混凝土拌合物的均匀性，不产生分层、离析现象。

3．5．3 严禁在运输和等待卸料过程中加水。需在卸料前加外加剂时，外加剂掺入量及掺入后搅拌车快速搅拌的时间应由试验确定，并在配合比报告中明确说明。

3．5．4  现场停置时间不超过1.5小时，当最高气温低于25℃时可延长0.5小时；当采用翻斗车卸料时，宜在1小时内卸料完毕。现场停置时间由供需双方在合同中协商规定，供方应在配合比中注明混凝土初凝时间。

3．5．5 预拌混凝土的运输应保证施工现场泵送，浇筑的连续进行，不得脱节及积压，混凝土供应频率由双方事先约定。

3．5．6 预拌混凝土运送到浇筑地点，在卸料前应中、高速旋转约1分钟，使混凝土拌合均匀。

3．5．7 混凝土搅拌车在运输过程中应避免滴漏；卸料完毕后，应及时清洗并排尽积水。

3．6  设备维护

3．6．1 搅拌设备、计量设备及其附属配套设备（如运输车、泵送机、输送管道等）应保持正常工作状态，并保持整洁。

3．6．2 计量器具的维护应按计量仪器管理有关规定执行。

3．6．3 搅拌机的维护保养按有关说明书执行，易损件应及时更换，保证混凝土拌合料的均匀。

3．6．4 应定期检查混凝土搅拌车滚筒的厚度及搅拌叶片的磨损情况，必要时应及时更换。

4 混凝土质量检验

4．1  一般规定

4．1．1  预拌混凝土的质量检验应根据《预拌混凝土》（GB/T 14902）、《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》（GB/T 50080）、《普通混凝土力学试验方法标准》（GB/T 50081）、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）及相关的其它国家标准规定进行。

4．1．2  预拌混凝土质量检验分为出厂检验、交货检验和用于检查结构构件混凝土质量的检验。出厂检验的取样与试验由预拌混凝土企业生产（供方）承担；交货检验的取样由供方与需方共同承担并实行见证取样制度，检验工作应委托第三方检测机构进行；用于检查结构构件混凝土质量的检验由施工方承担。

4．1．3  判定预拌混凝土质量是否符合合同要求应以交货检验结果为依据。预拌混凝土的总碱量、氯化物总含量可由供方提供。

4．2  质量检验

4．2．1  预拌混凝土出厂检验的试样应在搅拌地点随机抽取；交货检验的混凝土试样应在合同约定的交货地点随机抽取。用于检查结构构件强度的试件应在混凝土浇筑地点随机抽取。

4．2．2  交货检验的混凝土试样抽取与坍落度检测应在混凝土运送到交货地点后20min内完成；强度与抗渗试件制作应在40min内完成。

4．2．3  每组试样应随机地从一盘或一运输车中抽取；混凝土试样应在卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间抽取。每组试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍，且不宜少于0.02m3。

4．2．4  混凝土拌合物的质量，每车应检查混凝土和易性及坍落度。检验不合格的混凝土按混凝土拌合物交货检验不合格处理。拌和物的含气量、氯化物总量、总碱量和其它检验项目的取样检验频率应按合同或相关验收规范规定执行。

4．2．5  混凝土强度检验的取样频率与组批条件应按下列规定进行：

4．2．5．1  用于出厂检验的试样，每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一组；每一个工作班相同配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一组。

4．2．5．2  用于交货检验的试样，每100m3相同配合比的混凝土取样不得少于一组；每一个工作班相同配合比的混凝土不足100m3时，取样不得少于一组。

4．2．5．3  建筑主体混凝土施工，取样频率除满足本条1、2款外，还应满足每一现浇楼层（段）同配合比混凝土，取样不少于一组。

4．2．5．4  混凝土试样的组批条件，应符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）的规定。

4．2．6  有抗渗要求的混凝土，抗渗试块留置组数应视结构的规模和要求而定。当连续浇筑同配合比、同抗渗等级混凝土每500m3取样不得少于一组，且每项工程不少于两组。当使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，均应另行取样，留置试块。

4．2．7  有补偿收缩或微膨胀要求的混凝土，其性能指标检验应符合《外加剂应用技术规范》（GB 50119）要求。生产时应按配合比严格控制各原材料的使用量。

4．2．8  有其它性能要求的混凝土，其质量指标按有关规定检验。

4．3  合格判定

4．3．1  混凝土交货时，坍落度应符合设计和施工要求或合同约定，其允许偏差符合表4．3．1规定;含气量与合同规定值之差不应超过±1.5%。总碱量及氯化物总含量限值应符合《混凝土结构设计规范》（GB 50010）要求。

表4．3．1  坍落度允许偏差

| 设计要求的坍落度（mm） | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| ≤40 | ±10 |
| 50～90 | ±20 |
| ≥100 | ±30 |

4．3．2  强度检验评定应满足《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）等国家现行标准的规定。

4．3．3  合同规定的其它项目的合格判断，按《预拌混凝土》（GB/T 14092）的规定执行。

4．3．4  当预拌混凝土交货检验的拌合物性能不合格时，施工单位应拒收和并予以退货；当交货检验的混凝土试件强度不合格时，应由供需双方按合同约定条款进行。

4．3．5  混凝土强度除应按《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）规定进行合格评定外，混凝土生产企业尚应对一个统计周期内的相同等级和龄期的混凝土强度进行统计分析，预拌混凝土企业统计周期可取一个月，统计计算强度均值、标准差及强度不低于要求强度等级值的百分率（P），以确定企业的生产管理水平，并出具预拌混凝土出厂质量证明书，统计结果应符合《混凝土质量控制标准》（GB 50164）的要求。

5 施工过程质量控制

5．1  一般规定

5．1．1  预拌混凝土生产企业应参与单位工程施工进度计划和分期的材料、劳动力、机具需用量计划以及保证质量、安全等技术管理措施的编制，并应详细考虑使用预拌混凝土的有关事项。

5．1．2  混凝土工程施工方案应根据预拌混凝土的特点制定。

5．1．2．1  混凝土搅拌运输车的现场行驶道路，宜设置循环行车道，并满足重车行驶要求；车辆出入口，宜设置交通安全指挥人员。

5．1．2．2  混凝土工程施工进度应考虑建筑的结构刚度和结构构件的约束情况，及其地形差异和荷载作用、混凝土龄期对强度的影响，合理安排施工的技术间歇时间。

5．1．3  砼浇筑前施工单位应向混凝土生产单位做技术交底。

5．1．4  施工单位在获得混凝土浇筑许可后，方可向预拌混凝土供应单位提出运送混凝土的要求。

5．1．5  混凝土搅拌运输车到达现场后，施工单位应检查预拌混凝土发货单，确认是否为该工程部位使用的混凝土，并检查运输时间和数量。

5．2  现场混凝土输送

5．2．1  预拌混凝土在施工现场输送过程中应注意尽量缩短时间，减少转运次数。特别要注意合理安排运输力量，注意与搅拌运输车的衔接，保证混凝土搅拌运输车到工地后能及时卸料。

5．2．2  施工现场转运预拌混凝土时，要根据发货单在各种转载容器上做好产品标识，防止误用。

5．2．3  当预拌混凝土采用泵送方式输送时，应符合下列规定：

5．2．3．1  混凝土输送管应尽量缩短管线长度，少用弯管和软管，管线宜布设得横平竖直，必要时可绘制布管简图并经供需双方认可。

5．2．3．2  混凝土泵应设置在场地平整坚实、道路畅通、供料方便、距离浇筑地点近、便于配管、接近排水设施和供水、供电方便处，且以在完成整个浇筑工作过程中尽量少移动泵车为宜。

5．2．3．3  泵送混凝土之前应先用水润湿管道，用同配合比去石砂浆或1：2水泥砂浆润滑管道壁。润滑用的水泥砂浆应妥善处理，不得用于构件混凝土。

5．2．3．4  对于不同泵送高度入泵时混凝土坍落度可按表5.2.2选用。特制品可不受此表限制，合同另有规定的按合同规定执行。

表5．2．2 不同泵送高度入泵时混凝土坍落度选用值

| 泵送高度（m） | 30以下 | 30～60 | 60～100 | 100以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍落度（mm） | 100～140 | 140～160 | 160～180 | 180～200 |

5．2．3．5  现场泵送时严禁往泵机入料口加水。

5．2．3．6  泵送混凝土宜连续进行，有计划地中断时，应预先确定中断浇筑部位，且中断时间不宜超过1h。

5．2．3．7  炎热季节施工，宜用湿草袋等遮盖输送管，避免阳光直接照射。

5．2．3．8  泵送混凝土施工现场应有统一的指挥，采用有效通讯手段在混凝土生产企业所在地、搅拌运输车、混凝土泵和混凝土浇筑面之间及时联络协调供应量，供应频率等。

5．2．3．9  当用多台混凝土泵进行施工时，应预先规划各自的浇筑区域、浇筑量和浇筑程序，各泵车的工作量应尽量均衡，明确分工，互相配合，使得浇筑工作基本同时结束，避免留设施工缝。

5．2．3．10  混凝土模板必须有足够的强度和刚度，支撑必须牢固、稳定。

5．2．3．11  浇筑现场应设置足够的钢筋撑脚或钢支架且重要节点钢筋应采取相应的加固措施。

5．2．3．12  施工现场严禁在钢筋上直接铺设泵送管道。

5．2．4  当预拌混凝土采用其它转运方式选择输送时，应符合下列规定：

5．2．4．1   柱的施工宜采用吊斗方式转运混凝土。

5．2．4．2  墙体施工宜根据混凝土构件布筋情况合理选择如下预拌混凝土现场转运方式：

1） 墙体钢筋较为密集时，宜采用泵送工艺进行施工；

2） 墙体钢筋较为疏松时，宜采用吊斗方式进行施工。

3） 若混凝土水化热温升较小，宜采取泵送方式进行施工；若混凝土水化热温升较大，宜采用吊车斗运流动性较低的混凝土。

5．3  浇筑

5．3．1 预拌混凝土泵送浇筑时布料宜采用布料机进行均匀布料，同时应符合下列规定:

5．3．1．1  浇筑竖向结构混凝土时，布料设备的出口离模板内侧面不应小于5 cm，且不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架，且分层均匀布料。

5．3．1．2   浇筑水平结构混凝土时，不得在同一处连续布料，应在2～3m范围内水平移动布料，且宜水平或上扬布料。

5．3．2 对于坍落度较大的混凝土（如泵送混凝土）要避免过振，以防止混凝土离析。对于坍落度较小的混凝土，应加强振捣，以保证密实。

5．3．3 混凝土构件的浇筑应保持较好的连续性并严格控制浇筑间歇时间。分层浇筑时应保证当层混凝土在前一层混凝土初凝之前完成浇筑振捣。在遇到浇筑间歇情况时，应注意保护混凝土工作面，可采用塑料布、麻袋等简易措施遮盖混凝土表面，保持间歇前后混凝土状况的一致性。

5．3. 4  新浇筑的构件应在初凝前采用二次振捣或多次抹压的方法闭合混凝土表面塑性裂缝。

5．4  养护

5．4．1  对已浇筑完毕的早期混凝土，应及时进行充分的保湿和保温养护，并应符合下列规定：

5．4．1．1  对于楼板或屋面板等平面混凝土构件的养护，应在其表面抹压完成后，12小时内用塑料薄膜或麻袋严密覆盖其所有裸露面，并保持覆盖物内混凝土的湿润状态；对于柱、墙等竖向混凝土构件亦应覆盖保湿养护。

5．4．1．2   对于地下室厚大底板或基础承台等大体积混凝土的养护，除采用必要措施保湿、保温外，还应根据实际情况设计专项养护方案，进行温差控制。

5．4．1．3   浇水保湿养护的时间不得少于14天，期间应保持混凝土始终处于湿润状态；

5．4．2  采用混凝土养护剂应优先选用水溶性养护剂，并事先进行混凝土标准养护试件与喷洒养护剂试件的抗压强度对比试验，符合要求后方可使用。

5．4．3  施工单位应记录所采取的养护措施，并做好养护记录。

5．4. 4  在已浇筑的混凝土上开展施工活动时，应满足以下规定：

5．4. 4.1  混凝土的强度未达到1.2MPa之前，不得在其上踩踏。

5．4. 4.2  混凝土浇筑完毕24h后，方可进行施工放样等轻微活动，严禁在板上堆加荷载。当采用缓凝剂或气温低于15℃时，还需适当延长时间。

5．4. 4.3  楼（屋面）板混凝土浇筑完毕48h后，方可在其上从事安装模板支架等施工行为。

5．4. 4.4  严禁在混凝土上集中堆载模板、支架等施工材料。严禁在楼（屋面）板上倾倒砖石。

5．4. 4.5  塔吊装卸模板、钢筋时，应使模板、钢筋缓慢落在设有垫板的楼（屋面）板上后方可

卸吊钩，垫板应设在有下层支柱的梁上。

本规程用词说明

- 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2．规范中指定按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附录A

混 凝 土 开 盘 鉴 定 表 格

共   页 第   页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 企业 |  |  |  |  |  |  |  | 试配单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  | 试验配合比 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求 | 强度等级 |  |  |  |  |  |  | 坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水灰比 |  |  |  |  | 砂率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | GB 50204 GB/T 14902 GB/T 50080 DBJ 13-42 JGJ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比 | 材料名称 | 水泥 |  | 砂 |  |  | 石 |  |  |  |  |  | 水 |  |  | 外加剂 |  |  | 掺合料 |  |  |  | 其它 |
|  | 每m2用量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调整后每盘用量（kg） | 砂含水率 ％， 石含水率 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结果 | 原材料 | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  | □符合 □不符合 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 配合比 | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工配合比 |  |  |  |  | □经调整 □未经调整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌机型号、容量、状态 |  |  |  | 计量方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运输方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土 性能 | 坍落度 |  |  | 粘聚性 |  |  |  |  | 保水性 |  |  |  |  |  |  | 混凝土试块抗压强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |  | fcu28（Mpa） |  |
|  | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土生产企业 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定日期 |  |  |  |  |  |
| （签字） |  |  | （签字） |  |  |  |  |  | （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

混 凝 土 交 货 检 验 表 格

共   页 第   页

| 需方： |  |  | 供方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  | 监理单位： |  |  |
| 工程名称： |  |  | 交货地点： |  |  |
| 混凝土标识： |  |  | 浇筑部位： |  |  |
| 出车时间： 时 分 |  |  | 车辆到达时间： 时 分 |  |  |
| 试样采取时间： 时 分 |  |  | 取样结束时间： 时 分 |  |  |
| 交货地点检验项目 | 承担检验单位： 检验时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 执行标准：GB 50204 GB/T 14902 GB/T 50080 DBJ 13-42 JGJ 55 |  |  |  |  |
|  | 代表方量（m³）： 累计方量（m³）： 检验批次： |  |  |  |  |
|  | 运送车号： 方量（m³）： |  |  |  |  |
|  | 坍落度（mm） | 和易性 |  | 其他项目 | 结论： |
|  | 混凝土试件尺寸（mm）： 成型组数： 养护地点： |  |  |  |  |
| 混凝土试件（抗压）检验 | 承担检验单位： 送（取）样人： |  |  |  |  |
|  | 委托编号： 试件编号： |  |  |  |  |
|  | 执行标准：GB/T 50081 GB/T 50107 |  |  | 混凝土试件抗压强度： MPa |  |
| 需方代表人： （签字） |  |  | 监理（建设）代表人： （签字） |  |  |
| 供方代表人： （签字） |  |  | 试验室技术负责人： （签字） |  |  |

附录C

规范性引用文件

下面文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 175           硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

JC/T 73          水泥强度快速检验方法

JGJ/T 241        人工砂混凝土应用技术规程

DBJ/T 13-116     混凝土中人工砂应用技术规程

JGJ 206          海砂混凝土应用技术规范

JGJ 52           普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB/T 14684       建设用砂

GB/T 14685       建设用卵石、碎石

JGJ 63           混凝土用水标准

GB 8076          混凝土外加剂

JC 473           混凝土泵送剂

GB 23439         混凝土膨胀剂

JC 474           混凝土防水剂

GB 50119         混凝土外加剂应用技术规范

DBJ 13-77        混凝土外加剂应用技术规程

DBJ 13-39        建筑防水材料应用技术规程

GBJ 146          粉煤灰混凝土应用技术规范

GB/T 1596        用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 18046       用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

DBJ 13-66        粒化高炉矿渣粉在水泥混凝土中应用技术规程

JGJ 55           普通混凝土配合比设计规程

GB/T 50107       混凝土强度检验评定标准

GB 50010         混凝土结构设计规范

GB 50204         混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 10172         混凝土搅拌站（楼）技术条件

GB/T 9142        混凝土搅拌

JG/T 5094        混凝土搅拌运输车

GB/T 14902       预拌混凝土

GB/T 50080       普通混凝土拌和物性能试验方法

GB/T 50081       普通混凝土力学试验方法

GB/T 50082       普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

GB/T 50107       混凝土强度检验评定标准

GB 50164         混凝土质量控制标准

GB 50326         建筑工程项目管理规范

JGJ/T 23         回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

DBJ 13-71        回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

条文说明

1总则

1．0．1  随着预拌混凝土行业在福建省的迅速发展，带动了混凝土原材料应用、生产、施工等全方面技术进步。福建省预拌混凝土行业在发展过程中积累了许多经验、教训、方法，因此制定本规程对其进行规范化总结并以之指导后续生产，促进预拌混凝土生产及施工技术的可持续性发展。

1．0．2  由于预拌混凝土是一种半成品，其质量不仅取决于混凝土的生产企业，还受到施工单位在现场施工条件下多重因素的影响，因此本规程制定了对生产企业和施工企业的双向质量管理控制要求。

1．0．3  预拌混凝土企业必须取得行业主管部门认定的企业资质，严格按照登记规定的生产范围进行生产，并建立、健全符合ISO标准的质量管理体系。试验室应按本规程要求配备齐全的相关试验仪器设备

1．0．5  各岗位操作人员应参加培训，考核合格后方能执证上岗。

1．0．6  预拌混凝土的生产、施工过程中的噪音、粉尘、污水处理等均应满足环保要求。生产企业应尽可能采用符合节能减排要求的新技术、新材料和新工艺，推动预拌混凝土行业的可持续发展。

.

2  原材料质量控制

2．1  一般规定

2．1．2  原材料的质量直接影响混凝土的质量，对原材料质量及稳定性有严格的要求，因此必须对原材料进行预控制，可由预拌混凝土企业对各原材料供货商的生产设备、产品质量、供货能力、检验仪器、质保体系现场考察、综合评估，并作出书面评估意见。为加强对原材料生产供应厂家的质量监督，保证进厂原材料的质量，应要求进厂的原材料必须提供产品说明书、与原材料实物一致的合格证、出厂检验报告以及由检测单位提供的抽样型式检验报告。抽样型式检验一般应由具有相应资质的第三方检测单位进行。不使用质量不稳定的水泥、外加剂、砂石料等原材料。

2．1．3  对个别性能参数不合格但仍可通过调整配合比使用的原材料，如连续级配不合格的砂、石，允许经过充分论证和配合比试验后降为单一级配的砂、石使用；预拌混凝土企业必须保有相关论证和试验资料。

2．1．4  预拌混凝土企业对其生产的混凝土质量负责，也包括了应对原材料的质量负责。预拌混凝土企业必须对其产品所使用的原材料进行有效的质量控制。工程建设、施工、设计、监理等单位只能提出对混凝土的质量要求，由混凝土生产企业进行配合比设计，自行选择最佳的原材料。

2．2  水泥

2．2．2  预拌混凝土主要用在建筑工程的主体结构部位中，而且预拌混凝土生产具有连续、快速、大量的特点，水泥质量的波动对混凝土最终质量的影响非常大，因此本规程规定了预拌混凝土宜使用采用旋窑生产工艺生产的质量合格的水泥。预拌混凝土企业应相对固定水泥生产厂家，才能更好地熟悉水泥的性能，控制好混凝土生产质量。

2．2．3  强调进厂水泥必须有相应合格证明。厂家提供散装水泥进厂时必须同时附有散装水泥卡。

2．2．4  由于预拌混凝土生产具有快速连续的特点，而使用的旋窑水泥质量稳定，因此水泥经安定性、凝结时间、需水量比、细度和三天强度检验合格后方可投入生产使用。有条件的企业可提前到水泥厂或水泥中转库中抽样进行检验或企业内部建立水泥快速推算公式（根据《水泥强度快速检验方法》JC/T73），检验合格该批水泥进厂后即可投入生产使用。

2．2．5  散装水泥进厂温度对预拌混凝土性能影响较大，建议应采用充分均化后出厂的水泥，并控制其进厂温度不高于60℃。水泥温度过高将导致混凝土拌合物性能急剧下降，如坍落度损失加快，并容易导致浇筑混凝土裂缝的形成。

2．3  骨料

2．3．2  现有的砂、石原材料厂家一般都不具备产品的检验能力，为了加强对砂、石的质量控制，必须规定一定频率的抽样检验进行质量监督。另外，强调了新产源的砂或石应进行包括骨料碱活性反应在内的抽样型式检验报告。

2．3．3  对砂石堆放场地要求搭设雨棚，便于控制预拌混凝土拌制的加水量，提高预拌混凝土出厂的质量稳定性。

2．3．5  由于我省建设量的大幅度增加，建设用天然砂石日趋减少，其它砂源如海砂、人工砂亦开始有部分应用，但就目前应用水平来看，存在不加处理、盲目应用的现象。本规程强调使用淡化海砂、有氯离子污染的砂、人工砂、混合砂等其他类型骨料时，应进行第三方检测机构验证并经专家论证确认后使用，是为了提高新型骨料的应用水平，保证混凝土质量，杜绝未加处理、未经试验验证就拿来使用给混凝土工程带来的危害。

2．3．6  本标准要求除淡化海砂外，对受氯离子侵蚀或污染的砂应进行氯离子含量及贝壳含量的检验，引用了近年新出现的行业及地方标准对淡化海砂、受氯离子侵蚀及污染的砂的质量控制指标，并规定了组批规则。

2．3．7  本标准要求人工砂及混合砂应进行石粉含量的检验，引用了近年新出现的行业及地方标准对人工砂、混合砂的质量控制指标，并规定了组批规则。

2．3．8  参考《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006，强调了骨料的碱活性检验的必要性。有试验数据表明，由于地质分布原因，我省大部分地区广泛存在碱活性或潜在碱活性骨料，局部地区更严重，如不进行有效控制，将对混凝土的耐久性产生非常不利的影响。骨料碱活性的检验、应用及抑制措施应当引起混凝土相关单位的重视。

2．4  水

2．4．3根据JGJ63-2006，强调了对混凝土企业设备回收水的使用限制，目的是保证混凝土生产质量，并促进生产过程中产生的设备回收水的有效利用，减少排放造成的污染。

2．5  外加剂

2．5．2  混凝土外加剂品种繁多，对混凝土的性能有重要影响，应根据混凝土的性能要求、现场施工工艺及天气条件，结合混凝土的原材料特点、配合比性能、外加剂与水泥的适应性等因素，通过试验确定其品种和掺量。

2．5．3  外加剂对混凝土性能起决定性的作用，因此预拌混凝土企业必须对外加剂供应厂家按本规程1．0．3条的要求进行评估，并相应固定厂家和品种，才能更好地熟悉掌握外加剂的性能和特点，便于控制预拌混凝土产品质量。如过于频繁更换外加剂品种或使用外加剂品种过多，将有可能适得其反，造成诸如混凝土质量不稳定、实际使用性能不佳等情况。

2．5．4  为加强对外加剂生产的质量监督，要求外加剂厂家必须按每半年一次的频率，由具有相应资质的第三方检测单位进行抽样检测。由于大部分出厂检验仅仅是匀质性检验或部分混凝土性能检验，不能完全反映出在混凝土拌和物性能上的质量差异，因此抽样检验报告必须是包括有匀质性和混凝土性能的型式检验报告。

2．6  矿物掺合料

2. 6. 2  根据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008结合闽建建[2011]47号《关于开展预拌砼和现浇砼结构工程专项整治工作的通知》，对我省预拌混凝土掺合料使用掺量进行了规定。

2. 6. 3  针对省内出现的一些矿物掺合料如钢渣、沸石粉等，强调应对其混凝土性能经过试验验证并经专家论证后才能投入预拌混凝土生产使用，保证预拌混凝土的质量。

2．6．4  增加掺合料进厂时散装卡片的要求，与GB/T 1596、GB/T 18046中对散装运输掺合料的要求一致。

3  生产过程的质量控制

3．1  一般规定

3．1．1  预拌混凝土生产过程的质量控制应包括从开始搅拌、搅拌车或翻斗车运至指定卸料地点的这一阶段，重点是混凝土组成材料的计量、搅拌、混凝土质量检验、运输等工序的控制。

3．1．2  影响混凝土拌合物生产质量的生产设备主要因素有搅拌站（楼）性能、供料系统、配料系统、液压系统、电气系统等，因此应保证这些性能符合国家标准规定。

3．1．3  混凝土生产在很大程度上是一门经验学科。因此，平时的资料积累相当重要，所以在混凝土各个工序中取得的质量数据，应定期（每月、季、年）进行统计分析，并采用各种质量管理图表，这些不仅仅是为了提供用户质量证明书，更重要的是为了总结数据指导后续生产，作为调整混凝土配合比的经验数据。

3．1．4  混凝土供应商应向需方提供预拌混凝土出厂质量证明书、强度报告及合同要求的混凝土其它性能检测报告、原材料出厂合格证及原材料检测报告、混凝土配合比设计报告等技术资料。

3．1．5  在生产混凝土之前及生产过程中，应及时了解和记录天气情况。当天气情况变化较大时，应有所准备，并采取相应措施，保证混凝土质量。当水泥入仓温度较高时，不宜立即使用，应采用延长静置时间、预冷骨料等相应措施控制拌和物温度。

3．1．6  为确保同一工程特别是同一部位的混凝土性能的一致，应使用同一品种、同一规格的原材料。

3．1．7  为便于混凝土供应单位合理安排混凝土供应，尽力保证需方的作业要求，减少双方的摩擦及不必要的赶工，就必须要求施工单位能够提供较为准确的生产作业计划，以便供方安排生产。因工程设计变更可能会修改混凝土技术要求，因项目进度问题可能会提前或推迟原计划的混凝土浇筑时间、受工期影响可能会将普通混凝土改为泵送混凝土、因结构构件名称填写错误而需要纠正等因素影响混凝土的需求。这些信息以口头或电话传达，难免有出入，发生错误无法追溯，为避免不必要的纠纷，施工单位必须提前三天以书面形式确定对预拌混凝土的最终需求。混凝土生产企业应备好一系列常用混凝土配合比，经性能验证后可以随时调用生产，不需重新做配合比试验。当工程使用涉及以上如高性能混凝土、大体积混凝土（主要指凝结时间及水化热有特殊要求的）、抗渗混凝土（抗渗等级在P12以上（含P12）的混凝土）、特种混凝土（如早强混凝土、纤维混凝土等）时，施工单位应提前至少二个月通知混凝土生产企业，使其有足够时间准备混凝土配合比及相关的性能验证试验。

3．2混凝土配合比确定的调整

3．2．1  混凝土配合比设计除应满足强度及耐久性要求外，对于密实性混凝土、防水混凝土、泵送混凝土等均需满足其有关规范规定，并应合理设计掺和料的掺量，降低水泥用量，降低砂率以及用水量。同时，尽可能采用高效减水剂，提高混凝土性能，降低水化热，减少收缩及泌水。

3．2．2  预拌混凝土坍落度指混凝土配合比报告单上设计坍落度，即到达施工现场指定部位的混凝土坍落度。对混凝土生产企业而言，生产坍落度必须考虑天气条件、混凝土运输、施工现场车辆停置、卸料过程等因素引起的坍落度损失，保证到达施工现场混凝土拌和物性能。

3．2．3  用水量及水泥用量过大被认为是引起混凝土塑性裂缝、干缩裂缝及温度裂缝的主要原因之一。参照日本建筑学会“钢筋混凝土建筑防裂措施（设计、施工）指南和说明”中提出，从减少裂缝的观点出发，要求泵送混凝土的单位用水量严格控制在170kg/m3以下；以及日本JASS5《标准配合比决定》中规定的混凝土单方用水量控制在185kg/m3以内，结合本省实际水平制定了卵石（碎卵石）混凝土用水量不得超过180kg/m3、碎石混凝土用水量不得超过190kg/m3，以控制我省泵送混凝土单位用水量普遍较大的缺点。

3．2．4  混凝土生产企业对生产配合比控制力度不严，经常是未经验证的配合比信手拿来就用，给混凝土生产、使用带来极大的质量隐患。该条文旨在加强混凝土生产企业对生产配合比的重视，从生产源头上保证混凝土的质量，提高整个行业的质量控制水平。

生产配合比性能验证应包括混凝土配合比的混凝土拌和物性能（坍落度、粘聚性、保水性、坍落度1h经时变化量）、混凝土力学性能（抗压强度等）、混凝土耐久性能（抗渗性能等）等。对混凝土性能有特别要求的配合比，如大体积混凝土、抗冻混凝土等，应根据混凝土设计性能要求，增加性能验证参数并充分验证。

3. 2. 5  为保证混凝土配合比的正确输入及生产配合比的准确执行，在改变混凝土品种及交接班时应有专人进行核对记录，确保生产混凝土的工作性能符合设计要求。

3. 2. 6  对混凝土生产过程中配合比的调整程序进行了规定。为保证混凝土配合比的科学性及严肃性，其他部门不得擅自更改配合比，只能由预拌混凝土生产企业试验室相关技术人员视生产具体情况予以调整并确认。

3．3  计量与搅拌

3．3．1  计量设备的计量精度直接影响各种原材料的称量误差，从而影响混凝土的质量，因此计量设备必须经过计量部门检定合格方可使用。

3．3．5  引用《预拌混凝土》（GB/T 14902）的规定。考虑到使用配料站配料、搅拌车搅拌的预拌混凝土供应模式，增加了搅拌车搅拌部分，并规定须经试验确认混凝土拌合料拌合均匀所需的搅拌时间。

3．4  混凝土生产开盘鉴定及生产过程中的抽查

3．4．1  本条规定了使用预拌混凝土必须进行开盘鉴定及参加开盘鉴定的人员。并提供了混凝土开盘鉴定表格（见附录A）。

3．4．2  业主或监理工程师、施工单位技术负责人在生产前到混凝土生产企业对混凝土生产所用的原材料、配合比进行核对，混凝土运送到施工现场后三方在现场校验混凝土质量是否满足要求，并签字确认。开盘鉴定合格方可进行大规模生产。生产所用原材料配合比与供方所提供的质保资料严重不符时，应立即停止生产；运送到现场混凝土坍落度、和易性不满足要求应退回供方并令其改正。

3．4．3  在生产过程中允许施工单位或监理单位人员随时对混凝土生产过程的混凝土质量进行抽查，核对混凝土配合比及生产记录，混凝土供方应随时提供混凝土生产记录（应为计算机自动打印的生产记录），防止误发货或弄虚作假的现象。

3．5  运输

3．5．1  本条规定搅拌运输方式应尽量采用搅拌车。主要是为了防止混凝土在运输过程中发生分层离析现象，确保混凝土的质量。规定筒内不得积水、积浆，因为筒内积水积浆必然使混凝土拌合物质量降低。当采用翻斗车运送时，仅限于运送坍落度小于50mm的混凝土拌合物，并应保证运送容器不漏浆，内壁光滑平整并具有覆盖措施。

3．5．2  本条规定主要是防止混凝土在运输过程中分层离析滚筒必须慢速转动。

3．5．3  由于混凝土在运输过程中或现场停置会起混凝土坍落度损失，导致无法卸料和施工，因此经常会出现在现场加水现象。规定严禁在现场加水是因为在现场加水无法准确计量或随意加水，从而改变了混凝土配合比导致混凝土强度降低。允许在现场加入外加剂，但必须控制加入量并保证加入外加剂后混凝土拌合物搅拌均匀，若搅拌不均匀，对混凝土质量的影响是严重的。因此现场要加外加剂其添加方法及添加量须经试验室确认后可采用。

3．5．4  本规定的停置时间是引用《预拌混凝土》（GB/T 14902-2003）中的规定。

混凝土现场停置时间是指混凝土运送到施工现场后至混凝土卸料完毕的时间。本条规定混凝土现场停置时间是为了避免混凝土拌合物在现场停置时间过久引起混凝土工作性能变化，影响混凝土的质量。如果混凝土超过其初凝时间而继续使用，势必造成严重的质量事故。因此供货方应提供混凝土初凝时间，以便施工方掌握及使用。另外，要求施工单位在混凝土搅拌车到达现场后，应尽量在规定时间内将该车混凝土浇筑完毕。如因特殊原因（如机械故障）导致停置时间较长，必须检查混凝土坍落度损失状况，并会同生产企业技术人员进行处理，严禁在现场加水使用。如因施工速度过慢，而导致搅拌车在现场停置较久，应通知混凝土生产企业减缓供货速度及单车供货量。

3．5．5  本条规定了混凝土供应频率由供需双方视施工进度事先商定，主要是保证现场施工能连续进行，同时又不致在现场积压混凝土搅拌车。因为中断施工易引起施工缝，而大量压车又会导致积压的混凝土因停置时间过长而质量下降。

3．5．6  本条规定主要是防止混凝土在运输过程中出现局部分层离析现象，运输车到达现场后在卸料前进行快速搅拌可消除此现象，因此规定混凝土搅拌车卸料前应中、高速旋转拌筒，以减少分层、离析。

3．5．7  本条规定是避免搅拌车漏料造成的水泥浆体偏少，混凝土和易性变差现象的产生。同时，为了防止混凝土拌合物残渣凝固在混凝土拌筒内且避免不同等级混凝土混淆，必须及时清洗桶体，并排尽积水与残渣，以确保混凝土搅拌车内混凝土拌合物不致于因筒内积水和残渣而出现的质量下降。

3．6  设备维护

3．6．1 除计量器具的好坏影响混凝土拌合物各组分配料精度，需维护好计量器具外，其他搅拌设备及附属设备也对混凝土的质量产生一定的影响，也应做好相应的清洗、维护工作。

3．6．4 混凝土搅拌车滚筒壁的厚度磨损，会影响混凝土运输时的安全，拌筒内叶片的磨损会影响混凝土拌合物的质量及混凝土搅拌车进、出料功能。

4 混凝土质量检验

4．1一般规定

4．1．2  为了规范试样的采取、制作、养护，提供真实、可靠、准确的资料，要求交货检验必须采用见证取样制度。交货检验地点一般在施工现场混凝土运输车卸料点进行，以合同规定为准。结构构件混凝土取样应在浇筑地点进行。交货检验结果仅作为供需双方判定混凝土质量指标是否符合合同规定的依据，不得用于质量的评定或验收。评定结构构件混凝土的试样应按有关规定另行制作。

4．1．3   供方（预拌混凝土生产企业）出具的出厂检验报告，其抽样、制作、试验由供方自行负责，只作为混凝土出厂的质量证明，不作为工程质量评定与验收依据。交货检验相关参数应在合同中明确注明。本规程提供混凝土交货检验表格可作为参考，详见附录B。

4．2  质量检验

4．2．5～4．2．6  混凝土强度检验与混凝土抗渗等级检验的试样，其取样频率和组批条件分别根据《预拌混凝土》（GB/T 14902）与《福建建筑安装工程单位工程质量保证资料检查统一规定》的相关条文制定。同抗渗等级留置的两组试块，一组在标养条件下养护，检验防水混凝土的设计特征值并作为衡量防水混凝土结构抗渗性能的依据，另一组试块与结构同条件下养护，测得抗渗等级为参考依据。对抗渗混凝土的取样频率参考GB 50208《地下防水工程质量验收规范》重新进行了规定。

4. 2. 7   目前工程上使用的补偿收缩混凝土、微膨胀混凝土等掺膨胀剂的混凝土的检验与应用不够规范，存在较大的质量隐患，因此本规程强调应严格按照国家规范进行。

4．3  合格判定

4．3．1～4．3．2  根据国家标准《预拌混凝土》（GB/T 14902）相关条文制定。此外，预拌混凝土强度评定宜采用数理统计方法；如果采用非数理统计方法评定，应预先在合同中予以明确，并在配合比设计时提高混凝土试配强度。预拌混凝土强度评定一般应采用数理统计方法，对于某些混凝土方量较少工程或部位，由于制作的试块的数量较少，允许使用非数量统计方法进行评定，但用何种方法验收评定应在合同中预先明确，预拌混凝土生产企业对采用非数理统计方法进行评定的混凝土应调整配合比，提高混凝土的试配强度，以保证该类工程按非数理统计方法评定验收时符合要求。

4．3．4 在交货检验时，如果拌和物性能不合格，需方有权予以退货处理。供方不得将拌和物性能不合格的混凝土再供应给其它施工单位。当混凝土试件强度不合格时，供需双方应按合同约定条款进行相关赔偿事宜。

4．3．5 预拌混凝土生产企业应按期进行混凝土强度的统计分析。不仅可将其作为出具预拌混凝土出厂质量证明书的依据，还可以用于指导后续生产，有效控制混凝土的原材料成本，提高混凝土质量控制水平。

5 施工过程质量控制

5．1一般规定

5．1．1 预拌混凝土生产企业应参与单位工程施工组织设计，可着重考虑以下几方面内容：

1  施工现场总体布置是否合理，特别是对场区的道路、预拌混凝土的供应和使用，主要是垂直运输机械设备布置等方面应予以重视。

2  认真审查工程地质特征及场区环境状况和它们可能在混凝土施工中给质量与安全带来不利的影响，以及混凝土工程有无可靠且有效的技术和组织措施。

5．1．2 当墙、板或结构的一部分与其他部分产生差异沉降或差异位移时，混凝土会因约束而开裂。由于基础或临近的结构造成过大的刚性约束也会导致混凝土开裂，如基础约束常会使靠近的墙体产生垂直裂缝，一段未设伸缩缝的较长的墙或板，亦会在一定的间隔部位产生裂缝。

5．1．3 加强预拌混凝土供应单位对工程情况和工程质量管理程序的了解，提高其实施工程计划的主动性和自觉性。

5．1．4 申请浇筑混凝土需得到有关方面的批准，其时间长短较难控制。为避免预拌混凝土积压在现场，施工单位应办好浇筑许可，再提出混凝土需求。

5．2 现场混凝土输送

5．2．3．1 施工实践证明，输送管的长度若尽量短，并尽可能少用弯管和软管，可以减少泵送混凝土的损失，在管道铺设前编制管道铺设方案，内容包括管道的走向和路线、配管、卡具及配件选用等，有利于提高泵送效率。

5．2．3．4 不同泵送高度下混凝土入泵的坍落度选用值是参考上海、北京、广东福建等地多年来工程实践与科研成果后所提出的数据。

5．2．3．6 国内外施工经验证明，能否连续泵送混凝土，是混凝土泵送法施工的成败关键之一。如混凝土泵送的输送管中的混凝土超过了初凝时间减去布料入模和振捣密实所必须的时间，则因混凝土流动性丧失将导致管道堵塞。所以当遇到混凝土供应中断等情况时，应采取慢速和间歇泵送，但一定要满足所泵送的混凝土从搅拌捣浇筑完毕的延续时间不超过初凝时间的要求。间歇正泵和反泵是为防止混凝土结块或沉淀造成管道堵塞事故。

5．2．3．9 当多台混凝土泵同时泵送时，因受到现场道路和场地条件等影响，其实际泵送能力不会相等。当混凝土泵与其它输送设备组合施工时，每台塔吊或履带吊等设备吊运混凝土的能力与混凝土泵的泵送能力更是相差较大，但现场各台运输混凝土设备所承担的浇筑区域之间的混凝土必须在初凝时间内结合。一般都要求多台混凝土输送设备能同时充分发挥输送混凝土的能力，以便尽量缩短浇筑时间，因此预先规定各台设备的输送能力、浇筑区域和浇筑顺序，并在施工中统一指挥、及时协调各台设备的施工进度，对于保证混凝土的浇筑质量、减少留设施工缝都有重要的意义。

5．2．3．10 由于泵送混凝土的冲击力大、浇筑速度快，因此，模板必须有足够的强度和刚度，支撑必须牢固、稳定。

5．2．3．11 由于泵送混凝土施工速度快，工作面上操作人员多，易踩陷构件的水平钢筋。因此，施工现场应设置足够的钢筋撑脚或钢支架且重要节点钢筋应采取相应的加固措施，在浇筑面推进中同时应有专人整理钢筋后方可倒入混凝土，从而保证工程质量。

5．2. 4. 1  柱的施工特点是工作面较小，采用吊车斗运的方式浇筑混凝土，可以利用吊运的时间进行振捣，以保证混凝土密实。

5．2. 4. 2  若墙中钢筋排列较密集，对混凝土浇筑形成较大阻力，流动性较大的泵送混凝土更有利于施工。且由于钢筋间距较小，一般不太容易产生沉降裂缝。

若墙中钢筋排列较稀疏，由于泵送混凝土体积稳定性较差，易产生沉降收缩裂缝，宜采用坍落度较小的混凝土并采用吊车斗运的方式进行施工。

5．2. 4. 3  对于一些厚度较大且混凝土强度设计等级较高的板，必须同时考虑大体积混凝土的温升与施工冷缝问题。采用吊车斗运方式主要是考虑在施工转运混凝土时通过降低其流动性，减少单方用水量，降低水泥用量达到减少混凝土水化热的目的。

5．3  浇筑

5．3．1  均匀布料实质上是为混凝土充满整个模具创造条件。 实践证明它不仅可以减少过振现象的发生，而且可以较好地保持混凝土的稳定性。如果集中布料，则必须通过强化振捣来使混凝土充满整个模具并且密实，而强化振捣又容易造成混凝土的过振与离析。严禁用振捣器赶料。

5．3．3  混凝土施工的连续性需要施工单位与预拌混凝土生产单位的共同努力。在浇筑前，双方应根据具体情况制定切合实际的供货方案。若有困难，应在施工前商议有效的防治措施，如避开交通高峰期，适当延长混凝土凝结时间等。

5．3. 4  如果裂缝较宽时，抹压是难以使这些裂缝闭合。对于裂缝来说，抹压仅仅是一种不得已的补救措施，绝不能以其来代替覆盖保护。特别应注意恶劣气候环境下的抹面工序。

5．4  养护

5．4．1  养护这个名称系指促使水泥水化采用的方法，由温度控制与湿度迁移所构成。养护的必要性基于水泥的水化作用只有在充水的毛细管中才能进行这一事实。

在充分湿润养护的情况下，水泥可以达到最大程度的水化。相对湿度小于80％时，水泥的水化将停止。如果混凝土在早期干燥，混凝土的强度、不透水性和耐久性将能受到及其不利的影响。

温差控制应以混凝土内部与表面温差不宜超过25℃，表面与外界温差不宜大于20℃为佳。

掺粉煤灰的混凝土在硬化过程中，水泥熟料矿物的水化反应在先，粉煤灰二次反应在后，因此它需要更长的潮湿养护时间。

由于缓凝外加剂的作用，水泥水化反应比普通混凝土中水化反应慢，因此养护时间要延长。膨胀剂在混凝土中的化学反应需要大量的水，应注意充分供水养护，尤其前14天的养护至关重要。

5．4．1．1  当采用塑料薄膜进行养护时，应覆盖严密，并经常检查塑料膜的完整情况和混凝土的保湿效果，若有损坏，应及时修补。

5．4．2   养护剂能生成薄模封闭混凝土表面，薄模养护剂能比较有效的防止混凝土的水分蒸发，利用混凝土内部水分起到自养护作用。在混凝土表面水消失后仍然保持湿润状态时，可用喷雾器或用人工涂刷将养护剂喷或涂于混凝土表面。

养护剂的养护与有效的湿养相比，将降低水化的程度与速度，不过现场湿养往往是间歇式的，因此实际上密封养护可取得更好的结果。水溶性养护剂用水冲除以后，并不影响在其上再浇混凝土的黏着力。

由于密封效果的差异，不同养护剂与标准养护相比，混凝土强度均有不同程度下降，因此需要抗压强度对比试验。

5．4. 4  在混凝土产生足够强度以前，过早在混凝土施工面上从事其它工序的准备工作，会破坏混凝土结构，导致裂缝的产生。严禁违反科学规律、盲目抢进度、赶工期的混凝土施工。