福建省工程建设地方标准

DBJ/T **-***-****

建设部备案号：J*****-****

轻集料混凝土多孔砖应用技术规程

Technical specifications for application of lightweight aggregate

concrete perforated bricks

****-**-** 发布                            ****-**-** 实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

轻集料混凝土多孔砖应用技术规程

Technical specifications for application of lightweight aggregate concrete perforated bricks

DBJ/T **-***-****

建设部备案号：J*****-****

主编单位：福建省建筑科学研究院

福建二建建设集团公司

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：****年**月**日

****年  福州

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅闽建科[2011]28号文的要求，由福建省建筑科学研究院、福建二建建设集团公司等组成编制组，经广泛而深入的调查研究，认真总结我省轻集料混凝土多孔砖应用实践经验，参考有关国家和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要内容是：1.总则；2.术语、符号；3.基本规定；4.技术要求；5.设计；6.施工；7.验收。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。

在执行本规程的过程中，希望各单位注意积累资料、总结经验，随时将意见和建议反馈至福建省住房和城乡建设厅科技处（地址：福州市北大路242号，邮政编码：350001），或福建省建筑科学研究院（地址：福州市杨桥中路162号，邮编：350025），以供今后再次修订时参考。

主编单位：福建省建筑科学研究院

福建二建建设集团公司

参编单位：福州市发展新型建筑材料和建筑节能领导小组办公室

福建省建筑材料工业科学研究所

厦门市金荣万景霖节能建材有限公司

福建省福州大学土木建筑设计研究院

主要起草人：何世华  林生凤  刘洪学  黄跃森  游  嵘  刘慧颖  林志华  许小健

王云峰  刘金铃  张炜伟  林巧红  于  樑   金华松  郭培红  高  烨

主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  基本规定	3

4	技术要求	4

4.1  等级和标记	4

4.2  技术指标	4

4.3  试验方法	7

4.4  检验规则	7

5  设计	9

5.1  节能设计	9

5.2  建筑与结构设计	9

6  施工	11

6.1  一般规定	11

6.2  砌筑砂浆	11

6.3  砌筑要求	12

6.4  安全施工	14

7  验收	15

本规程用词说明	16

标准引用名录	17

条文说明	18

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Basic regulations	3

4	Technical requirements	4

4.1  Grade and mark	4

4.2  Technical indexes	4

4.3  Test methods	7

4.4  Rules of inspection	7

5  Design	9

5.1  Energy efficient design	9

5.2  Architectural and structural design	9

6  construction	11

6.1  General regulations	11

6.2  Masonry mortar	11

6.3  Masonry requirements	12

6.4  Safety construction	14

7  Acceptance	15

Explanation of word definition	16

List of reference standards	17

Provision Explanation	18

1  总  则

1.0.1  为促进我省轻集料混凝土多孔砖产品的发展，合理使用轻集料混凝土多孔砖，保证建设工程的质量，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑中轻集料混凝土多孔砖的检验、设计、施工及验收。

1.0.3  轻集料混凝土多孔砖的检验、设计、施工及验收除应按本规程执行外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  轻集料混凝土多孔砖    lightweight aggregate concrete perforated bricks

以陶粒、火山渣、煤渣、自然煤矸石、浮石和页岩等轻集料制作的混凝土多孔砖。

2.1.2  GB/T 18968中相关的术语适用于本规程。

2.2  符号

C——混凝土强度等级

D——热惰性指标

F——冻融循环次数

K——传热系数

M——砂浆强度等级

MU——轻集料混凝土多孔砖强度等级

φ——钢筋直径

@——钢筋间距

3  基本规定

3.0.1  轻集料混凝土多孔砖生产企业应向使用单位提供轻集料混凝土多孔砖型式检验报告，并应提供每批产品的质量合格证。型式检验报告和质量合格证不齐全的轻集料混凝土多孔砖不得使用。质量合格证应包括以下内容：

1  轻集料混凝土多孔砖的等级、规格和生产单位名称；
    2  批量编号及每批数量；

3  检验结果、日期及执行标准编号；
    4  合格证编号及发放日期；
    5  检验部门及检验人员签章。

3.0.2  生产轻集料混凝土多孔砖所采用原材料应符合相关标准规定。

3.0.3  轻集料混凝土多孔砖应按等级、规格、生产批号分别堆放。

3.0.4  产品堆放、运输及砌筑时应有防雨水措施。

3.0.5  产品装卸时，严禁碰撞、扔摔，应轻码轻放，不得翻斗倾卸。

- 技术要求

- 4.1  等级和标记

4.1.1  等级

1  按轻集料混凝土多孔砖密度等级可分为七级： 600、700、800、900、1000、1200、1400。

2  按轻集料混凝土多孔砖强度等级可分为四级：MU3.5、MU5.0、MU7.5、MU10。

- 3  按轻集料混凝土多孔砖保温性能等级可分为六级： K2.0、K1.5、K1.2、K1.0、K0.8、K0.6。

4  按轻集料混凝土多孔砖隔热性能等级可分为四级：D3.5、D3.0、D2.5、D2.0。

5  按轻集料混凝土多孔砖尺寸允许偏差和外观质量，可分为两个等级：一等品（B）、合格品（C）。

4.1.2 标记

轻集料混凝土多孔砖（LPB）应按产品名称、类别、密度等级、强度等级、保温性能等级、隔热性能等级、质量等级和标准编号的顺序进行标记。

示例：密度为1000级、强度等级为MU5.0级、保温性能等级为K1.0、隔热性能等级为D3.0、质量等级为一等品，其标记为：

LPB 1000 MU5.0 K1.0 D3.0 B DBJ/T **-****

- 4.2  技术指标

- 4.2.1  尺寸偏差

1  尺寸：轻集料混凝土多孔砖的外型应为直角六面体，其长度、宽度、高度应符合下列要求：280，240，190；190，115，90；115，90，53。其它规格尺寸可由供需双方商定。

2  最小外壁厚不应小于15 mm，最小肋厚不应小于10mm。

3  尺寸允许偏差应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
| 长 度 | ±1 | ±2 |
| 宽 度 | ±1 | ±2 |
| 高 度 | ±1.5 | ±2.5 |

    - 外观质量

外观质量应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  外观质量

| 项目名称 |  | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲， mm ≤ |  | 2 | 2 |
| 掉角 缺棱 | 个数，个 ≤ | 0 | 2 |
|  | 三个方向投影尺寸的最小值，mm ≤ | 0 | 20 |
| 裂纹延伸投影尺寸累计，mm ≤ |  | 0 | 20 |

4.2.3  孔洞排列

孔洞排列应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  孔洞排列

| 孔型 | 孔洞率 | 孔洞排列 |
| --- | --- | --- |
| 矩形孔或矩形条孔 | ≥30% | 多排、有序交错排列 |

4.2.4  密度等级

密度等级应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  密度等级（kg/m3）

| 密度等级 | 砖干表观密度的范围 |
| --- | --- |
| 600 700 800 900 1 000 1 200 1 400 | 510～600 610～700 710～800 810～900 910～1 000 1 010～1 200 1 210～1 400 |

4.2.5  强度等级

强度等级应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 强度等级

| 强度等级 | 抗压强度（MPa） |  | 密度等级范围（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最小值 |  |
| MU3.5 | ≥3.5 | ≥2.8 | ≤1 000 |
| MU5.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤1 200 |
| MU7.5 | ≥7.5 | ≥6.0 | ≤1 400 |
| MU10.0 | ≥10.0 | ≥8.0 |  |

- 4.2.6  吸水率、相对含水率、干燥收缩率

1  吸水率不应大于20%。

2  相对含水率和干燥收缩率应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6相对含水率和干燥收缩率（%）

| 干燥收缩率 | 相对含水率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 潮湿 | 中等 | 干燥 |
| ＜0.03 % 0.03～0.045 % 0.046～0.065 % | ≤45 ≤40 ≤35 | ≤40 ≤35 ≤30 | ≤35 ≤30 ≤25 |
| 使用地区的湿度条件： 潮湿——系指年平均相对湿度大于75%的地区； 中等——系指年平均相对湿度50%～75%的地区； 干燥——系指年平均相对湿度小于50%的地区。 |  |  |  |

- 4.2.7  碳化系数和软化系数

加入粉煤灰等火山灰质掺合料的轻集料混凝土多孔砖，其碳化系数不应小于0.8；软化系数不应小于0.75。

- 4.2.8  抗冻性

抗冻性应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8 抗冻性

| 使用条件 | 抗冻指标 | 质量损失 | 强度损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖地区 | F15 | ≤5 % | ≤25 % |
| 夏热冬冷地区 | F25 |  |  |

- 4.2.9  放射性

放射性应符合GB 6566的规定。

- 4.2.10  热工性能

1  保温性能应符合表4.2.10-1的规定。

表4.2.10-1保温性能等级（W/(m2·K)）

| 保温性能等级 | 传热系数 |
| --- | --- |
| K2.0 | ≤2.0 |
| K1.5 | ≤1.5 |
| K1.2 | ≤1.2 |
| K1.0 | ≤1.0 |
| K0.8 | ≤0.8 |
| K0.6 | ≤0.6 |

2  隔热性能应符合表4.2.10-2的规定。

表4.2.10-2 隔热性能等级

| 隔热性能等级 | 热惰性指标 |
| --- | --- |
| D3.5 | ≥3.5 |
| D3.0 | ≥3.0 |
| D2.5 | ≥2.5 |
| D2.0 | ≥2.0 |

- 4.3  试验方法

- 4.3.1  尺寸偏差、外观质量、孔洞排列试验应按GB/T 2542执行。

- 4.3.2  密度等级、强度等级、吸水率、相对含水率、碳化系数、软化系数和抗冻性试验应按GB/T 4111执行。其中干燥收缩率测定标距应为150mm，试件浸水时间应为48h。

- 4.3.3  放射性试验应按GB 6566执行。

- 4.3.4  热工性能试验应按GB/T 13475、JC 275和GB 50176执行。

- 4.4  检验规则

- 4.4.1  组批

轻集料混凝土多孔砖应按密度等级、强度等级、保温性能等级、隔热性能等级和质量等级分批验收，以同一品种轻集料配制成的相同密度等级、强度等级、保温性能等级、隔热性能等级、质量等级和同一生产工艺制成的35000～150000块轻集料混凝土多孔砖为一批，不足35000块的按一批计。

- 4.4.2  抽样方法

- 1  每批应随机抽取50块进行尺寸偏差和外观质量检验，热工性能试验应按实际需要在同一批产品中另外抽取。

- 2  从规格和外观质量检验合格的产品中抽取如下数量进行其它项目试验。

1）密度等级                                  3块

2）强度等级                                  5块

3）吸水率、相对含水率、孔洞率                3块

4）干燥收缩率                                3块

5）碳化系数                                 12块

6) 软化系数                                 10块

7) 抗冻性                                   10块

8）放射性                                    3块

- 4.4.3  检验分类

- 1  出厂检验

检验项目为：尺寸偏差、外观质量、密度等级、强度等级、吸水率、相对含水率。

2  型式检验

检验项目为4.2中规定的所有项目。有下列之一情况者，必须进行型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正常生产后，原材料、配比及生产工艺改变时；

- 正常生产经过一年时；

- 产品停产三个月以上恢复生产；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

- 4.4.4  判定规则

1  若受检轻集料混凝土多孔砖的尺寸偏差和外观质量均符合表4.2.1和表4.2.2的相应指标时，可判该轻集料混凝土多孔砖符合相应等级。

2  若受检的50块轻集料混凝土多孔砖中，尺寸偏差和外观质量不符合表4.2.1和表4.2.2的试件数不超过7块时，可判该批轻集料混凝土多孔砖符合相应等级。否则，应判为不合格。

3  当所有项目的检验结果均符合本规程第4章各项等级的技术要求时，应判该批轻集料混凝土多孔砖为相应等级。有一项检验结果不符合规定时，应判定该批轻集料混凝土多孔砖不合格。

- 5  设  计

- 5.1 节能设计

5.1.1  使用轻集料混凝土多孔砖的建筑墙体宜采用自保温系统，墙体厚度应不小于按照国家建筑节能设计标准计算确定的厚度。

5.1.2  轻集料混凝土多孔砖建筑围护结构热工计算方法及各种建材热工性能计算参数，居住建筑应按JGJ 75和DBJ 13-62有关规定执行；公共建筑应按GB 50189有关规定执行。

- 5.2  建筑与结构设计

5.2.1  轻集料混凝土多孔砖强度不得低于MU3.5。

5.2.2  当未采取有效措施时，不得应用于以下环境或部位：

1  长期浸水部位及经常处于干湿循环交替的部位。

2  受强酸强碱等化学侵蚀的环境。

3  其它不适用轻集料混凝土多孔砖的部位。

5.2.3  轻集料混凝土多孔砖墙的砌筑砂浆和粉刷砂浆的收缩率应与砖块的收缩率相协调。

5.2.4  墙体厚度应满足建筑隔热、隔音、防火、门窗安装等建筑构造要求，由单项工程设计确定。高厚比应按GB 50003第6.1.1条验算，同时内墙厚度不小于90mm，外墙厚度不小于180mm。

5.2.5  轻集料混凝土多孔砖不应设置悬臂墙，窗间墙肢长不宜小于600mm。

5.2.6  重型平开门的安装固定应进行专门设计。

5.2.7  墙上有悬挂重物（热水器、空调机等）的，应设置预埋件，并应对该段墙肢做强度和稳定性验算；固定重物的配件与墙体之间应有可靠的连接；当预埋铁件穿过墙体时，预埋铁件应作防锈处理。

5.2.8  卫生间等有防水要求的墙体底部应有宽度同墙厚，高200mm的C20现浇素混凝土；并应在迎水面做有效的防水处理。

5.2.9  轻集料混凝土多孔砖墙体与两端的钢筋混凝土柱之间应设置水平拉结钢筋，墙厚大于或等于180mm时墙柱拉结钢筋沿竖向每隔400mm～500mm配2φ6，墙厚小于180mm时墙柱拉结钢筋沿竖向每隔400mm～500mm配1φ6，拉结钢筋伸入墙体的长度应按抗震规范执行。

5.2.10  轻集料混凝土多孔砖墙体长度大于5m或超过墙高2倍时应设置钢筋混凝土构造柱。构造柱断面尺寸应为: 墙厚X200，配纵筋4φ10，箍筋φ6@200。

5.2.11  轻集料混凝土多孔砖墙体高度超过4m时，应增设通长水平圈梁。增设通长水平圈梁在高度方向的间距不应大于3.0m，断面宽度同墙厚，高度应不小于80mm，配纵向筋2φ10（纵筋两端应植入钢筋混凝土柱内），单支箍筋φ6@300。

5.2.12  轻集料混凝土多孔砖墙体在水平方向不宜开槽埋管。当确需要开槽埋管时，开槽长度不宜大于墙长的1/4，槽的深度不宜大于墙厚的1/4。当开槽长度大于1/4墙长、开槽深度大于1/4墙厚时应采取必要的加强措施。

5.2.13  轻集料混凝土多孔砖外墙与钢筋混凝土梁、柱相交接处的粉刷层应用钢丝网加强。钢丝网块的宽度应不小于200mm(覆盖混凝土构件和墙体的尺寸均不小于100mm）。钢丝网应选用镀锌钢丝，网目应不大于20mmX20mm。

5.2.14  轻集料混凝土多孔砖内墙与钢筋混凝土梁、柱相交接的粉刷层以及暗埋管线的孔槽塞填砂浆处应采用耐碱玻纤网格布。耐碱玻纤网格布覆盖混凝土构件和墙体的尺寸均应不小于100mm，在覆盖孔槽处，孔槽以外的墙体被覆盖尺寸应不小于100mm。耐碱玻纤网格布的网格尺寸不得大于5mmX5mm，单位面积重量应不小于120g/m2  。

5.2.15  当采用轻集料混凝土多孔砖砌筑屋面女儿墙时，女儿墙间应设置构造柱，构造柱间距不应大于4m。构造柱高度应到女儿墙顶并与女儿墙现浇压顶整浇。

5.2.16  房屋顶层纵墙端开间窗洞靠山墙一侧宜设置钢筋混凝土构造柱。

- 6  施　工

- 6.1  一般规定

6.1.1  施工单位应根据建筑物所在地区的气候环境和轻集料混凝土多孔砖材料特点编制施工技术方案。

6.1.2  进入施工现场的轻集料混凝土多孔砖应符合设计要求。轻集料混凝土多孔砖应具有产品合格证、产品性能检测报告，使用前应按照同一原材料、同一生产工艺的相同外观质量、强度等级批量不大于5万块为一验收批进行验收及进场复试；涉及节能工程时应按GB 50411进行复验。

6.1.3  施工现场建筑材料堆放应符合下列规定：

1  堆放轻集料混凝土多孔砖的场地应平整，无积水。顶部宜采用适当的遮雨（雪）措施，堆放高度不得高于1.6m；

2  轻集料混凝土多孔砖应按规格、等级、批号分别堆放，堆垛上应设标识，堆垛之间应保持适当的通道。

3  砌入墙体内的各种建筑构配件、钢筋网片及拉结筋应事先预制加工，按不同型号、规格进行堆放。

6.1.4  轻集料混凝土多孔砖在砌筑前和砌筑中不宜浇水。当天气特别干燥炎热时，可在砌筑前稍加喷水湿润，雨季应采取防雨措施。

6.1.5  抹灰前墙面不宜洒水，天气炎热干燥时可在操作前1h～2h适度喷水；墙面抹灰应分层进行，总厚度宜为14mm～17mm；对专用抹灰砂浆可按有关要求实施薄抹灰。

6.1.6  轻集料混凝土多孔砖墙体施工宜采用里脚手架，在墙体内不宜设脚手眼，必须设置时，待砌筑完成后，应用细石混凝土将脚手眼填实。严禁在墙体的下列部位设置脚手眼：

1  过梁上与过梁成60°三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；

2  梁或梁垫下及其左右500mm范围内；

3  门窗洞两侧200mm和墙体交接处450mm的范围内；

4  设计不允许设脚手眼的部位。

6.1.7  在轻集料混凝土多孔砖砌体中留置的临时施工洞口，其侧边离交接处墙面应不小于500mm，洞口净宽度应不超过1m，且在洞口顶部应设置钢筋混凝土过梁。

6.1.8  轻集料混凝土多孔砖砌筑前，应清理砖表面的污物。

- 6.2  砌筑砂浆

6.2.1  轻集料混凝土多孔砖砌筑采用的砂浆品种、强度等级必须满足设计要求。

6.2.2  砌筑砂浆必须采用机械搅拌，搅拌时间应符合下列规定：

1  水泥砂浆及水泥混合砂浆不得少于2min；

2  掺用外加剂的砂浆不得少于3min；

3  掺用有机塑化剂的砂浆，宜大于5min。

当砂浆出现泌水现象，应在砌筑前再次拌和。

6.2.3  砌筑砂浆试块取样应取自施工现场搅拌机出料口或砌筑现场。每一楼层或250m3的砌体，每种强度等级的砂浆至少应留制一组试块。

6.2.4  轻集料混凝土多孔砖砌体采用的砌筑砂浆，应具有良好的和易性，稠度宜为50mm～70mm。

6.2.5  砌筑砂浆宜采用专用容器存放，严禁随意堆放。

6.2.6  砌筑砂浆配合比应符合JGJ 98的规定，并应通过试配确定，当组成材料有变更时，其配合比应重新确定。

6.2.7  砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。

6.2.8  砌筑砂浆强度等级的评定应以标准养护、龄期为28d的试块抗压强度结果为准，并应按照JGJ/T 70的规定执行。

6.2.9  当施工中或验收时出现下列情况，可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测，并判定其强度：

1  砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足；

2  对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议；

3  砂浆试块的试验结果，不能满足设计要求。

- 6.3 砌筑要求

6.3.1  施工前应按建筑设计图，墙体特点，多孔砖尺寸，楼层标高，梁、柱及门窗位置等试摆砖。试摆砖应遵守下列原则：

1  尽可能使用主规格砖；

2  轻集料混凝土多孔砖应对孔错缝排列，墙体的个别部位无法满足时，应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片，但竖向通缝不宜超过两皮砖；

3  垂直灰缝宽度和水平灰缝宽度宜控制在10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm；

4  外墙转角处、纵横墙交接处，应分皮咬槎交错搭砌；

5  门窗洞口处应考虑门窗固定位置及固定方法；

6  水电预埋管线在砌体内应布置好通道，在砌筑墙体时预留或预埋，不得随意打凿已砌筑好的墙体；

7  各种预埋件、锚固件，应根据位置选配相应的多孔砖；

8  预留施工孔洞，应制定出施工后处理方案；

9  轻集料混凝土多孔砖在砌体中的公称尺寸应为轻集料混凝土多孔砖的外型尺寸加灰缝尺寸。

6.3.2  砌体施工前，应将基础顶面或楼地面按标高找平，然后应按设计图放出砌体轴线、边线、门窗洞口和梁柱串心线。

6.3.3  砌体施工前，应对抗震拉结筋进行隐蔽验收，位置偏差、缺漏的应进行补植，并应按DBJ/T 13-129和GB 50203进行验收。

6.3.4  砌筑前，应立皮数杆，墙体的阴、阳角及内外墙交接处应增设皮数杆，间距应不大于15m。皮数杆应标示砖的皮数、灰缝厚度以及门窗洞口、过梁、圈梁和楼板等部位的标高。

6.3.5  轻集料混凝土多孔砖砌筑时应符合下列规定：

1  砌筑前应先拉水平线，在弹好墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑，第一皮下应满铺砂浆。内、外墙应同时砌筑，纵、横墙应交接，墙体的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

2  砌体应上下错缝、内外搭接的砌筑形式。砖柱不得采用包心砌法。

3  砖半盲孔面（铺浆面）朝上砌筑，砌体灰缝应横平竖直。

4  一次铺设砂浆的长度不宜超过800mm。铺浆后应立即放置砖，应一次摆正找平。不得撬动和碰撞已砌好的砖砌体，否则应清除原有的砌筑砂浆重新砌筑。

5  严禁在轻集料混凝土多孔砖墙体内混砌其他墙体材料。若需镶砌，必须采用同材质、同强度等级的混凝土预制块。

6  固定门、窗的孔洞应采用预先加工的砼块；窗洞口的下边角处不得有竖缝，有设置窗台压顶梁的，压顶梁应伸入两侧墙体1皮砖。

6.3.6  砌体灰缝应符合下列规定：

1  灰缝应做到横平竖直，竖缝饱满度不宜低于80％，水平灰缝饱满度不宜低于90％，不得出现瞎缝、透明缝，灰缝应平整密实。

2  竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，亦不得采用石子、木楔等物垫塞灰缝的操作方法。

3  砌体水平灰缝的厚度和垂直灰缝的宽度应控制在8mm～12mm，灰缝中有配筋时厚度不应大于15mm。所埋设的网片或拉结筋必须放置在砂浆层中。

6.3.7  砌体相邻工作段的高度差不得超过一个楼层高度，也不宜大于4m，工作段的分段位置宜设在伸缩缝、沉降缝或门窗洞口处。

6.3.8  正常施工条件下，砌体的日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度以内。在砌完一个楼层后，应校核墙体的轴线尺寸及标高。

6.3.9   隔墙和填充墙的顶皮斜砌砖应在下部墙体砌筑完成后停置7天后，用专用轻集料混凝土多孔砖斜砌顶紧混凝土梁底，斜砌角度宜为60度～75度。

6.3.10   轻集料混凝土多孔砖砌体的伸缩缝、防震缝和沉降缝内，不得夹有砂浆、碎砖块和其他杂物。

6.3.11  轻集料混凝土多孔砖墙体中设置钢筋混凝土构造柱时，应按绑扎钢筋、砌筑墙体、支设模板、浇筑混凝土的施工顺序进行。

6.3.12  构造柱两侧砌体应留马牙槎，模板必须紧贴砌体，严禁板缝漏浆。

6.3.13  固定圈梁、挑梁等构件侧模的水平拉杆、扁铁或螺栓应设在多孔砖砌体灰缝中，不得在块材上打凿洞口。

6.3.14  孔洞、管道及沟槽应于砌筑时正确留置或预埋，严禁凿打。如确需开槽，宜采用切割机开槽。

6.3.15  墙体内敷设的管线、管道应符合下列规定：

1  预埋电管应先立管后砌墙；

2  管线表面与墙体表面的距离应不小于10mm；

3  敷设的成束管线或单根管径超过25mm时，应采用细石混凝土填实砖孔或设置构造柱；

4  管道安装完后，应采用细石混凝土或强度等级为M10的水泥砂浆填实，墙面抹灰时应采取相应的防裂措施。

6.3.16  安装后的管道表面应与墙体卡牢固定，不得有松动、反弹现象。管槽部位浇水湿润后应用1：3水泥砂浆填实封闭，外敷钢丝网，网宽跨过槽口每边应大于80mm。

6.3.17  局部有埋件的砌体，应用C20细石混凝土将孔灌实。

6.3.18  雨期施工，当雨量较大或无挡雨设施时，应停止外墙的砌筑，雨后继续施工时，必须复核墙体的垂直度。

6.3.19  冬期施工时，应符合JGJ 104有关规定。

- 6.4  安全施工

6.4.1  施工时应符合JGJ 59的规定。

6.4.2  垂直运输采用集装托板吊装，应设有尼龙网或安全罩围护砖垛。

6.4.3  在楼面装卸轻集料混凝土多孔砖或其他物料，严禁倾卸和抛掷，并不得撞击楼板。

6.4.4  堆放在楼板上的轻集料混凝土多孔砖、砂浆等施工荷载不得超过楼板的设计允许承载力，否则应对楼板采取加固措施。

6.4.5  轻集料混凝土多孔砖砌筑或进行其他施工时，不得站在墙上操作和在墙上设置受力支撑、缆绳等。

6.4.6  当可能遇到大风时，应对稳定性较差的窗间墙、独立柱加设临时支撑。

- 7 工程验收

7.0.1  轻集料混凝土多孔砖验收应按GB 50411有关规定执行。

7.0.2  轻集料混凝土多孔砖砌体工程验收应按GB 50203有关规定执行。

- 本规程用词说明

1  为便于执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……要求(或规定)”或“应按……执行”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照……执行”。

标准引用名录

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 18968 墙体材料术语

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 4111 混凝土小型空心砌块试验方法

GB/T 2542 砌墙砖试验方法

GB/T 13475 绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

JC 275 加气混凝土导热系数试验方法

GB 50176 民用建筑热工设计规范

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

JGJ 75 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准

DBJ 13-62 福建省居住建筑节能设计标准使用手则

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB 50003 砌体结构设计规范

JGJ 98 砌筑砂浆配合比设计规程

JGJ/T 70 建筑砂浆基本性能试验方法标准

JGJ 104  建筑工程冬期施工规程

JGJ 59 建筑施工安全检查标准

GB 50203 砌体工程施工质量验收规范

JC 943 混凝土多孔砖

GB 15229 轻集料混凝土小型空心砌块

DBJ/T 13-75  蒸压砂加气混凝土砌块建筑构造

DBJ/T 13-129  后锚固填充墙拉结钢筋施工及验收规程

福建省工程建设地方标准

轻集料混凝土多孔砖应用技术规程

Technical specifications for application of lightweight aggregate concrete perforated bricks

DBJ/T **-***-****

建设部备案号：J*****-****

条文说明

****  福州

目  次

1  总  则	21

3  基本规定	22

4  技术要求	23

5  设  计	24

5.1  建筑节能设计	24

5.2  建筑与结构设计	24

6  施　工	25

6.1  一般规定	25

6.2  砌筑砂浆	25

6.3  砌筑要求	25

6.4  安全施工	26

目  次

1  General provisions	21

3  Basic regulations	22

4  Technical requirements	23

5  Design	24

5.1  Energy efficient design	24

5.2  Architectural and structural design	24

6  construction	25

6.1  General regulations	25

6.2  Masonry mortar	25

6.3  Masonry requirements	25

6.4  safety construction	26

- 1  总  则

1.0.1  轻集料混凝土多孔砖作为一种自保温墙体材料，具有与建筑同寿命、节能利废、轻质保温、施工方便、工效快等优点，能克服内、外保温体系材料抗裂性差、吸水率大、耐候性差、与墙体粘结性能不佳等缺点，受到建筑界的青睐。目前在浙江杭州、湖南长沙、江苏盐城及福建福州、漳州、南平、泉州、连江、长乐等地都相继生产该产品。对于轻集料混凝土多孔砖，国内目前尚无相应标准对其进行质量检验与验收。编制本规程的目的是指导使用轻集料混凝土多孔砖，确保建设工程质量。

1.0.3  本条指出了在使用轻集料混凝土多孔砖时，还应执行现行的一些检验、设计、施工、验收等标准、规范。

3  基本规定

3.0.1  轻集料混凝土多孔砖的性能参数是可以通过生产过程调整控制的，因此，对生产企业必须有相应的质量要求，从生产源头来控制质量。除了全参数的型式检验外，生产企业应按批进行出厂检验，并将出厂检验结果列入质量合格证，以供使用者参考。

3.0.3  不同等级、规格、生产批号的轻集料混凝土多孔砖技术要求不同，不同生产批号的产品性能也会有所不同，应分别堆放。

- 4  技术要求

目前与轻集料混凝土多孔砖的技术要求和试验方法相关的标准主要有《混凝土多孔砖》JC 943、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB 15229、《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T  4111、《砌墙砖试验方法》GB/T 2542、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566、《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475、《加气混凝土导热系数试验方法》JC 275及《民用建筑热工设计规范》GB 50176等。编制组根据轻集料混凝土多孔砖的特点以及对福建省多家轻集料混凝土多孔砖产品性能的研究及检验，并综合考虑我省轻集料混凝土多孔砖的应用及其发展方向后，提出了轻集料混凝土多孔砖的技术要求和试验方法。

- 5  设  计

- 5.1  建筑节能设计

到目前为止，我国已经制定颁布了各不同地区的建筑节能设计的标准和规范。轻集料混凝土多孔砖的建筑节能设计也按相应的标准、规范执行，本章节不再重复相关的标准、规范。

- 5.2  建筑与结构设计

1. 轻集料混凝土多孔砖强度要求：因轻集料混凝土多孔砖块自身结构松散，若强度过低，在出厂的运输、装卸过程常发生过多的损耗，给使用者造成损失，降低使用者对该产品的兴趣和信心。另一方面，同是福建省住房和城乡建设厅主持制定的《蒸压砂加气混凝土砌块建筑构造》（DBJT13-75）,要求其强度不低于MU3.5，所以将轻集料混凝土多孔砖最低强度定为MU3.5。

2. 轻集料混凝土多孔砖抗变形能力较差。若砂浆强度过高，收缩率过大，与轻集料混凝土多孔砖的收缩变形不协调，将增加墙体开裂的几率，所以要求所用砂浆的收缩率尽可能与墙体材料的收缩率相匹配。

3. 轻集料混凝土多孔砖墙体与混凝土柱间的拉结钢筋：墙厚≥180mm的，用2φ6拉结筋与以往的构造做法是一致的；当墙厚＜180mm时，若再用2φ6拉结筋，因孔距太小，对柱取孔植筋将对混凝土柱造成伤害。（因拉结筋通常是在柱混凝土成型并达到设计强度后采用取孔植筋方法完成的，在植筋前的成孔过程中，在柱内取2个孔距过小的孔，对混凝土柱的伤害程度较大。）所以，墙厚<180mm时，建议采用一根墙柱拉结筋。

4. 顶层端开间窗洞靠山墙侧设置钢筋混凝土构造柱：夏季屋面受太阳热辐射温度升高而使梁板伸长，梁板下的墙体温度均低于屋面，而且砖墙的温胀系数仅是混凝土的1/2，所以夏季屋面下的砖墙因温升而伸长值远小于现浇的屋面梁板，从而墙体成了屋面梁板伸长的连续约束体。约束越强，约束剪应力越大。越远离温度不动点（不论温度上升还是下降，该点均不产生伸缩，一般情况该点也是几何对称点。），屋面梁板的变形值越大，约束剪应力也越大。因此，常在顶层纵墙两端开裂。典型的裂缝有：不开洞的纵墙上角呈正八字形斜裂缝，开洞口的纵墙两端常在窗洞口底靠山墙侧呈水平裂缝。所以，本条要求顶层端开间窗洞靠山墙侧设置钢筋混凝土构造柱，以避免窗脚靠山墙侧产生水平裂缝。

- 6  施　工

- 6.1  一般规定

6.1.1  制作轻集料混凝土多孔砖的原材料品种较多，故施工单位应根据建筑物所在地区的气候环境和轻集料混凝土多孔砖材料特点编制施工技术方案。

6.1.2  进入施工现场的轻集料混凝土多孔砖都应有质保资料，以证明原材料的有关技术指标是否符合设计要求。

6.1.3  施工现场建筑材料堆放的规定是为了防止轻集料混凝土多孔砖砌筑前受潮、避免不同规格的材料混用，也有利于施工现场文明。

6.1.4  本条规定是为了防止轻集料混凝土多孔砖砌筑前含水率过高而改变物理性能。砌筑上墙后在后期施工中会产生收缩，造成墙体开裂。

6.1.6  轻集料混凝土多孔砖是薄壁空心材料，墙上留设脚手孔洞将使墙体承受局压。事后镶砌也难以使该部位砂浆饱满密实。多年施工实践证实，轻集料混凝土多孔砖墙体施工可完全做到不设脚手孔洞，因此，条文作了严格规定。

6.1.7  在轻集料混凝土多孔砖墙体上留置临时洞口，限于施工条件，有时确实难免。但留洞不当，必然削弱墙体的整体性，或造成洞口砌体变形、开裂。为此，本条对留洞的位置和补砌要求均作出了具体规定，以保证砌体质量。

6.1.8  清理轻集料混凝土多孔砖表面的污物是为了使轻集料混凝土多孔砖与砌筑砂浆或粉刷层之间粘结得更好。

- 6.2  砌筑砂浆

6.2.6  施工中当采用水泥砂浆代替混合砂浆时，应重新确定砂浆强度等级。

6.2.7  砂浆应在初凝前使用完毕。掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。

6.2.9  原位检测或取样检测的现场检验方法可作为砂浆和砌体强度判定的方法。

- 6.3  砌筑要求

6.3.1  试摆砖是施工作业准备的一项重要工作，是保证砌体工程质量的重要技术措施。在试摆时，水电管线安装人员与土建施工人员共同参与，按建筑设计图，砌体特点，多孔砖尺寸，楼层标高，梁、柱及门窗位置等试摆砖。

6.3.4  皮数杆是保证小砌块砌体砌筑质量的重要措施。它能使墙面平整，砌体水平灰缝平直并厚度一致，故施工中应坚持使用。

6.3.6  灰缝饱满度对防止墙体裂缝和渗水至关重要，故对灰缝饱满度提出要求。

6.3.7  为组织流水施工，房屋变形缝和门窗洞口是划分施工工作段的最佳位置。构造柱将墙体分隔成几个独立部分，因此，也是施工工作段的划分位置。同时，由于墙体稳定性考虑，规定相邻施工工作段高差不得超过一个楼层高度，也不应大于4m。

6.3.8  规定墙体日砌筑高度有利于已砌筑墙体尽快形成强度使其稳定有利于墙体收缩裂缝的减少。因此，适当控制每天的砌筑速度是必要的。

6.3.9  隔墙和填充墙砌完后，砌体还将有一定变形，因此规定在抹灰前再砌到顶，由于隔墙和填充墙砌到顶时，墙顶与梁底不易紧密结合，将来易开裂，故要求“斜砌楔紧”,并用砂浆灌实。用专用轻集料混凝土多孔砖可避免不同材料产生的墙体裂缝。

6.3.10  如砌体的伸缩缝、防震缝和沉降缝内夹有砂浆、碎砌块和其他杂物，会使变形缝起不到应有的作用。

6.3.12  为了保证构造柱与砌体拉结。

6.3.13  考虑支模需要，同时又防止在已砌好的墙体上打洞，故提出本条措施。

6.3.14  轻集料混凝土多孔砖墙体砌好后打洞、凿槽会损坏多孔砖的壁和肋，影响砌体强度，甚至产生微裂缝。因此应做到预留、预埋。

6.3.16  采取水泥砂浆封闭，外敷钢丝网等措施是为了防止管道安装处的墙面产生裂缝。

6.3.18  轻集料混凝土多孔砖被雨水淋湿会产生湿胀，砌上墙后会因干缩易使墙体开裂，所以当雨量较大或无挡雨设施时，应停止外墙的砌筑，当雨量为小雨及以上时，若继续往上砌筑，雨后常因已砌好的砌体的灰缝砂浆尚未凝固而使墙体发生偏斜。雨后继续施工时，必须复核墙体的垂直度。

- 6.4  安全施工

6.4.2  为防止轻集料混凝土多孔砖在垂直运输过程中因受碰动或其它因素的影响从高空坠落伤人，因此要求用尼龙网或安全罩围护砖垛。

6.4.3  在楼面装卸轻集料混凝土多孔砖或其他物料，易造成多孔砖破碎、楼板断裂及脚手架不稳定，故应予以制止。

6.4.4  主要防止堆载超过楼板的设计允许承载力而突然断裂，造成重大安全事故。

6.4.5  站在墙上操作既不符合安全施工要求，又影响砌体砌筑质量，故有必要制止。

6.4.6  大风时，稳定性较差与刚砌筑的墙体易发生倾倒事故，故应引起有关人员注意。