福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：DJB/T 13- ××××—2012

- 住房城乡建设部备案号：××××-2012

预应力混凝土折线形屋架

施工技术规程

Technical specification of gambrel roof truss of prestressed reinforced concrete

（征求意见稿）

2012—  — 发布                         2012— —  实施

福建省住房和城乡建设厅     发布

福建省工程建设地方标准

预应力混凝土折线形屋架施工技术规程

Technical specification of gambrel roof truss of prestressed reinforced concrete

DJB/T 13- ××××—××××

主编单位：

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

施行日期：××××

2012年   福州

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅闽建科函【2010】173号文“关于下达2010年第二批建设科学技术计划的通知”的要求，标准编制组在广泛调研、认真总结实践经验、参考国内外先进标准和广泛征求意见的基础上，制订了福建省工程建设地方标准《预应力混凝土折线形屋架施工技术规程》（DBJ/T ××××—××××）。

本规程的主要技术内容是： 1 总则；2 术语；3基本规定；4 材料性能要求；5 制作与安装；6质量与验收等。

在执行本标准中，请各单位依据实际检测经验，收集资料，随时将意见和建议函告省住房和城乡建设科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）。

本规程由福建省住房和城乡建设厅科技处归口管理，授权由主编单位负责具体技术内容的解释。

| 主编单位 | ： | 福建省建筑科学研究院 |
| --- | --- | --- |
| 主要起草人 | ： | 徐勇、徐超、陈宇伦、蔡仲华、浦沪军等 |
| 主要审查人 | ： |  |

目    次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	3

4  材料性能要求	4

4.1  混凝土的原材料	4

4.2  钢筋	4

4.3  锚具	4

4.4 钢板与型钢	4

4.5 波纹管	5

4.6 焊条与焊剂	5

4.7 连接件等	5

5  制作与安装	6

5.1  一般规定	6

5.2  屋架的制作	6

5.3  屋架预应力的施工	7

5.4  屋架的扶直与吊装	9

6  质量与验收	11

附录 屋架常用预应力筋力学性能、锚具、金属波纹管规格等	12

本规程用词说明	12

引用标准名录	15

CONTENT

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic provisions	3

4  Material property requirements	4

4.1 Concrete raw material	4

4.2 Steel	4

4.3 Anchorage	4

4.4 Steel plate and section steel 	4

4.5 Corrugated pipe	5

4.6 Welding rod and Flux	5

4.7 Connecting piece	5

5  Manufacture and installation	6

5.1 General provisions	6

5.2 Manufacture of Roof truss	6

5.3 Prestress construction of Roof truss	7

5.4 Straighten up and hoisting of Roof truss	9

6  Quality and inspection	11

Appendix 	12

Explanation of Wording in This Specification	14

List of Quoted Standards	15

Addition: Explanation of Provisions……………………………………… 15

- 1总  则

1.0.1 为了满足建筑工程的需要，解决预应力混凝土折线形屋架由于平面刚度差，运输困难的难题，采用正确现场就地预制的方法，使屋架的施工验收、技术先进、安全规范、确保质量，制定本技术规程。

1.0.2 本技术规程适用于预应力混凝土折线形屋架中跨度为18m，21m，24m，27m，30m屋架现场预制施工与质量的验收。

1.0.3 预应力混凝土折线形屋架现场预制的施工与质量验收除应结合本规程外，尚应符合国家现行有关规范、标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1  装配式结构  prefabricated concrete structure

系装配式混凝土结构的简称，是以预制构件为主要受力构件经装配、连接而成的混凝土结构

2.0.2  屋架  roof truss

屋架用于屋顶结构的桁架,它承受屋面和构架的重量以及作用在上弦上的风载。其上弦、下弦、端竖杆和端斜杠均为现浇混凝土杆件。腹杆可为现浇或预制混凝土杆件。

2.0.3  有粘结预应力筋 bonded prestressing tendon

是和混凝土直接粘结或是张拉后通过灌浆使之与混凝土粘结的一种预应力筋。

2.0.4  后张法 post-tensioning method

混凝土结构或构件达到一定强度后，张拉预应力筋并用锚具锚固，使混凝土产生预压应力的施工方法。

2.0.5  锚具 anchorage

在后张结构或构件中，为保持预应力筋拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。

- 3 基本规定

3.1根据设计所选用的屋架型号，核对屋架跨度、檐口形状、天窗类别、屋面荷载设计值、悬挂吊车起重机重量、抗震设计烈度、挡风板及端壁板等情况是否符合设计图纸和工程实际情况。

3.2预应力混凝土折线形屋架现场预制应编制专项施工方案，通过对施工过程进行培训，熟悉操作要领及工艺标准。

3.3屋架预制应进行合理平面布置，要考虑屋架翻身吊装时吊车所处的位置进行布置。

3.4施工中所采用的材料应具有有效的产品合格证和材料性能检测报告。

3.5预应力混凝土折线形屋架应按《钢筋混凝土结构工程施工与质量验收规范》GB50204-2002（2011版）进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于工程上。

- 4 材料性能要求

- 4.1 混凝土的原材料

4.1.1预应力混凝土折线形屋架混凝土强度等级为C40以上，配制时宜选用强度等级不低于42.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不得采用矾土水泥拌制。所使用的水泥其质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥>GB175-2007的规定。

4.1.2细骨料应选用质地坚硬，级配良好的中砂，其含泥量不大于1.5%。粗骨料应选用质地致密，级配良好的碎石，其粒径不大于20mm，含泥量不大于0.5%。骨料的其他质量指标尚应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92）与《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53-92）的规定。

4.1.3混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）等的规定，预应力混凝土折线形屋架严禁使用掺有氯化物等对钢筋有腐蚀作用的外加剂。

4.1.4拌制混凝土宜采用饮用水；当采用其它水源时，水质应符合现行国家标准《混凝土拌合用谁标准》（JGJ63）的规定。

- 4.2钢筋

4.2.1普通钢筋采用热轧钢筋HRB335或HRB400,	其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499）等的规定。

4.2.2预应力钢筋采用公称直径为15.2mm的低松弛钢绞线（1×7），以符号S表示。其强度为1860N/mm2;抗拉强度设计值为1320 N/ mm2;抗压强度设计值为390 N/ mm2，其质量应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224的规定。

- 4.3锚具

4.3.1张拉端宜采用夹片锚具，固定端可采用挤压锚具。当用于多跨等高厂房时，相邻跨屋架的端部不应采用挤压锚具。

4.3.2锚具应符合下列规范规定

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T-2007）

《预应力筋用锚具、夹具和连接器技术规程》（JGJ85-2010）

- 4.4 钢板和型钢

4.4.1钢板和型钢采用Q235-B号钢；其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700-2006等的规定。

- 4.5 波纹管

4.5.1波纹管系金属螺旋管，其尺寸和性能应符合《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。

- 4.6焊条和焊剂

4.6.1焊条和焊剂应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117-1995、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003的有关规定。

- 4.7连接件等

4.7.1悬挂吊车用的连接件、轨道及车档均采用Q235-B号钢，并应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构温度低于0℃时但高于-20℃时，应具有0℃冲击韧性的合格保证；当结构工作温度低于-20℃时，应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

- 5制作与安装准备

- 5.1一般规定

5.1.1后张预应力工程的施工应具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。

5.1.2施加预应力用的机具设备及仪表，应由专人使用和管理，定期维护和校定。其校定时张拉设备应配套标定，配套使用。

5.1.3在浇筑混凝土之前，应对模板工程，钢筋、预应力隐蔽工程验收，其内容包括：

1.普通钢筋及预应力筋的品种、规格、数量、位置等；

2.普通钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；预应力锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等；

3.预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等；

4.锚固区局部加强构造等；

5.预埋件的规格、数量、位置等；

6.屋架模板总尺寸、挠度及各杆件断面尺寸等。

- 5.2屋架的制作

5.2.1屋架制作的工艺流程

安装非预应力筋骨架及预埋件

安装制作底模

预埋波纹管

封模板

浇筑混凝土

制作砼试块

养护砼、拆模

清孔、穿预应力筋

锚具、预应力筋制作准备

张拉预应力筋

砼试块试验、达到设计要求

张拉机具校定

孔道灌浆

灌浆材料、机具准备

制作水泥浆试块

起吊、安装准备

水泥浆试块达到要求

5.2.2屋架底模的制作

1.根据屋架施工制定的方案、屋架预制的平面布置图及叠加预制的层数（不得超过四层），先将制作屋架的场地平整，夯实地基，准备好预制台面，并做好排水措施。

2.在预制台面上，进行屋架1:1的放样，制作屋架底模，底模可放用砖砌抹灰胎膜，或用埋木的木底板方法。

5.2.3孔道波纹管的预埋

1.预埋波纹管时，先根据屋架的长度及孔道端部扩张段锥形筒的长度对波纹管下料，对连接管要根据连接头下料，每根管长为60cm，连接时波纹管旋转进去，然后用胶带轧紧连接处，防止浇筑混凝土时水泥浆注入管内，引起堵管。

2.波纹管在钢筋骨架绑扎好后，从下弦的一端穿向另一端，在每隔60cm的位置上用井字钢筋架固定波纹管，井字架用铁丝绑扎在箍筋上，确保波纹管位置正确，并宜在波纹管内预置φ40mm塑料管，混凝土浇筑后，清理孔道后拔出。

3.孔道端部扩张段锥形筒与波纹管连接处，用一根50mm的钢管从孔道端部进入波纹管50mm以上，交接处用胶带封住。在外露钢管的端部焊接二根钢筋，以使在浇筑砼后，可定时旋转钢管，不让砼与钢管粘住。终凝后拔出钢管成孔。

4.根据灌浆孔的位置在波纹管上开口，用带嘴的塑料弧形压板与海绵垫片覆盖并用铁丝扎牢，在接外径20mm内径16mm的塑料管，该管垂直向上延伸至屋架下弦底部，在模板只开25mm洞口，超出模板200mm。为防止浇筑砼时将塑料管压扁，管内临时衬有钢筋，浇筑后再拔出。

5.模板配置要简单，装拆方便和周转使用的要求，模板表面平整、光洁，要涂刷隔离剂，对于砖胎膜或屋面叠合面应涂刷高效隔离剂，或抹披2mm滑石粉或塑料薄膜隔离。

5.2.4屋架混凝土的浇筑

1.混凝土采用商品混凝土或现场机械搅拌，严格控制配合比和塌落度。

2.灌注砼从一端向另一端顺序进行一次浇筑完，不留施工缝。由于屋架下弦及其端部预埋件多，且钢筋密集，应采用φ30mm或带片状振动棒振捣 密实，振捣过程中不得碰撞波纹管。

3.砼浇筑后应及时覆盖保湿养护。

- 5.3屋架预应力的施工

5.3.1预应力钢绞线下料长度计算：

预应力筋的下料长度应考虑构件内长度，张拉端外伸预留长度，弹性回缩值，张拉设备，钢材品种和施工方法等因素。

预应力其下料长度L计算如下式：

屋架预应力均为一端张拉，故

L=L0+L1+L2+L3

式中：L0——构件内预应力束长度

L1——锚垫板厚

L2——夹片式工作锚具厚度

L3——张拉端外露预留长度

5.3.2预应力钢绞线的下料与编束：

1. 预应力筋的下料应在平整的场地上直线地定出下料长度，在下料场地的两端设置固定标志，每端有专人负责，切断前应将预应力束拉直理顺，宜用砂轮割机切断，保证切口规则、无刺头，不得采用电弧焊切割。

2．在预应力束下料的同时做好分区及类型的编号，用20#铁丝绑扎，间距1.0~1.5m。编束时，应先将钢绞线理顺，并尽量使各根钢绞线松紧一致。

5.3.3预应力钢绞线的张拉

预应力钢绞线的张拉必须在屋架混凝土强度达到设计强度的100%后方可进行。

1.预应力钢绞线张拉力的确定：

表5.3.3下弦预应力筋张拉力                       单位：kN

| 承载能力等级 钢筋规格及张拉力 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋架型号 | 钢筋规格 | 张拉力 | 钢筋规格 | 张拉力 | 钢筋规格 | 张拉力 |
| YWJ18- | 2ΦS15.2 | 399.44 | 3ΦS 15.2 | 599.17 | 4ΦS 15.2 | 798.89 |
| YWJ21- | 3ΦS 15.2 | 580.00 | 3ΦS 15.2 | 580.00 | 4ΦS 15.2 | 690.00 |
| YWJ24- | 3ΦS 15.2 | 580.00 | 4ΦS 15.2 | 690.00 |  |  |
| YWJ27- | 3ΦS 15.2 | 580.00 | 4ΦS 15.2 | 690.00 |  |  |
| YWJ30- | 3ΦS 15.2 | 580.00 | 4ΦS 15.2 | 690.00 |  |  |

2.预应力钢绞线的张拉顺序

在混凝土强度等级达到100%设计强度等级时，方可张拉预应力筋，迭层生产的屋架，应先上层后下层逐层进行张拉。

3.预应力钢绞线张拉伸长量的校核

张拉伸长值的计算方法:

预应力束张拉伸长值△L可用以下简化式计算：

ΔL=NpLApEs

Np——预应力筋平均张拉力

Ap——预应力束截面面积

ES——预应力束弹性模量（取1.95E+5)

L ——预应力束实际长度

预应力筋张拉伸长值的量测，是在建立预应力之后进行。其实际伸长值

ΔL=ΔL1+ΔL2-ΔLC

式中 ΔL1—从初应力至最大张拉力之间实测伸长值；

ΔL2—初应力以下的推算值，可根据弹性范围内张拉力与伸长值成正比的关系推算确定；

ΔLC—施加预应力时，后张法预应力构件的弹性压缩值和固定端锚具楔紧引起的预应力筋内缩值；初应力取0.1σcon。

张拉时预应力筋的理论伸长值与实际伸长值的允许误差为±6%。如超出范围，应查明原因并采取措施予以调整，方可继续张拉。

5.3.4孔道的灌浆

1.灌浆前必须准备齐全灌浆设备，并经试运行其性能良好。主要设备有：灰浆搅拌机、灌浆泵、储浆桶、过滤器、橡胶管和喷浆嘴等。

2.孔道灌浆宜在预应力钢绞线张拉后立即进行。灌浆前孔道应湿润洁净；灌浆顺序宜先灌注下层孔道，并应缓慢均匀地进行。

3.灌浆用水泥浆应采用42.5MPa级普通硅酸盐水泥配制，为了减少收缩，宜掺入高性能外加剂，其掺量通过试验确定。但水泥浆不得掺入氯化物或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。

4.水泥浆宜采用机械拌制确保搅拌均匀，其水灰比应不大于0.45。搅拌后3h泌水率不宜大于2%，且不应大于3%，泌水应能在24小时内全部重新被水泥浆吸取，水泥浆抗压等级不应小于30N/mm2。

5.灌浆工作应由屋架下弦杆的一端向另一端缓慢均匀地进行，不得中断并排气通顺。在另一端冒出浓浆且封闭排气孔后，应再继续加压0.5~0.7MPa，稳压2min。稍后在封闭灌浆孔，每榀屋架的全部孔道宜一次灌浆完成。

6.孔道灌浆应在常温下进行，当室外温度低于5℃时，孔道灌浆应采取抗冻保温措施。当室外温度高于35℃时，宜在夜间灌浆。移动屋架时，水泥浆强度不宜低于20MPa。

7.锚固后的预应力钢绞线外露部分采用砂轮切割机切割，其外露长度不宜少于预应力筋直径的1.5倍，且不宜小于30mm。孔道灌浆后，端部锚具应用C40细石混凝土封闭，外露预应力筋保护层厚度：处于正常环境时，不应小于20mm，处于易受腐蚀的环境时，不应小于50mm。

- 5.4屋架的扶直、存放

5.4.1屋架由平卧扶直或吊装按下列示意图5.4.1（以24m屋架为例）进行，并宜采用滑轮装置以保证每点受力均匀；扶直和吊装时，应设杉杆临时加固上弦。起吊必须平稳，勿使屋架受扭或歪曲，亦不得急速冲击起吊。

图5.4.1   24m跨屋架平卧扶直及吊装示意图

5.4.2屋架存放及运输应呈垂直状态，并应设置临时支撑以防倾倒，扭曲。

- 6质量验收

6.1屋架应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011版）进行检验。

6.2屋架应按标准图或设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验。结构性能检验不合格的不得用于混凝土结构。

6.3屋架子分部工程验收资料：

1.原材料出厂合格证及性能检测报告

2.施工试验报告及见证检测

3.隐蔽工程验收记录

4.施工记录

5.检验批验收记录

6.工程重大质量、技术的技术资料、处理方案和验收记录

- 附录  屋架预应力钢绞线

附表1 屋架常用1×7低松弛有粘结钢绞线

| 公称直径 (mm) | 直径 允许 偏差 (mm) | 公 称 截面积 (mm2) | 每米参 考重量 (g/m) | 抗拉强 度σb (MPa) | 整根钢绞 线最大力 Fm(kN) | 规定非比 例延伸力 Fp0.2 (kN) | 最大力 总伸长率 δ(%) | 应力松弛性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 初始负荷 相当于公 称最大力 的% | 1000h应力松弛率(%)不大于 |
|  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | 140 | 1101 | 1860 | 260 | 234 | L0≥500mm 3.5 | 70 | 2.5 |
| 注：钢绞线弹性模量为（1.95±0.1）×105MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 屋架常用张拉端锚具及孔道端部扩张段锥形筒

| 附图 1 张拉端部 圆锚体系构造图 1-预应力钢绞线 2-夹片 3-工作锚板 4-屋架原设计预埋板 5-孔道端部扩张锥形筒 6-波纹管 |  |
| --- | --- |

附表2圆形夹片锚固体系及孔道端部扩张段锥形筒      单位：mm

| 钢绞线 直径-根数 | 锚板 φA×B | 波纹管内径 C | 锥形筒内径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 |
| 15-2 | φ88×50 | φ45～55 | 61 | 58 |
| 15-3 | φ88×50 | φ45～55 | 61 | 58 |
| 15-4 | φ103×50 | φ50～55 | 71 | 63 |

- 屋架常用金属波纹管

附表3 圆形金属波纹管规格(mm)

| 管内径 |  | 40 | 45 | 50 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 |  | +0.5 |  |  |  |
| 钢带厚 | 标准型 | 0.25 |  | 0.28/0.30 |  |
|  | 增强型 | / |  |  | 0.40 |

注：波纹高度：单波2.5mm，双波3.5mm。

- 屋架常用挤压锚具

附图 2 固定端部 挤压体系构造图 1-预应力钢绞线 2-挤压锚具 3-附加垫板 4-屋架原设计预埋板 5-孔道端部扩张锥形筒 6-波纹管

- 挤压锚附加垫板

附图 3   挤压锚附加垫板图

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为 “应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3.《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥>GB175-2007

4.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92）

5.《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53-92）

6.《混凝土外加剂》（GB8076）

7.《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）

8.《混凝土拌合用谁标准》（JGJ63）

9.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499）

10.《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224

11.《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T-2007）

12.《预应力筋用锚具、夹具和连接器技术规程》（JGJ85-2010）

13.《碳素结构钢》GB/T 700-2006

14.《碳钢焊条》GB/T 5117-1995

15.《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

16.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

福建省工程建设地方标准

预应力混凝土折线形屋架施工技术规程

- Technical specification of gambrel roof truss of prestressed reinforced concrete

JGJ/T ××××—××××

- 条 文 说 明

目   次

1  总 则	18

2  术 语	19

4  材料性能要求	20

4.1  混凝土的原材料	20

4.2  钢筋	20

4.3  锚具	20

4.4 钢板与型钢	20

4.5 波纹管	21

4.6 焊条与焊剂	21

4.7 连接件等	21

5  制作与安装	22

5.1  一般规定	22

5.2  屋架的制作	22

5.3  屋架预应力的施工	22

6  质量与验收	24

- 1 总  则

1.0.1  随着我省预应力混凝土折线形屋架的广泛运用，采用较多是现场就地预制的方法，因此需要一本适应我省预应力混凝土折线形屋架施工技术开展的施工规程来规范施工作业，提高施工质量。

1.0.2 本条所我们主要根据我省目前屋架应用的情况，提出了本规程的适用范围。

1.0.3 我国现行规范标准中明确规定的条文，本规程未曾引用的，如在实际工程应用中出现，应按我国现行的有关规范、标准执行。

- 2术 语

本规程的术语是从预应力混凝土折线形屋架施工的角度赋予涵义，英文术语仅供参考。

- 4材料性能要求

#### 4.1混凝土的原材料

4.1.1混凝土强度的评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107。水泥进场时，应根据产品合格证检查其品种、级别等，强度、安定性等式水泥的重要性能指标，进场时应作复检，其质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》ＧＢ　１７５的要求。4.1.2混凝土所用的沙子、石子应分别符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92）与《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53-92）的质量要求，其检验项目、检验批量和检验方法应遵照标准的规定执行。

4.1.3混凝土外加剂种类较多，且均有相应的质量标准，使用时其质量及应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）等的规定，若外加剂中含有氯化物，同样可能引起混凝土结构中钢筋的锈蚀，故应严格控制。

4.1.4考虑到长远发展的趋势，除了采用饮用水外，也可采用其它水源，但其质量应符合现行国家标准《混凝土拌合用谁标准》（JGJ63）的要求。

#### 4.2钢筋

4.2.1钢筋应检查产品合格证和出厂检验报告，并按相关标准的规定进行抽样检验。产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料，应列出产品主要性能指标。进场复验报告是进场抽样检验的结果，并作为材料能否在工程中应用的判断依据。

4.2.2预应力筋是预应力混凝土折线形屋架的最重要的原材料，进场是应根据进场批次和产品的抽样检验方案确定检验批，进行进场复验。由于各厂家提供的预应力筋产品合格证内燃与格式不尽相同，为统一及明确有关内容，要求厂家除了提供产品合格证外，还应提供反映预应力筋主要性能的出厂检验报告，两者可以合并提供。进场复验可仅作主要的力学性能试验。

#### 4.3锚具

目前国内锚具生产厂家较多，各自形成配套产品，产品结构尺寸及构造也不尽相同。为确保实现设计意图，要求锚具按设计规定采用，其性能和应用应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370和《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85的规定。锚具、夹具的进场检验主要作锚具的静载试验，材质、机加工尺寸等只需按出厂检验报告中所列指标进行核对。

#### 4.4钢板与型钢

钢板和型钢应检查产品合格证和出厂检验报告，并按相关标准的规定进行抽样检验。产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料，应列出产品主要性能指标。进场复验报告是进场抽样检验的结果，并作为材料能否在工程中应用的判断依据。

#### 4.５波纹管

目前，预应力混凝土折线形屋架中多采用金属螺旋管预留孔道。金属螺旋管的刚度和抗渗性能是很重要的质量指标，但试验较为复杂。当试验单位能提供近期采用相同品牌和型号金属螺旋管的检验报告或有可靠工程经验时，也可不作两项检验。由于金属螺旋管经运输。存放可能出现伤痕、变形、锈蚀、污染等，故使用前应进行外观质量检查。

#### 4.6焊条和焊剂

焊接材料对焊接的质量有重大影响。其选用必须符合设计文件和国家现行标准的要求。对于进场时经验收合格的焊接材料，产品的生产日期、保存状态、使用烘焙等也直接影响焊接质量。本条即规定了焊条的选用和使用要求，这是保证焊接质量的必要手段。

#### 4.7连接件等

本条是对进场连接件实物进行复验，进场材料应有质量证明书（出厂合格证）等质量证明文件。

- 5制作与安装准备

#### 5.1一般规定

5.1.1预应力分项工程的质量对结构的安全起着重要的作用，同时后张预应力施工是一项专业性强、技术含量高、操作要求严的作业，具有预应力专项资质的施工单位长期承担预应力施工，拥有丰富的施工实践经验，是保证预应力工程质量的首要条件。同时预应力屋架施工前，专业施工单位应根据设计图纸，编制预应力施工方案，当设计图纸深度不具备施工条件时，预应力施工单位应予以完善，并经设计单位审核后实施。

5.1.2张拉设备在正常情况下使用时，一般与标定状态相同，张拉设备（千斤顶、油泵及压力表等）应配套标定，艺确定压力表读数与千斤顶输出力之间的关系。当设备发生异常状况及油泵用液压油稠度发生明显变化的时候，应重新标定。

5.1.3

1~6屋架隐蔽工程反映了工程施工的综合质量，在浇筑混凝土前验收是为了确保钢筋及预应力筋等的安装符合设计要求并在混凝土结构中发挥其应有的作用。本条对屋架隐蔽工程验收的内容作出了具体规定。

#### 5.2屋架的制作

5.2.1屋架制作的工艺流程是根据大量的工程实践总结出来的，适合大多数的屋架制作。

5.2.2

1~2无论是采用何种材料制作的模板，本条提出的要求，以适应混凝土结构施工技术发展的要求，也为了保证屋架的成型质量。

5.2.3孔道波纹管的预埋

1~3预应力筋马凳的间距，与预应力筋重量和波纹管自身的刚度有关，屋架下弦杆断面较小，波纹管安装后与马凳扎紧固定，防止波纹管上浮，同时波纹管连接处应用多道胶带包缠封闭，以免漏浆。

4.灌浆管在伸出构件表面的塑料管部分可与构件上的钢筋等稳定部件绑扎牢固，以防施工过程中因塑料管断裂而损坏。

5.本条对模板的要求，是为了保证屋架的成型质量。

5.2.5屋架混凝土的浇筑

1~3在施工过程中，应根据原材料、配合比、浇筑部位和季节等具体情况，制订合理的施工技术方案，采取有效的振捣和养护措施，保证混凝土密实及强度的正常增长。

#### 5.3屋架预应力的施工

5.3.1~5.3.2预应力钢材属于高碳钢，局部受高温后急冷会事金属变脆易断。制作时应避免焊接或接地电火花损伤预应力筋表面，也不允许周边气割钢材时，高温铁水流淌在预应力筋表面。严禁将预应力筋作为电焊接地线。

5.3.3

1.~2预应力筋的张拉力是由锚固区传递给结构，因此张拉时实体结构应达到设计要求的强度，满足锚固区局部受压承载力的要求。

3.预应力钢绞线的张拉顺序应使混凝土不产生附加应力、构件不扭转与侧弯、结构不变位，因此对称张拉是一个重要原则。

5.3.4孔道的灌浆

1.机械搅拌是为了更好保证水泥浆的质量。

2~5.当灌浆不畅通需要更换灌浆孔时，应及时将第一次灌入的水泥浆排出，以免孔道内留有空气，影响灌浆质量，如排浆困难，也可采用钻孔补灌浆等措施。

6.在我省内施工中，低温灌浆的情况少，但当遇到此施工情况时，更不应忽视。

7.锚具封闭保护。后张预应力筋的锚具布置在构件的端部，处于室外受环境影响较大的部位，且锚具又处于高应力状态，封闭保护十分重要。锚具的防腐处理和锚具的封闭处理，二者缺一不可，同时，对一些特定的部位，在施工技术方案或设计中应做出更为具体的规定。

- 6  质量验收

6.3工程质量验收，除所含的检验批全部合格外，应重点强调资料的完整性及准确性，一遍工程顺利通过验收。